试卷一

1、逆变焊机的逆变频率越高，其使用性能越好。 判断

正确答案： 正确

2、CO2气体保护焊和钨极氩弧焊产生的变形比焊条电弧焊小。 判断

正确答案： 正确

3、碱性药芯焊丝，焊速增加时气孔消失。 判断

正确答案： 错误

4、钢与铜及其合金焊接时，热影响区形成的裂纹叫做渗透裂纹，它不属于冷裂纹判断

正确答案： 错误

5、增加对接接头的强度，主要应该增大焊缝的余高。 判断

正确答案： 错误

6、管道下向焊时，不允许存在咬边缺陷。判断

正确答案： 错误

7、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过10min 。判断

正确答案： 正确

8、手工下向焊打底，自保护焊药芯焊丝半自动下向焊填充盖面这一组合工艺，焊接速度快，力学性能好，但抗风能力差，不适合野外施工。判断

正确答案： 错误

9、铝及铝合金焊前要仔细清理焊件表面，其主要目的是防止产生气孔。 判断

正确答案： 正确

10、型号H01-一12的焊炬中，“1”是表示射吸式。 判断

正确答案： 正确

11、采用小线能量焊接既能减小焊接变形，也能减小焊接应力。判断

正确答案： 正确

12、CO2气瓶内盛装的实际上是液态CO2。 判断

正确答案： 正确

13、氢是在焊缝和热影响区中引起气孔和裂纹的主要因素之一。判断

正确答案： 正确

14、高碳钢由于含碳量低，焊接性能很差。判断

正确答案： 错误

15、一般金属材料在做冷弯试验时，弯心直径d越大，表示金属材料的塑性变形能力越好。判断

正确答案： 错误

16、乙炔瓶使用和存放时，可以横躺卧放。判断

正确答案： 错误

17、焊补燃料容器和管道时，实施带压不置换焊补时，应按要求保持一定的压力，工作中应严格控制含氧量。判断

正确答案： 正确

18、发生燃烧必须同时具备可燃物质、助燃物质和着火源三个条件。判断

正确答案： 正确

19、等压式焊炬可燃气体的压力和氧气的压力是相等的，因此称等压式。判断

正确答案： 错误

20、管道下向焊时，由于其特殊性，焊缝咬边深度不得超过1mm。判断

正确答案： 错误

21、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

22、下向焊与传统的上向焊比较，具有焊接质量好、焊接速度快、生产效率高、易学习掌握等优点。判断

正确答案： 正确

23、焊接珠光体耐热钢时，选用碱性焊条是防止冷裂纹的主要措施之一。 判断

正确答案： 正确

24、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案不包括特种设备运行故障和事故记录。判断

正确答案： 错误

25、《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照使用单位规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录判断

正确答案： 错误

26、《特种设备安全法》规定，进口特种设备，应当向进口地负责特种设备安全监督管理的部门履行提前告知义务。判断

正确答案： 正确

27、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

28、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

29、持证手工焊焊工(焊机操作工)某焊接方法中断特种设备焊接作业6个月以上，该手工焊焊工(焊机操作工)拟使用该焊接方法进行特种设备焊接作业前，应当重新考试。判断

正确答案： 正确

30、在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。 判断

正确答案： 正确

31、氧气瓶在阳光下曝晒可能产生( ) 。单选

A、泄漏B、氧气不纯C、爆炸D、燃烧

正确答案： C

32、不属于易燃易爆气体的是( )。单选

A、乙炔B、液化石油气C、氩气D、氢气

正确答案： C

33、为了防止火灾，施焊处离可燃物品的距离应为 ( )以上。 单选

A、1mB、3mC、10mD、20m

正确答案： C

34、易燃、易爆容器焊前进行置换作业用的气体是( )。单选

A、氢气和氮气 B、氮气或二氧化碳气C、二氧化碳气和一氧化碳气D、一氧化碳气和氢气

正确答案： B

35、发现焊工触电时，应立即( )。单选

A、报告领导B、剪断电缆C、切断电源 D、将人推开

正确答案： C

36、焊工推拉闸刀开关时，要求( )。单选

A、戴好干燥手套，头部不要正对电闸B、赤手，头部不要正对电闸C、戴好干燥手套，头部正对电闸D、手持焊条接触闸柄，头部正对电闸

正确答案： A

37、焊接电缆绝缘必须良好，这是为了( )。单选

A、防止焊接电缆电阻增加 B、有利于极性调整C、防止人员触电D、防止产生缆线产生弧光

正确答案： C

38、在焊接过程中，( )是一种较好的脱硫金属元素。单选

A、Mn B、SiC、S D、P

正确答案： A

39、TSG  Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人考试试件把钢的种类分为（ ）类。单选

A、3B、4C、6D、8

正确答案： B

40、从提高焊接效率和减小收缩变形的观点出发，坡口角度( )越好。单选

A、越大B、越小C、不变D、增大

正确答案： B

41、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（  ）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、五个工作日B、七日C、七个工作日D、五日

正确答案： C

42、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

43、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（  ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、十日B、五个工作日C、七个工作日D、十个工作日

正确答案： D

44、在焊接过程中，焊接电流过小时，会产生( )等焊接缺欠。 单选

A、焊瘤 B、咬边C、夹渣 D、烧穿

正确答案： C

45、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。单选

A、国务院质量技术监督部门B、设区的市级质量技术监督部门C、省级质量技术监督部门D、县级质量技术监督部门

正确答案： C

46、气焊高合金、铸铁和有色金属及其合金时，都要加人( )，其目的是为了保护熔池和脱氧。单选

A、熔剂B、合金剂C、合金元素D、合金焊丝

正确答案： A

47、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并（ ）。单选

A、立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告   B、向负责特种设备安全监督管理的部门报告

C、向特种设备检验、检测单位报告               D、立即向特种设备检验、检测单位报告

正确答案： A

48、以下哪个因素不属于焊接工艺评定因素。（ ）。单选

A、重要因素B、客观因素C、补加因素 D、次要因素

正确答案： B

49、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为3G考试合格的试件可以免去位置（ ）试件的考试。单选

A、1GB、2GC、5GD、4G

正确答案： A

50、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

51、手工焊焊工采用管材对接焊缝试件，母材管径D为59mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于管材对接焊缝焊件外径最大值为( )。单选

A、＜25 B、25≤C、＜76 D、≥76

正确答案： B

52、二次结晶的组织和性能与〔 )有关。单选

A、冷却速度B、冷却方式C、电阻冷却介质D、冷却时间

正确答案： A

53、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员将特种设备焊接作业分为( )。单选

A、承压焊和结构焊B、管焊和板焊C、熔焊和钎焊D、金属和非金属焊

正确答案： A

54、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

55、手工焊焊工采用对接焊缝试件，母材厚度T为10mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度t最大范围为( )。单选

A、1.1t B、2t C、不限

正确答案： B

56、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

57、在坡口中留钝边的作用在于( )。单选

A、防止烧穿 B、保证焊透C、减少应力 D、提高效率

正确答案： A

58、焊件如果在焊接过程中能够自由收缩，则焊后( )。 单选

A、变形增大 B、变形减小C、应力增大D、变形与应力不改变

正确答案： A

59、埋弧焊收弧的顺序应当是( )。单选

A、先停焊接小车，然后切断电源，同时停止送丝B、先停止送丝，然后切断电源，再停止焊接小车C、先切断电源，然后停止送丝，再停止焊接小车D、先停止送丝，然后停止焊接小车，同时切断电源

正确答案： A

60、在焊接过程中，碱性焊条的弧长应 ( )酸性焊条的弧长。单选

A、大于B、等于C、小于

正确答案： C

61、气焊低碳钢薄板时，火焰选用( )。单选

A、碳化焰B、中性焰C、氧化焰

正确答案： B

62、埋弧焊焊剂粒度和焊剂堆积高度对焊缝缝成形及内在质量( )影响。单选

A、有一定B、无 C、有严重

正确答案： A

63、焊接、切割过程中发生回火的原因不是 ( )。单选

A、氧气压力过高B、乙炔压力过低C、焊、割嘴阻塞D、焊、割嘴过热和距离工件太近

正确答案： A

64、埋弧焊焊接参数选择的基本原则是保证焊缝良好成形,并保证内在质量和接头的( )。单选

A、强度 B、耐蚀性 C、性能

正确答案： C

65、有利于减小焊接应力的措施有( )。单选

A、锤击焊缝 B、采用高强度焊接材料C、采用较大的热输入D、采用刚性固定组装法

正确答案： A

66、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，( )。单选

A、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

B、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

C、责令停止经营，没收违法经营的特种设备

D、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得,情节严重的，吊销生产许可证

正确答案： D

67、低氢焊条采用直流焊接电源是为了( )。单选

A、提高焊接速度B、保证电弧稳定C、减小磁偏吹D、减小焊接变形

正确答案： B

68、乙炔瓶利用乙炔溶解于( )中来贮存和运输的。所以乙炔瓶使用时严禁卧放以防溶剂流出发生火灾爆炸事故。单选

A、氧化铜B、丙酮 C、盐酸

正确答案： B

69、焊剂按( )分为熔练、烧结焊剂。单选

A、颗粒度 B、制造方法 C、焊接位置

正确答案： B

70、Ni "308"焊条的焊芯是( )。单选

A、纯镍B、镍铁C、纯铜D、铜铁

正确答案： A

71、焊接过程中，焊接电流过大时，容易造成( )等焊接缺欠。 单选

A、夹渣B、未焊透C、烧穿 D、气孔

正确答案： C

72、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

73、焊接时，坡口角度越大，其熔合比就越( )。单选

A、大 B、小C、不变 D、增大

正确答案： B

74、焊前预热能够( )。单选

A、减小焊接应力 B、增加焊接应力C、减小焊接变形 D、减少热输人

正确答案： A

75、下列埋弧焊的特点中( )是不正确的。单选

A、生产率高 B、劳动条件好 C、焊接材料消耗大

正确答案： C

76、Q345钢属于( )级的低合金结构钢。单选

A、300MPa B、345MPa C、400MPa D、500MPa

正确答案： B

77、焊炬型号H01—6，其中“1”表示( )。单选

A、等压式B、射吸式C、手工

正确答案： B

78、焊剂垫的作用是防止( )。单选

A、咬边 B、夹渣 C、烧穿

正确答案： C

79、低氢焊条烘干后应放在 （ )保温桶中随用随取。单选

A、50-100B、100-150C、150-200D、300-350

正确答案： A

80、焊接过程中，焊接速度过慢时，易产生( )等焊接缺欠。单选

A、未焊透 B、烧穿 C、气孔 D、咬边

正确答案： B

81、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定特种设备( )事故应急预案，报国务院( )后纳入国家突发事件应急预案体系。不定项选择

A、重大B、重特大C、批准D、认定

正确答案： B、C

82、按照焊接方法的机动化程度，将焊工分为手工焊焊工、机动焊焊工和自动焊焊工。( )统称为焊机操作工。不定项选择

A、机动焊焊工B、自动焊焊工C、手工焊焊工D、埋弧焊焊工

正确答案： A、B

83、磨削钨极时，砂轮应装有吸尘装置，焊工要做到( ) 。不定项选择

A、戴好口罩 B、戴好护目眼镜 C、戴好手套D、工作后洗手

正确答案： A、C、D

84、瓶装乙炔纯度高，压力大，使用时应注意( )。不定项选择

A、乙炔瓶应置于通风良好处或避荫的地下室B、乙炔瓶严禁与氧、氯等易燃易爆物品同车运输

C、乙炔瓶不得剧烈振动或受撞击D、乙炔瓶和减压器连接必须可靠，严禁漏气

E、使用时严禁与带电物品接触

正确答案： A、B、C、D、E

85、根据X射线探伤胶片评定焊缝质量时，Ⅱ级焊缝表示焊缝内无( )焊接缺陷。不定项选择

A、裂纹B、条形夹渣C、未熔合D、气孔

正确答案： A、B、C

86、焊接质量检验的目的在于( )。不定项选择

A、发现焊接缺陷 B、检验焊接接头的性能C、确保产品的焊接质量 D、确保产品的安全使用

正确答案： A、B、C、D

87、焊接工艺评定是通过焊接试件、检验试样、考察焊接接头性能以达到( )的目的。不定项选择

A、测定材料焊接性能好坏B、验证所拟定的焊接工艺方案是否正确C、验证施焊单位的焊接能力D、验证焊工的技术水平

正确答案： B、C

88、使用氧一乙炔火焰加热热处理的工艺参数有：喷嘴到工件的距离、( )等。不定项选择

A、焊炬型号、数量B、加热时间C、焊炬摆动宽度D、冷却方法

正确答案： A、B、C、D

89、焊接变形的危害主要有( )。不定项选择

A、影响结构形状尺寸精度和美观B、降低整体结构的组对装配质量C、矫正变形要降低生产率，增加制造成本 D、降低结构承载能力 E、

产生焊接应力

正确答案： A、B、C、D

90、一般复合钢板的基层是较厚的（ ）金属板。不定项选择

A、不锈钢 B、低碳钢 C、低合金钢 D、铝合金

正确答案： B、C

试卷二

1、J422是结构钢焊条牌号完整的表示方法，其中42表示熔敷金属的抗拉强度最大值为420MPa。判断

正确答案： 错误

2、焊接工艺评定是保证压力容器焊接质量的重要措施。 判断

正确答案： 正确

3、低温钢焊接时要采用小线能量。 判断

正确答案： 正确

4、酸性熔渣往往没有碱性熔渣脱氧效果好。判断

正确答案： 错误

5、珠光体耐热钢焊接时热影响区有较大的淬硬倾向，焊后常会出现硬脆的马氏体组织。判断

正确答案： 正确

6、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考核程序包括考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。判断

正确答案： 正确

7、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

8、埋弧焊必须使用直流电源。判断

正确答案： 错误

9、用超声波方法检验的对接焊缝，一般都进行一定比例的射线探伤复检。 判断

正确答案： 正确

10、摩擦焊能实现不同材料的焊接,如铝和银的连接。判断

正确答案： 正确

11、弯曲试验分面弯、背弯和侧弯三种。 判断

正确答案： 正确

12、局部高温回火的消除应力效果不如整体高温回火。 判断

正确答案： 正确

13、焊接热影响区的性能变化决定于化学成分和组织的变化。 判断

正确答案： 错误

14、咬边作为一种缺陷的主要原因是在咬边处会引起应力集中。 判断

正确答案： 正确

15、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误

16、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了规范作业人员考核、发证、收费，保障特种设备安全运行。判断

正确答案： 错误

17、焊接接头拉伸试验用的试样应保留焊后原始状态，不应加工掉焊缝余高。 判断

正确答案： 错误

18、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，1Cr5Mo钢考试合格后，可以免去Q345R和Q235钢的考试。判断

正确答案： 正确

19、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

20、在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。判断

正确答案： 正确

21、一个回火保险器可以同时供两个焊割工工作。判断

正确答案： 错误

22、乙炔瓶内气体不应全部放完，应留有 0.15MPa的余气。判断

正确答案： 正确

23、若有人触电应立即将其用手拉开，以争取时间。判断

正确答案： 错误

24、焊机接地线应有足够截面的铜线，且中间不允许有接头。判断

正确答案： 正确

25、摩擦焊由于不存在熔焊过程中接头部位大范围的热塑性变形过程,焊后接头的内应力小、变形小,基本可实现板件的低应力无变形焊接。判断

正确答案： 正确

26、常用的焊接检验方法很多，主要可分为破坏性检验和非破坏性检验两大类 判断

正确答案： 正确

27、适当地减小焊缝尺寸，有利于减小焊接残余变形。 判断

正确答案： 正确

28、不锈钢复合板焊接时，坡口一般都开在基层(低碳钢)上。 判断

正确答案： 正确

29、对于塑性较低的高强钢，焊接接头的角变形和错边对脆性断裂有较大影响。判断

正确答案： 正确

30、储存焊条必须垫高，与地面和墙壁的距离均应大于0.3m。判断

正确答案： 正确

31、有利于减小焊接应力的措施有( )。单选

A、锤击焊缝 B、采用高强度焊接材料C、采用较大的热输入D、采用刚性固定组装法

正确答案： A

32、埋弧焊焊接钢号16MnR对接焊接缝时，应选用埋弧焊焊丝钢号是( )。单选

A、H08AB、H10Mn2 C、H13CrMoA

正确答案： B

33、Q345钢属于( )级的低合金结构钢。单选

A、300MPa B、345MPa C、400MPa D、500MPa

正确答案： B

34、储能式螺柱焊螺栓( )可以根据经验来确定。单选

A、焊接电流 B、焊接电压C、伸出长度D、熔化时间

正确答案： A

35、中性焰是氧—乙炔混合比为( )时所形成的火焰。单选

A、小于1.1B、1.1~1.2C、大于1.2

正确答案： B

36、铝合金缝焊时采用( )缝焊质且最好。单选

A、连续B、步进C、滚点D、加压

正确答案： B

37、在焊接过程中，根部间隙的作用是( )。单选

A、保证焊透B、保证可焊到性 C、防止烧穿D、防止未熔合

正确答案： A

38、焊后若采取消氢处理或焊后热处理则有助于防止焊缝( )的产生。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、气孔

正确答案： B

39、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

40、焊接、切割过程中发生回火的原因不是 ( )。单选

A、氧气压力过高B、乙炔压力过低C、焊、割嘴阻塞D、焊、割嘴过热和距离工件太近

正确答案： A

41、不属于易燃易爆气体的是( )。单选

A、乙炔B、液化石油气C、氩气D、氢气

正确答案： C

42、为了防止火灾，施焊处离可燃物品的距离应为 ( )以上。 单选

A、1mB、3mC、10mD、20m

正确答案： C

43、氧气瓶在阳光下曝晒可能产生( ) 。单选

A、泄漏B、氧气不纯C、爆炸D、燃烧

正确答案： C

44、发现焊工触电时，应立即( )。单选

A、报告领导B、剪断电缆C、切断电源 D、将人推开

正确答案： C

45、焊工推拉闸刀开关时，要求( )。单选

A、戴好干燥手套，头部不要正对电闸B、赤手，头部不要正对电闸

C、戴好干燥手套，头部正对电闸D、手持焊条接触闸柄，头部正对电闸

正确答案： A

46、易燃、易爆容器焊前进行置换作业用的气体是( )。单选

A、氢气和氮气 B、氮气或二氧化碳气C、二氧化碳气和一氧化碳气D、一氧化碳气和氢气

正确答案： B

47、焊剂垫的作用是防止( )。单选

A、咬边 B、夹渣 C、烧穿

正确答案： C

48、在焊接过程中，碱性焊条的弧长应 ( )酸性焊条的弧长。单选

A、大于B、等于C、小于

正确答案： C

49、下列埋弧焊的特点中( )是不正确的。单选

A、生产率高 B、劳动条件好 C、焊接材料消耗大

正确答案： C

50、气焊火焰种类直接影响到焊缝质量，当焊接低碳钢选用碳化焰，会使焊缝( )。单选

A、降低塑性并易产生气孔B、氧化“发渣”C、塑性提高

正确答案： A

51、Ni "308"焊条的焊芯是( )。单选

A、纯镍B、镍铁C、纯铜D、铜铁

正确答案： A

52、从提高焊接效率和减小收缩变形的观点出发，坡口角度( )越好。单选

A、越大B、越小C、不变D、增大

正确答案： B

53、在焊接过程中，焊接电流过小时，会产生( )等焊接缺欠。 单选

A、焊瘤 B、咬边C、夹渣 D、烧穿

正确答案： C

54、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

55、气瓶阀冻结时解冻的方法是( )。单选

A、使用火烤B、使用40℃以下的温水C、使用电吹风加热D、使用100℃的开水

正确答案： B

56、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

57、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员将特种设备焊接作业分为( )。单选

A、承压焊和结构焊B、管焊和板焊C、熔焊和钎焊D、金属和非金属焊

正确答案： A

58、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

59、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人考试试件把钢的种类分为（ ）类。单选

A、3B、4C、6D、8

正确答案： B

60、以下哪个因素不属于焊接工艺评定因素。（ ）。单选

A、重要因素B、客观因素C、补加因素 D、次要因素

正确答案： B

61、手工焊焊工采用对接焊缝试件，母材厚度T为10mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度t最大范围为( )。单选

A、1.1t B、2t C、不限

正确答案： B

62、埋弧焊焊剂粒度和焊剂堆积高度对焊缝缝成形及内在质量( )影响。单选

A、有一定B、无 C、有严重

正确答案： A

63、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。单选

A、作业人员培训考核大纲B、相关作业人员安全技术规范C、相关作业人员培训考核大纲D、相关标准

正确答案： C

64、焊前预热能够( )。单选

A、减小焊接应力 B、增加焊接应力C、减小焊接变形 D、减少热输人

正确答案： A

65、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，( )。单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得B、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得C、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款D、

责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

正确答案： A

66、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

67、TSGZ6002-2010规定特种设备焊接作业人员证复审时必须进行（ ）。单选

A、口试答辩B、理论考试C、实际操作考试

正确答案： C

68、以下承压设备用母材牌号的材料，那一项不属于类别号FeI( )。单选

A、20B、Q235AC、Q245RD、Q345R

正确答案： D

69、手工焊焊工采用半自动熔化极气体保护焊，短路弧焊接对接焊缝试件，焊缝金属厚度＜12mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度为小于或者等于( )。单选

A、1.1tB、2tC、不限

正确答案： A

70、气焊高合金、铸铁和有色金属及其合金时，都要加人( )，其目的是为了保护熔池和脱氧。单选

A、熔剂B、合金剂C、合金元素D、合金焊丝

正确答案： A

71、气焊低碳钢薄板时，火焰选用( )。单选

A、碳化焰B、中性焰C、氧化焰

正确答案： B

72、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，（ ）单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款B、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款C、责令停止使用有关特种设备D、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： A

73、( )不宜采用埋弧焊。单选

A、碳素钢 B、不锈钢 C、铝

正确答案： C

74、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为一般事故。单选

A、1万元以上1000万元以下B、2000元以上1000万元以下C、5万元以上1000万元以下D、1万元以上100万元以下

正确答案： A

75、低氢焊条采用直流焊接电源是为了( )。单选

A、提高焊接速度B、保证电弧稳定C、减小磁偏吹D、减小焊接变形

正确答案： B

76、按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、责令改正B、责令改正，处一万元以上十万元以下罚款C、责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款D、责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B

77、焊接时，坡口角度越大，其熔合比就越( )。单选

A、大 B、小C、不变 D、增大

正确答案： B

78、焊接过程中，焊接电流过大时，容易造成( )等焊接缺欠。 单选

A、夹渣B、未焊透C、烧穿 D、气孔

正确答案： C

79、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

80、焊件如果在焊接过程中能够自由收缩，则焊后( )。 单选

A、变形增大 B、变形减小C、应力增大D、变形与应力不改变

正确答案： A

81、奥氏体不锈钢焊接时，采用小线能量、小电流快速焊可( )。不定项选择

A、防止晶间腐蚀B、减小焊接应力，防止热裂纹和应力腐蚀 C、减小焊接变形 D、防止奥氏体不锈钢焊条药皮发红E、防止冷裂纹

正确答案： A、B、C、D

82、管道焊接前预热常采用的预热方法有( )。不定项选择

A、火焰加热法B、红外辐射加热法C、电磁加热法 D、中频感应加热法E、蒸汽加热法

正确答案： A、D

83、油气输送管道钢管焊缝的无损检测方法有( )。不定项选择

A、耐压检测 B、磁粉检测C、渗透检测D、射线检测E、外观检测

正确答案： A、D

84、根据“焊缝符号表示法”规定，焊缝符号包括( )等。不定项选择

A、焊缝顺序符号B、基本符号C、辅助符号D、补充符号E、焊缝尺寸符号

正确答案： B、C、D、E

85、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

86、从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经（ ）取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的（ ）。不定项选择

A、培训合格B、考核合格C、作业或者管理工作D、作业工作E、管理工作

正确答案： B、C

87、焊工自检包括下列等内容( )。不定项选择

A、检查对口质量B、检查预热温度和层问温度C、检查每道焊缝的质量D、检查焊缝的外观

正确答案： A、B、C、D

88、下列情况下 ( )零部件不允许补焊。不定项选择

A、带有压力的容器或管道B、装有易燃介质的容器C、带电设备D、密闭的压力容器内部

正确答案： A、B、C、D

89、焊割作业后的安全检查应做到 ( )。不定项选择

A、焊件未冷却不交付使用B、检查火种C、彻底清理场地D、关闭水、电、气

正确答案： A、B、C、D

90、焊条电弧焊电源铭牌中的主要参数有( )。不定项选择

A、负载持续率B、绝缘电阻 C、额定焊接电流 D、工作周期 E、一次电压

正确答案： A、C、E

:

试卷三

1、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

2、为了改善通风换气的效果，对局部焊接部位可以使用氧气进行通风换气。判断

正确答案： 错误

3、焊机的二次导线不够长时，可以利用厂房内的金属结构、管道、轨道等连起来作为导线使用。 判断

正确答案： 错误

4、氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的减压器可以互换使用。 判断

正确答案： 错误

5、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

6、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

7、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成80% 以上的根焊。判断

正确答案： 错误

8、X射线和γ射线之所以能用来探伤，主要原因是这些射线在金属内部能量会发生衰减。判断

正确答案： 正确

9、采用合理的焊接方向和顺序是减小焊接变形的有效方法。 判断

正确答案： 正确

10、铝及铝合金焊丝是根据化学成分来分类并确定型号的。 判断

正确答案： 正确

11、焊接时采用直流正接，能够减少气孔。 判断

正确答案： 错误

12、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

13、对于V形坡口，坡口面角度总是等于坡口角度。 判断

正确答案： 错误

14、如果焊接缺陷产生在结构的应力集中区，则其对脆断的影响是不大的。判断

正确答案： 错误

15、焊条直径是焊接规范参数之一，其选择应根据母材的厚度和焊接层道数确定。判断

正确答案： 正确

16、管道下向焊管口组对时，若采用外对口器，在对口器撤离前必须完成50%以上根焊。判断

正确答案： 正确

17、

《特种设备安全法》规定，铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下使用的特种设备以及民用机场专用设备安全的监督管理，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。判断

正确答案： 正确

18、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当报告单位负责人后处理。判断

正确答案： 错误

19、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备运行故障和事故记录。判断

正确答案： 正确

20、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

21、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

22、射线探伤时，I级片和Ⅱ级片中不允许存在条状夹渣。判断

正确答案： 错误

23、采用预热法来减小焊接应力通常用于低合金高强度钢的焊接，不适用于奥氏体不锈钢的焊接判断

正确答案： 正确

24、铜和铜合金焊接时，焊丝中加入脱氧元素的目的是为了防止热裂纹。判断

正确答案： 正确

25、对于容量500A以下的弧焊电源，其负载持续率是以前5min为一个计算周期。判断

正确答案： 正确

26、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

27、焊缝的基本符号是表示焊缝表面形状特征的符号。 判断

正确答案： 错误

28、钛合金组焊时，焊工必须戴洁净的手套，严禁用铁器敲打。 判断

正确答案： 正确

29、数控气割的切口质量好、效率高，能完成复杂形状的气割下料。判断

正确答案： 正确

30、根据铜及铜合金的成分和颜色不同，可分为紫铜、黄铜、青铜和白铜。 判断

正确答案： 正确

31、铝及铝合金焊前必须仔细清理焊件表面的原因是为了防止( )。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、气孔D、烧穿

正确答案： C

32、对接焊缝开坡口的目的是为了保证焊透，保证良好的焊缝成形和内在 ( ) 。单选

A、强度B、质量C、塑性

正确答案： B

33、《特种设备安全法》规定，特种设备( )应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度。单选

A、生产、经营、使用单位B、设计单位C、制造单位D、检验检测单位

正确答案： A

34、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

35、《特种设备安全法》规定，对（ ），国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。单选

A、特种设备事故B、特别重大事故、重大事故C、特别重大事故D、重大事故

正确答案： B

36、15CrMo珠光体耐热钢与Q235-A低碳素钢焊接时，应选用焊条( )。单选

A、R302B、R307 C、A102D、J507

正确答案： D

37、《特种设备安全法》规定,负责特种设备安全监督管理的部门的安全监察人员应当熟悉相关法律、法规，（ ），取得特种设备安全行政执法证件。单选

A、具有相应专业技术水平B、具有10年以上工作经历C、具有特种设备专业技术水平D、具有相应的专业知识和工作经验

正确答案： D

38、下列材料中( )焊缝可用磁粉检验。单选

A、铜B、铝C、奥氏体不锈钢D、碳钢

正确答案： D

39、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位履行特种设备报废义务，要向（ ）办理使用登记证书注销手续。单选

A、省级特种设备安全监督管理的部门B、原登记的负责特种设备安全监督管理的部门C、市级特种设备安全监督管理的部门D、县级特种设备安全监督管理的部门

正确答案： B

40、当使用E5015焊条焊接时，如发现有较大的磁偏吹，最好通过( )来解决。单选

A、改变电源极性 B、改变地线连接工件的部位 C、.提高焊接电流D、增加电弧电压

正确答案： B

41、《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、变相罚款B、地区封锁C、地方保护D、地方保护和地区封锁

正确答案： D

42、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

43、弯曲试验的目的是测定焊接接头的( )。单选

A、强度 B、塑性 C、韧性D、硬度

正确答案： B

44、钢号20g中的“g”表示( )。单选

A、压力容器用钢板B、锅炉用钢板C、多层压力容器用钢板

正确答案： B

45、焊工基本知识考试合格后方能参加焊接操作技能考试。焊工基本知识考试成绩有效期为( )。单选

A、3个月 B、6个月 C、1年

正确答案： C

46、在焊接检验方法中，( )不属于破坏性检验。单选

A、拉伸试验 B、致密性试验C、弯曲试验 D、金相试验

正确答案： B

47、焊接黄铜时，可选用含硅量高的黄铜或硅青铜焊丝，以解决( )蒸发所带来的不利影响。单选

A、碳B、硅C、锌D、铜

正确答案： C

48、对有延迟裂纹倾向的钢种，应在焊接完成( ) 小时后进行无损检测。单选

A、12  B、24  C、48

正确答案： B

49、电弧电压主要影响焊缝的( )。单选

A、熔宽 B、熔深C、余高 D、坡口角度

正确答案： A

50、15CrMo珠光体耐热钢，采用焊条电弧焊时，应选用( )焊条。单选

A、R308B、R307 C、R317D、R407

正确答案： B

51、E4316、E5016属于( )药皮类型的焊条。单选

A、钛钙型 B、钛铁矿型 C、低氢钠型D、低氢钾型

正确答案： D

52、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

53、坡口形式的选择主要取决于板材( )、焊接方法和工艺过程及经济合理性。单选

A、厚度B、质量C、力学性能

正确答案： A

54、( )着火首先应拉闸断电，然后再灭火。单选

A、电焊机B、氧气瓶C、乙炔瓶

正确答案： A

55、氩弧焊最主要的危害因素是( )。单选

A、紫外线辐射B、臭氧C、噪音

正确答案： A

56、保护接地防触电措施要求( )。单选

A、三相三线制交流B、三相三线制直流 C、三相四线制交流

正确答案： C

57、我国规定一般情况下的安全电压( )。单选

A、110VB、36VC、10V

正确答案： B

58、焊补燃料容器和管道时，实施置换焊补时，应( )，工作中应严格控制可燃物质的含量。单选

A、彻底置换B、清洗C、刷净

正确答案： A

59、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

60、焊接接头的弯曲试验，正弯、背弯和侧弯试样各不少于( )个。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案： A

61、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

62、焊接接头冲击试样的缺口不能开在( )位置。 单选

A、焊缝 B、熔合线 C、热影响区D、母材

正确答案： D

63、随着钢中碳含量的增加，钢的塑性和韧性( )。单选

A、上升B、下降 C、不变

正确答案： B

64、《特种设备焊接操作人员考核细则》中，符号sw代表是( )焊接方法。单选

A、电渣焊 B、摩擦焊C、螺柱电弧焊

正确答案： C

65、具有穿晶开裂特征的裂纹是( )。单选

A、热裂纹 B、再热裂纹 C、冷裂纹

正确答案： C

66、试样弯曲后，其背面成为弯曲的拉伸面，叫( )。单选

A、面弯B、背弯C、侧弯 D、纵弯

正确答案： B

67、对于厚度≥8 mm的铝及铝合金中厚板，常用的焊接方法是( )。单选

A、焊条电弧焊B、气焊C、钨极氩弧焊D、熔化极氩弧焊

正确答案： D

68、射线探伤对焊缝内部( )缺陷检测灵敏度最高。单选

A、圆形气孔 B、微细裂纹 C、线状缺陷

正确答案： A

69、如果U一焊接电压(V)；I焊接电流(A)；V一焊接速度(cm／min)，则g一焊接热输入(J／cm)按( )式计算：单选

A、q=60UI／V B、q=60UI C、q=60U／V D、q=3 600UI／V

正确答案： A

70、15CrMo珠光体耐热钢，采用焊条电弧焊时，应选用( )焊条。单选

A、R308 B、R307 C、R317D、R407

正确答案： B

71、选用不锈钢焊条时，主要应遵守与母材( )的原则。 单选

A、等强度B、等冲击韧度C、等成分D、等塑性

正确答案： C

72、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

73、开双面对称坡口时，坡口角度等于( )坡口面角度。单选

A、2倍B、3倍C、4倍

正确答案： A

74、对于高强钢的多层焊，层间温度应( )预热温度，否则，同样会产生裂纹。单选

A、不低于 B、不高于 C、等于 D、略低于

正确答案： A

75、水压试验用的水温，低碳钢和16MnR钢不低于( )。单选

A、一5℃ B、5℃ C、10℃ D、15℃

正确答案： B

76、铜及铜合金焊接时，为获得成形均匀的焊缝，应尽量采用( )。单选

A、搭接接头B、T形接头C、角接接头D、对接接头

正确答案： D

77、超声波探伤法用于试件焊缝检测时，主要作用是( ）。单选

A、测厚 B、清洁焊缝 C、检测焊缝内部缺陷

正确答案： C

78、二氧化碳灭火器的喷射距离约( )，因而要接近火源，并要站立在上风处。单选

A、2米B、5米C、10米

正确答案： A

79、为了防止操作开关和闸刀开关时发生电弧灼伤，合闸时应将焊钳挂起来或放在绝缘板上；( )时必须先停止焊接工作。单选

A、工作B、拉闸C、停工

正确答案： B

80、紫外线对眼睛的短时间照射就会引起( )，称为电光性眼炎。单选

A、急性角膜结膜炎B、慢性角膜结膜炎C、结膜炎

正确答案： A

81、《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。有关部门和单位应当依照( )的规定，追究事故责任单位和人员的责任。不定项选择

A、安全技术规范B、事故调查报告C、法律D、行政法规

正确答案： C、D

82、报名参加考试的焊工，应当向考试机构提交( )资料。不定项选择

A、《特种设备焊接操作人员考试申请表》(见附件C，1份)B、居民身份证(复印件，1份)C、正面近期免冠照片(1寸，2张)D、初中以上(含初中)毕业证书(复印件)或者同等学历证明(1份)E、医疗卫生机构出具的含有视力、色盲等内容的身体健康证明

正确答案： A、B、C、D、E

83、触电特别危险的环境有( )。不定项选择

A、作业场所特别潮湿B、在容器、管道内的焊接操作C、作业场所有腐蚀气体、蒸汽、煤气或游离物存在D、在金属构架上施焊

正确答案： A、B、C、D

84、氧气减压器必须妥善保管、正确操作、合理维护、安全使用，要求做到( )。不定项选择

A、安装前应先打开瓶阀放气将瓶嘴脏物吹除B、安装使用前应检查是否粘有油脂或其他可燃物C、使用时应快速开启瓶阀或调节减压器D、

检查减压器装配得是否紧固

正确答案： A、B、D

85、焊接变形主要有( )等几种。 不定项选择

A、收缩变形 B、弯曲变形(挠曲变形)C、角变形 D、波浪变形E、扭曲变形

正确答案： A、B、C、D、E

86、优质碳素结构钢埋弧焊时，如采用HJ431牌号的焊剂，可配合使用( )牌号的焊丝。不定项选择

A、H08AB、H08MnAC、H08Cr18Mn2SiAD、H08Cr18Ni9E、ER50-6

正确答案： A、B

87、电渣焊机由( )等部分组成。不定项选择

A、机头的行走机构B、导轨C、电源 D、控制箱

正确答案： A、B、C、D

88、埋弧自动焊与焊条电弧焊相比其优点有( )。不定项选择

A、生产效率高 B、焊接接头质量好 C、对气孔敏感性小D、节约焊接材料和电能E、降低劳动强度，劳动条件好

正确答案： A、B、D、E

89、焊接外部缺陷位于焊缝外表面，用肉眼或低倍放大镜就可看到，如( )等。不定项选择

A、焊缝尺寸不符合要求 B、咬边 C、弧坑缺陷 D、表面气孔 E、表面裂纹

正确答案： A、B、C、D、E

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

:

试卷四

1、焊接变形和焊接应力都是由于焊接时局部的不均匀加热引起。 判断

正确答案： 正确

2、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成80% 以上的根焊。判断

正确答案： 错误

3、细丝CO2气体保护焊时，通常采用等速送丝。 判断

正确答案： 正确

4、对于V形坡口，坡口面角度总是等于坡口角度。 判断

正确答案： 错误

5、数控气割的切口质量好、效率高，能完成复杂形状的气割下料。判断

正确答案： 正确

6、黄铜是铜和锌的合金，它的颜色随含锌量的增加由黄红色变成淡黄色。判断

正确答案： 正确

7、金属气割是金属的熔化过程。判断

正确答案： 错误

8、焊接接头弯曲试验的目的是检验焊接接头拉伸面上的抗拉强度。判断

正确答案： 错误

9、焊机的负载持续率越高，可以使用的焊接电流就越大。 判断

正确答案： 错误

10、在焊缝横截面中，从焊趾连线到焊缝背面（或焊缝根部）的距离称为焊缝厚度。 判断

正确答案： 正确

11、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

12、缺陷返修部位的焊缝表面，应修磨使之与原焊缝基本一致，做到圆滑过渡，以减少应力集能。判断

正确答案： 正确

13、只要焊缝中存在裂纹，焊缝经射线探伤后的底片就属于Ⅳ级。判断

正确答案： 正确

14、中厚板单道焊线能量大，焊缝和热影响大，晶粒粗大，塑性和韧性较低。 判断

正确答案： 正确

15、选用低合金钢焊条，首先要遵守等强度原则，有时还要考虑化学成分等因素。判断

正确答案： 正确

16、《特种设备安全法》规定，地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门应当将允许使用的特种设备新材料、新技术、新工艺的有关技术要求，及时纳入安全技术规范。判断

正确答案： 错误

17、《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。判断

正确答案： 正确

18、《特种设备安全法》规定，对违反《特种设备安全法》规定的行为，只有单位有权向特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报，接到举报的部门应当及时处理。判断

正确答案： 错误

19、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

20、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

21、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

22、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

23、乙炔瓶、氧气瓶应防日晒雨淋，运输时严禁抛、扔、滚、碰和敲击。 判断

正确答案： 正确

24、回火保险器的作用是防止焊接、切割时，焊、割炬发生回火。 判断

正确答案： 错误

25、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

26、焊机的二次导线不够长时，可以利用厂房内的金属结构、管道、轨道等连起来作为导线使用。 判断

正确答案： 错误

27、X射线和γ射线之所以能用来探伤，主要原因是这些射线在金属内部能量会发生衰减。判断

正确答案： 正确

28、定位焊只是为了装配和固定接头位置，因此要求与正式焊接可以不一样。判断

正确答案： 错误

29、焊条牌号W607中，“W”表示低温钢焊条。 判断

正确答案： 正确

30、焊接线能量越大，焊接变形越小。 判断

正确答案： 错误

31、E5015焊条要求采用( )。单选

A、交流电源B、直流正接C、直流反接D、脉冲电源

正确答案： C

32、低氢焊条在使用前烘干的目的是( )。单选

A、增加焊条熔化速度B、使熔渣容易脱落C、减小焊条药皮中的水分D、减小变形

正确答案： C

33、电渣焊后，应尽快进行热处理，否则易产生( )。单选

A、热裂纹B、冷裂纹 C、层状撕裂 D、应力腐蚀裂纹

正确答案： B

34、用火焰矫正薄板局部凸、凹变形宜采用( )加热方式。单选

A、点状B、线状C、三角形D、圆圈形

正确答案： A

35、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

36、气焊铝及铝合金时，使用的气焊熔剂是( )。单选

A、CJ201B、CJ301C、CJ401

正确答案： C

37、埋弧焊时电弧电压增加，焊缝的( )也增加。单选

A、熔深 B、宽度 C、余高

正确答案： B

38、焊割场地周围( )范围内，各类可燃易爆物品应清理干净。单选

A、3 m B、5 m C、10 m D、15 m

正确答案： C

39、乙炔气瓶的表面温度不应超过( )℃。单选

A、20B、40C、80

正确答案： B

40、人体触电时，电流从( )的途径是最危险的。单选

A、手到手B、脚到脚C、手到脚D、腿到脚

正确答案： C

41、焊工吸取多量碱性焊条烟尘或其他金属(铜、锌等)烟尘，引起的急性体温升高的现象称为( )。单选

A、焊工金属烟热B、焊工尘肺C、锰中毒D、皮炎

正确答案： C

42、焊工在离地面( )的地点进行焊接与切割作业，叫高空焊割作业。单选

A、2 m或2 m以上 B、3 m C、5 m D、10m

正确答案： A

43、露天作业时遇有( )应停止焊接或切割作业。单选

A、温度很大多云时B、风力不大有雾时C、6级以上大风力或下雨时

正确答案： C

44、高空焊接作业的主要危险是容易发生( )。单选

A、灼伤事故B、中毒事故C、高空坠落事故 D、晒伤事故

正确答案： C

45、焊接电缆绝缘必须良好，这是为了( )。单选

A、防止焊接电缆电阻增加 B、有利于极性调整C、防止人员触电D、防止产生缆线产生弧光

正确答案： C

46、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

47、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工焊管材对接焊缝试件使用试件管材外径为25mm≤D＜76mm考试合格的试件适用于管材焊件外径最大值（ ）。单选

A、25mmB、76mmC、不限D、D

正确答案： C

48、HJ431焊剂的烘干温度为( )℃单选

A、100B、250C、350D、450

正确答案： B

49、埋弧焊时，( )焊缝容易产生气孔。单选

A、焊丝直径太小B、焊剂未烘干C、坡口钝边太大

正确答案： B

50、随着焊接线能量（或热输入）的增大，热影响区( )。单选

A、变窄B、变宽 C、宽度不变

正确答案： B

51、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

52、采用气焊焊接有色金属、铸铁和不锈钢等材料时，为了保证焊接质量必须使用能清除氧化物及其他杂质的( )。单选

A、焊剂 B、熔剂 C、熔渣

正确答案： B

53、埋弧焊时( )增加，焊缝的熔深、宽度都减少。单选

A、焊接速度 B、电弧电压C、焊接电流

正确答案： A

54、CO2气体保护焊焊枪中的导电嘴制造材料一般采用（ ） 。单选

A、纯铁 B、纯铜 C、纯铝

正确答案： B

55、药芯焊丝CO2气体保护焊属于（ ）保护。单选

A、气B、渣C、气—渣联合

正确答案： C

56、当去掉全部外加载荷后仍存在于物体内的应力，通常称为( )。单选

A、工作应力B、温度应力 C、残余应力

正确答案： C

57、奥氏体不锈钢采用超低碳焊丝进行焊接的主要原因是 ( )。单选

A、防止晶间腐蚀性 B、防止热裂纹C、防止气孔

正确答案： A

58、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，( )单选

A、责令停止使用有关特种设备B、责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

C、责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款

D、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案： B

59、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

60、焊丝表面一般要进行镀铜处理，其目的是防止锈蚀并利于焊丝的的润滑和（ ） 。单选

A、导电性 B、送丝顺畅C、导磁性

正确答案： A

61、埋弧焊时，若其它焊接参数不变，焊丝直径增加，焊缝的熔深将( )。单选

A、增加 B、减少 C、不变

正确答案： B

62、CO2气体保护焊（ ） 过渡时，熔深较浅，所以要求焊件留较小的钝边，甚至是不留钝边。单选

A、滴状 B、细颗粒C、短路

正确答案： C

63、在CO2气体保护焊焊接收弧时，为保护弧坑熔化金属的凝固，则供气系统在收弧时应（ ）断气。单选

A、提前1~2sB、同时C、滞后2~3s

正确答案： C

64、要求焊缝有良好的塑性、韧性和抗裂性能时，应选用( )焊条。单选

A、酸性B、铁粉高效C、碱性D、低温

正确答案： C

65、Q235A钢焊接时采用H08A焊丝，（ ）焊剂。单选

A、HJ431B、HJ230C、HJ252 D、HJ252

正确答案： A

66、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；（ ）单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款B、

责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款C、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款D、

责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

正确答案： A

67、当采用交流弧焊电源时，应采用( )焊条。单选

A、E4303 B、E4315 C、E5015D、E6015

正确答案： A

68、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致，应当向（ ）申报，单选

A、国务院B、国务院负责特种设备安全监督管理的部门C、国家质检总局D、国家和省级有关部门

正确答案： B

69、实芯焊丝熔化极气体保护焊是采用 （ ）方式。单选

A、渣保护B、气保护C、气—渣联合保护

正确答案： B

70、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员（

）的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格单选

A、未按照使用单位的要求进行检验、检测B、未按照安全技术规范的要求进行检验、检测C、未按照检验标准的要求进行检验、检测D、

未按照行政规章的要求进行检验、检测

正确答案： B

71、CO2气体保护焊和其它熔化极气体保护焊，往往都是采用直流（ ），带电持点的冲击力小，比较容易产生小颗粒过渡。单选

A、正接 B、反接 C、接

正确答案： B

72、特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，建立特种设备安全技术档案的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（ ）罚款。单选

A、2000元以上2万元以下 B、1000元以上5000元以下C、5000元以上1万元以下D、2万元以上5万元以下

正确答案： A

73、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

74、

根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工对接焊缝试件使用试件厚度T≥12mm适用于对接焊缝焊件焊缝金属厚度最大值（ ）。单选

A、不限（焊缝不少于3层）B、TC、2TD、12mm

正确答案： A

75、焊接具有淬硬性的钢材时，降低冷却速度、减少淬硬倾向的主要工艺措施是( )。单选

A、淬火B、高温回火C、焊前预热D、保温

正确答案： C

76、手工焊试件焊缝外形尺寸除平焊的其他位置焊缝余高允许范围是( )mm。单选

A、0-3B、0-4C、2-4

正确答案： B

77、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

78、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工焊管材对接焊缝试件使用试件管材外径为25mm≤D＜76mm考试合格的试件适用于管材焊件外径最小值（

）。单选

A、25mmB、76mmC、DD、＜76mm

正确答案： A

79、焊前预热的主要目的是（ )。单选

A、防止产生偏析B、防止产生裂纹C、防止夹渣D、减少淬硬倾向

正确答案： B

80、焊接试件背面凹坑，当母材厚度T＞5mm时，深度不大于20％，且不大于( )mm。单选

A、1B、1.5C、2

正确答案： C

81、电线或设备着火，应 ( ) 。不定项选择

A、立即切断电源，用水灭火B、立即切断电源，用二氧化碳灭火器灭火C、立即切断电源，用沙土灭火D、立即切断电源，用四氯化碳灭火

正确答案： C、D

82、焊接变形主要有( )等几种。 不定项选择

A、收缩变形 B、弯曲变形(挠曲变形)C、角变形 D、波浪变形E、扭曲变形

正确答案： A、B、C、D、E

83、焊前检验通常包括( ) 等。不定项选择

A、焊工资格确认 B、焊接材料确认C、装配质量检验 D、预热温度检测

正确答案： A、B、C、D

84、用来检测焊缝表面缺欠的无损检测方法是( )。不定项选择

A、射线检测B、渗透检测C、超声波检测 D、磁粉检测

正确答案： B、D

85、根据国家标准(GB／T983—2012)的规定，不锈钢焊条是按( )来划分型号的。不定项选择

A、抗气孔能力B、熔敷金属的化学成分C、药皮类型 D、焊接位置E、电流种类

正确答案： B、C、D、E

86、对接接头是焊接结构中采用最多的一种形式，对接接头的坡口形式有( )等。不定项选择

A、U形B、V形 C、I形D、双V形

正确答案： A、B、C、D

87、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

88、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构极其检验、检测人员应当（ ）地出具检验、检测报告，并对检验、检测结果和鉴定结论负责。不定项选择

A、客观B、公正C、及时D、负责

正确答案： A、B、C

89、焊工的职业守则包含( )等内容。不定项选择

A、遵守国家法律法规B、爱岗敬业，忠于职守C、工作认真负责D、谦虚谨慎， 团结合作E、坚持文明施工

正确答案： A、B、C、D、E

90、气瓶泄漏导致的起火可通过关闭瓶阀，采用( )等手段予以熄灭。不定项选择

A、沙土B、湿布C、灭火器 D、水

正确答案： B、C、D

试卷五

1、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当报告特种设备安全监督管理部门后处理。判断

正确答案： 错误

2、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有二名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效身份证件。判断

正确答案： 错误

3、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，年龄60周岁以下（含60周岁）；判断

正确答案： 正确

4、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

5、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

6、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

7、为了改善通风换气的效果，对局部焊接部位可以使用氧气进行通风换气。判断

正确答案： 错误

8、焊机的二次导线不够长时，可以利用厂房内的金属结构、管道、轨道等连起来作为导线使用。 判断

正确答案： 错误

9、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

10、氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的减压器可以互换使用。 判断

正确答案： 错误

11、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

12、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

13、根据铜及铜合金的成分和颜色不同，可分为紫铜、黄铜、青铜和白铜。 判断

正确答案： 正确

14、焊机输出端不能短路，否则电源熔丝将被熔断。判断

正确答案： 错误

15、凡是持有合格证的焊工，任何情况下都有资格上岗操作。 判断

正确答案： 错误

16、采用合理的焊接方向和顺序是减小焊接变形的有效方法。 判断

正确答案： 正确

17、铝及铝合金焊丝是根据化学成分来分类并确定型号的。 判断

正确答案： 正确

18、对于容量500A以下的弧焊电源，其负载持续率是以前5min为一个计算周期。判断

正确答案： 正确

19、同一种材料，在高温时容易产生延性断裂，在低温时容易产生脆性断裂。判断

正确答案： 正确

20、对于V形坡口，坡口面角度总是等于坡口角度。 判断

正确答案： 错误

21、射线探伤时，I级片和Ⅱ级片中不允许存在条状夹渣。判断

正确答案： 错误

22、焊条直径是焊接规范参数之一，其选择应根据母材的厚度和焊接层道数确定。判断

正确答案： 正确

23、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

24、管道下向焊管口组对时，若采用外对口器，在对口器撤离前必须完成50%以上根焊。判断

正确答案： 正确

25、采用预热法来减小焊接应力通常用于低合金高强度钢的焊接，不适用于奥氏体不锈钢的焊接判断

正确答案： 正确

26、铜和铜合金焊接时，焊丝中加入脱氧元素的目的是为了防止热裂纹。判断

正确答案： 正确

27、焊接时采用直流正接，能够减少气孔。 判断

正确答案： 错误

28、如果焊接缺陷产生在结构的应力集中区，则其对脆断的影响是不大的。判断

正确答案： 错误

29、焊缝的基本符号是表示焊缝表面形状特征的符号。 判断

正确答案： 错误

30、数控气割的切口质量好、效率高，能完成复杂形状的气割下料。判断

正确答案： 正确

31、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

32、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-15(A307)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： D

33、下列检查项目中，( )是属于焊接过程中的检验。单选

A、坡口组对B、焊接规范控制C、射线探伤D、热处理

正确答案： B

34、奥氏体不锈钢焊接接头中的贫铬区，是指含铬量小于( )％的区域。单选

A、5B、12C、20D、30

正确答案： B

35、焊缝倾角为0°，焊缝转角为90°的焊接位置是指( )单选

A、平焊位置B、立焊位置 C、横焊位置 D、仰焊位置

正确答案： B

36、铝、镁及其合金钨极氩弧焊时，电源应采用( )。单选

A、直流正接B、直流反接 C、交流 D、交流或直流反接

正确答案： C

37、无损检测方法中的字母标识代码UT表示( )。单选

A、渗透检测 B、超声波检测C、射线检测D、电磁检测

正确答案： B

38、弧焊整流器的空载电压应不大于( )V。单选

A、40B、90C、110D、220

正确答案： B

39、不锈钢焊条型号中数字后的字母“L”表示( )。单选

A、碳含量较低B、碳含量较高C、硅含量较高D、硫、磷含量较低

正确答案： A

40、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

41、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-16(A302)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： A

42、焊接接头拉伸试验的目的是测定焊接接头的( )。单选

A、抗拉强度B、屈服点C、伸长率 D、断面收缩率

正确答案： A

43、铝合金焊接时焊缝容易产生( )。单选

A、热裂纹 B、冷裂纹C、再热裂纹D、层状撕裂

正确答案： A

44、不同厚度的钢板对接接头按标准要求不进行削薄时，其坡口的基本形式与尺寸按( )选取。 单选

A、较薄板的厚度B、较厚板的厚度C、两板的平均厚度D、两板的厚度之差

正确答案： A

45、钨极氩弧焊焊接铝及铝合金常采用的电源及极性是( )。单选

A、直流正接 B、直流反接 C、交流焊 D、直流正接或交流焊

正确答案： C

46、? 检查不锈钢焊缝表面裂纹常用的方法是( )。单选

A、x射线探伤B、超声波探伤C、着色探伤D、磁粉探伤

正确答案： C

47、焊机的空载电压增高时，电弧的燃烧稳定性( )，但容易引起焊工的触电危险。单选

A、增加 B、不变C、减弱

正确答案： A

48、用来焊接铝镁合金的焊丝型号是( )。单选

A、SAl—3 B、SAlSi一1 C、SAlMnD、SAlMg一5．

正确答案： D

49、无损检测方法中的字母标识代码MT表示( )。单选

A、射线检测B、磁粉检测C、渗透检测D、电磁检测

正确答案： B

50、《特种设备安全法》规定，特种设备安全( )人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作单选

A、检查B、监督C、管理D、操作

正确答案： C

51、黄铜焊接时，为了防止锌的氧化及蒸发，可使用含( )的填充金属。单选

A、TiB、A1 C、Si D、Ca

正确答案： C

52、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试结束后，考试机构应当在（ ）内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。单选

A、10个工作日B、20个工作日C、20日D、10日

正确答案： B

53、对接接头进行强度计算时，( )焊缝的余高。单选

A、应该考虑B、载荷大时要考虑C、不需考虑 D、精确计算时要考虑

正确答案： C

54、《特种设备安全法》规定，与特种设备安全相关的( )、附属设施，应当符合有关法律、行政法规的规定。单选

A、机电设备B、安全设施C、建筑物D、防护措施

正确答案： C

55、为防止奥氏体不锈钢焊缝发生晶间腐蚀，要降低含( )量和添加足够量的Ti或Nb，并控制焊缝含有适当数量的 一次铁素体。单选

A、SB、PC、CD、Mn

正确答案： C

56、《特种设备安全法》规定，

负责特种设备安全监督管理的部门对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查，应当对每次监督检查的内容、发现的问题及处理情况作出记录，并( )签字后归档。单选

A、由参加监督检查的特种设备安全监察人员单位负责人和被检查单位的有关人员B、

由参加监督检查的特种设备安全监察人员单位负责人和被检查单位的有关负责人C、

由参加监督检查的特种设备安全监察人员和被检查单位的有关负责人D、由参加监督检查的特种设备安全监察人员和被检查单位的有关人员

正确答案： C

57、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成( )的根焊。单选

A、20%B、50%C、100%D、10%

正确答案： C

58、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（ ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、公开、公正、公平B、安全第一C、质量第一D、信誉第一

正确答案： A

59、下列材料中( )的导热速度最快。单选

A、铜 B、铝C、不锈钢D、低合金钢

正确答案： A

60、《特种设备焊接操作人员考核细则》试件形式、位置及代号中代号6G代表试件位置是( )。单选

A、垂直固定 B、水平固定（向上焊）C、45°固定（向上焊）

正确答案： C

61、焊接电源适应焊接电弧变化的特性，叫焊接电源的( )。单选

A、静特性 B、动特性 C、外特性D、调节特性

正确答案： B

62、常用来焊接除铝镁合金以外的铝合金的通用焊丝是( )。单选

A、铁铝焊丝B、铝镍焊丝C、铝硅焊丝D、铝铬焊丝

正确答案： C

63、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

64、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员考试使用试件（ ）属于FeⅣ类材料。单选

A、12Cr1MoVB、06Cr13C、06Cr19Ni10D、1Cr9Mo1

正确答案： C

65、由电焊或气焊产生炽热的( ) ，是可能引起火灾和爆炸事故的主要原因。单选

A、金属火星B、焊接烟尘C、有害气体

正确答案： A

66、在锅炉、压力容器、压力管道内焊接作业，外面应有( )单选

A、照明设备B、通风设施 C、人员监护

正确答案： C

67、( )是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。单选

A、焊接作业B、切割作业C、特种作业

正确答案： C

68、焊割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场( )米以外。单选

A、2B、10C、20

正确答案： B

69、乙炔燃烧失火时，绝对禁止使用( )。单选

A、四氯化碳灭火器 B、干粉灭火器C、干沙

正确答案： A

70、氧气瓶应留有不小于( )MPa表压的余气。单选

A、0.3MPaB、1MPaC、2MPa

正确答案： A

71、发生燃烧必须同时具备( )、助燃物质和着火源三个条件。单选

A、可燃物质B、空气C、水分

正确答案： A

72、焊补燃料容器和管道时，实施置换焊补时，应( )，工作中应严格控制可燃物质的含量。单选

A、彻底置换B、清洗C、刷净

正确答案： A

73、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

74、取得焊工合格证后，在有效期内，可以承担锅炉压力容器的( )单选

A、所有焊接工作B、所有返修焊工作C、合格项目范围内的焊接工作和返修焊工作D、合格项目范围内的焊接工作

正确答案： C

75、在奥氏体不锈钢以及焊接材料中加入Ti,主要是为了提高钢材的（ ）性能。单选

A、淬透性B、抗晶间腐蚀 C、抗冲击D、力学

正确答案： B

76、根据NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，对接焊缝试件和试样的检验项目中，包括外观检查、( )和力学性能试验单选

A、磁粉探伤B、无损探伤C、疲劳试验D、耐压试验

正确答案： B

77、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

78、根据《固容规》规定，压力容器焊缝在同一部位上的返修次数，一般不应超过( )单选

A、一次B、二次C、三次D、四次

正确答案： B

79、下列材料中( )的热膨胀系数最大。单选

A、铬镍不锈钢B、铸铁C、低合金钢D、碳素钢

正确答案： A

80、根据BN/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，试件母材金属厚度为6mm时，适用于焊件母材金属的厚度范围为( )mm。单选

A、1.5---12B、6--12C、8--14 D、4--10

正确答案： A

81、根据X射线探伤胶片评定焊缝质量时，Ⅱ级焊缝表示焊缝内无( )焊接缺陷。不定项选择

A、裂纹B、条形夹渣C、未熔合D、气孔

正确答案： A、B、C

82、牌号Q345钢由于（ ）的质量分数不同，可分为A、B、C、D、E五个等级。不定项选择

A、铁 B、磷C、硅 D、锰 E、硫

正确答案： B、E

83、按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位（ ）的；责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：不定项选择

A、销售、出租未取得许可生产的特种设备B、销售、出租未经检验的特种设备C、销售、出租检验不合格的特种设备的D、销售、出租出厂资料不全的特种设备

正确答案： A、B、C

84、焊工的职业守则包含( )等内容。不定项选择

A、遵守国家法律法规B、爱岗敬业，忠于职守C、工作认真负责D、谦虚谨慎， 团结合作E、坚持文明施工

正确答案： A、B、C、D、E

85、氧气减压器必须妥善保管、正确操作、合理维护、安全使用，要求做到( )。不定项选择

A、安装前应先打开瓶阀放气将瓶嘴脏物吹除B、安装使用前应检查是否粘有油脂或其他可燃物C、使用时应快速开启瓶阀或调节减压器D、检查减压器装配得是否紧固

正确答案： A、B、D

86、使用乙炔瓶时的注意事项有( ) 。不定项选择

A、乙炔瓶剩余压力为0.15 MpaB、乙炔瓶距离明火区10米以上C、乙炔瓶阀冻结时不能用明火烧烤D、乙炔瓶不要在烈日下暴晒

正确答案： A、C、D

87、酸性焊条的特点是( )。不定项选择

A、电弧稳定性较差B、脱渣性好C、对铁锈、油不敏感 D、抗裂性能好E、抗裂性能不好

正确答案： B、C、E

88、焊接工艺评定是通过焊接试件、检验试样、考察焊接接头性能以达到( )的目的。不定项选择

A、测定材料焊接性能好坏B、验证所拟定的焊接工艺方案是否正确C、验证施焊单位的焊接能力D、验证焊工的技术水平

正确答案： B、C

89、焊条电弧焊时产生夹渣的原因有( )。不定项选择

A、碱性焊条施焊时弧长短 B、焊条和焊剂未严格烘干C、焊件边缘及焊层、焊道之间清理不干净D、焊条角度和运条方法不当 E、焊接电流太小焊接速度过快

正确答案： C、D、E

90、气割时，切割氧压力过大会造成( )。不定项选择

A、浪费氧气B、节省氧气C、割缝表面光滑D、割缝表面粗糙

正确答案： A、D

试卷六

1、当熔池中杂质多，焊缝冷却速度快，且存在很大应力时，在弧坑处极易产生热裂纹。判断

正确答案： 正确

2、焊件越厚，坡口不对称，角变形越大。 判断

正确答案： 正确

3、电渣焊的电源大部分都是交流电源。 判断

正确答案： 正确

4、异种金属焊接时，原则上希望熔合比越小越好，所以一般开较小的坡口。 判断

正确答案： 错误

5、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

6、焊条烘干温度过高而使药皮中部分成分变质失效，会使焊缝产生气孔。判断

正确答案： 正确

7、着色探伤可以检查各种金属、非金属、磁性、非磁性材料及零件的表面缺陷。判断

正确答案： 正确

8、由于螺柱电弧焊容易操作，操作人员简单培训后，就可上岗操作。判断

正确答案： 正确

9、对于焊后要求射线探伤的焊缝，不需进行外观检查。 判断

正确答案： 错误

10、冷裂纹的特点是沿晶开裂。 判断

正确答案： 错误

11、焊接应力与变形的形成都是由不均匀温度造成的。 判断

正确答案： 正确

12、钢的碳当量越大焊接性越好。判断

正确答案： 错误

13、斑点的压力作用方向总是阻碍熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

14、钢中的磷会使钢产生热脆性，硫会使钢产生冷脆性。判断

正确答案： 错误

15、一个回火保险器可以同时供两个焊割工工作。判断

正确答案： 错误

16、电焊作业区应采用局部或全面机械通风以减少对焊工的伤害。判断

正确答案： 正确

17、在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。判断

正确答案： 正确

18、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

19、使用低氢焊条焊接时，应始终保持短弧和适当的焊接速度。判断

正确答案： 正确

20、长宽比小于或等于3的缺陷定义为圆形缺陷，包括气孔、夹渣和夹钨。 判断

正确答案： 正确

21、储能式螺柱焊板厚和螺柱直径比可达到1:10. 判断

正确答案： 错误

22、焊工考试时，对接焊缝的试件需要做弯曲试验，这主要是检测焊接接头的塑性。 判断

正确答案： 正确

23、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和其他有关法律、行政法规规定的条件和程序以及安全技术规范的要求进行受理；不符合规定的，不得许可。判断

正确答案： 错误

24、《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废。判断

正确答案： 正确

25、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担罚款、罚金。判断

正确答案： 错误

26、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

27、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

28、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，16MnR钢考试合格后，可以免去Q235钢的考试判断

正确答案： 正确

29、焊接光辐射不仅会危害焊工的眼睛，还会危害焊工的皮肤。 判断

正确答案： 正确

30、为了工作方便，工作服的上衣应紧系在工作裤里边。 判断

正确答案： 错误

31、乙炔燃烧失火时，绝对禁止使用( )。单选

A、四氯化碳灭火器 B、干粉灭火器C、干沙

正确答案： A

32、氧气瓶应留有不小于( )MPa表压的余气。单选

A、0.3MPaB、1MPaC、2MPa

正确答案： A

33、发生燃烧必须同时具备( )、助燃物质和着火源三个条件。单选

A、可燃物质B、空气C、水分

正确答案： A

34、焊补燃料容器和管道时，实施置换焊补时，应( )，工作中应严格控制可燃物质的含量。单选

A、彻底置换B、清洗C、刷净

正确答案： A

35、焊割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场( )米以外。单选

A、2B、10C、20

正确答案： B

36、( )着火首先应拉闸断电，然后再灭火。单选

A、电焊机B、氧气瓶C、乙炔瓶

正确答案： A

37、二氧化碳灭火器的喷射距离约( )，因而要接近火源，并要站立在上风处。单选

A、2米B、5米C、10米

正确答案： A

38、为了防止操作开关和闸刀开关时发生电弧灼伤，合闸时应将焊钳挂起来或放在绝缘板上；( )时必须先停止焊接工作。单选

A、工作B、拉闸C、停工

正确答案： B

39、不允许存在咬边的压力容器有( )。单选

A、低碳钢分离容器 B、低温压力容器 C、16MnR钢制压力容器

正确答案： B

40、《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、10万元以上20万元B、2000元以上2万元以下 C、2万元以上5万元以下 D、1000元以上5000元以下

正确答案： A

41、对于500 A以下的焊机，按我国有关标准，选定的工作时间周期是（ ）。单选

A、5 min B、20 min C、30min D、60 min

正确答案： A

42、国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。单选

A、省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构B、省级质量技术监督部门C、

县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构D、市级质量技术监督部门

正确答案： A

43、药芯焊丝是由薄钢带卷成圆形或异型钢管，同时在其中填满一定成分的( )，经拉制而成的一种焊丝。单选

A、药皮 B、药粉 C、碎丝D、无机物

正确答案： B

44、《特种设备作业人员考核规则》规定，申请《特种设备作业人员证》的申请人应当在（ ）报名参加考试。单选

A、工作单位B、居住所在地C、工作单位或者居住所在地就近D、考试机构所在地

正确答案： C

45、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

46、碳素钢、奥氏体钢双面焊的焊接接头弯曲试验合格标准是弯曲角度为( )。单选

A、180oB、100o C、90oD、50o

正确答案： A

47、铝及铝合金焊接时的主要问题是( )。单选

A、焊缝变色，影响质量B、生成白口组织C、铝的氧化、易产生气孔、热裂倾向大、容易焊穿、焊接接头强度不高D、出现冷裂纹

正确答案： C

48、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，焊工考试试件表面缺陷规定不允许存在的缺陷是( )。单选

A、未焊透B、咬边C、背面凹坑

正确答案： A

49、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

50、按GB/T2650—2008《焊接接头冲击试验方法》规定，采用( )缺口试样为标准。单选

A、V形B、U形C、Y形

正确答案： A

51、为避免晶间腐蚀，奥氏体不锈钢中加入的稳定元素有( )。单选

A、钛和碳B、钛和铌C、碳和铌D、铬和铌

正确答案： B

52、《特种设备焊接操作人员考核细则》试件形式、位置及代号中代号6G代表试件位置是( )。单选

A、垂直固定 B、水平固定（向上焊）C、45°固定（向上焊）

正确答案： C

53、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

54、水压试验时，应装设( )定期校验合格的压力表。单选

A、1只B、2只C、3只D、4只

正确答案： B

55、逆变焊机开机时，空气开关马上跳闸，产生原因是( )。单选

A、过热 B、电路板坏 C、有短路现象

正确答案： C

56、渗透探伤法主要用于检测焊缝的( )缺陷。单选

A、表面 B、表面和近表面 C、内部

正确答案： A

57、试样弯曲后，其背面成为弯曲的拉伸面，叫( )。单选

A、面弯B、背弯C、侧弯 D、纵弯

正确答案： B

58、焊缝符号标注原则是：焊缝长度方向的尺寸标注在基本符号的( )。单选

A、上侧B、下侧C、左侧D、右侧

正确答案： D

59、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

60、紫铜焊接时，母材和填充金属难以熔合的原因是紫铜( )。单选

A、导热性好B、导电性好 C、熔点高 D、有锌蒸发出来

正确答案： A

61、( )是使不锈钢产生晶间腐蚀的最有害的元素。单选

A、铬B、镍C、鈮D、碳

正确答案： D

62、熔化极氩弧焊焊接铝及铝合金采用的电源及极性是( )。单选

A、直流正接 B、直流反接 C、交流焊 D、直流正接或交流焊

正确答案： B

63、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

64、钢与铜及其合金焊接时，焊缝中产生的裂纹属于( )。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、消除应力裂纹D、层状撕裂

正确答案： A

65、不同厚度的钢板对接焊时，对厚板削薄处理的目的，主要是避免接头处--单选

A、产生较大的变形B、焊缝不美观C、产生较大的应力集中D、产生错边

正确答案： C

66、按《特种设备安全法》规定，特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照（ ）的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。单选

A、安全技术规范B、国家标准C、行政法规D、规定

正确答案： A

67、焊接接头拉伸试验的目的是测定焊接接头的( )。单选

A、抗拉强度B、屈服点C、伸长率 D、断面收缩率

正确答案： A

68、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员理论知识考试和实际操作技能考试均实行百分制，( )分合格。单选

A、80B、60C、70D、90

正确答案： B

69、1Cr13属于( )不锈钢。单选

A、马氏体B、奥氏体C、铁素体D、奥氏体+铁素体

正确答案： C

70、铝及铝合金工件和焊丝表面清理以后，在干燥的情况下，一般应在清理( )内施焊。单选

A、4hB、12hC、24hD、36h

正确答案： C

71、按一定比例的各种配料放在炉内熔炼，然后经过水冷粒化，烘干、筛选而制成的焊剂叫( )。单选

A、熔炼焊剂 B、非熔炼焊剂 C、粘接焊剂 D、烧结焊剂

正确答案： A

72、再引弧性能的好坏与（ ）有关。单选

A、焊电源的外特性 B、电弧的静特性 C、弧焊电源的动特性 D、弧焊电源的种类

正确答案： C

73、磁粉探伤法主要用于检测焊缝的( )缺陷。单选

A、表面 B、表面和近表面 C、内部

正确答案： B

74、下列检查项目中，( )是属于焊接过程中的检验。单选

A、坡口组对B、焊接规范控制C、射线探伤D、热处理

正确答案： B

75、一焊件的端面与另一焊件表面构成直角或近似直角的接头称为( )接头。单选

A、T形 B、对接C、搭接D、角接

正确答案： A

76、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

77、焊接铝及铝合金时，在焊件坡口下面放置垫板的目的是为了防止( )。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、气孔D、塌陷

正确答案： D

78、2Cr13属于( )不锈钢。单选

A、马氏体B、奥氏体C、铁素体D、奥氏体+铁素体

正确答案： A

79、紫铜焊接时，常常要使用大功率热源，焊前还要采取预热措施的原因是( )。单选

A、紫铜导热性好，难熔合B、防止产生冷裂纹C、提高焊接接头的强度D、防止锌的蒸发

正确答案： A

80、为了保证低合金钢焊缝与母材有相同的耐热、耐腐蚀等性能，应选用 ( )相同或者相近的焊条。单选

A、含碳量B、碳当量C、化学成分 D、硫磷含量

正确答案： C

81、《特种设备安全法》规定，特种设备（ ）或者（ ）以及特种设备采用的新材料，按照安全技术规范的要求需要通过型式试验进行安全性验证的，应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构进行型式试验。不定项选择

A、安全附件B、产品C、部件D、试制的特种设备新产品、新部件

正确答案： B、C、D

82、焊接接头的弯曲试验标准规定了金属材料焊接接头的( )，用以检验接头拉伸面上的塑性及显示缺陷。不定项选择

A、横向正弯试验 B、横向侧弯试验 C、横向背弯试验 D、纵向正弯试验E、纵向背弯试验

正确答案： A、B、C、D、E

83、电焊工必须具备的防护用具包括( )。不定项选择

A、滤光镜面罩B、电焊手套和焊工工作服C、橡胶绝缘鞋 D、清除焊渣时用的白光眼镜

正确答案： A、B、C、D

84、焊接时对焊工呼吸系统影响的因素有( )。 不定项选择

A、粉尘B、氮氧化物C、臭氧D、弧光E、噪音

正确答案： A、B、C

85、C02气体保护焊用焊枪的作用是( )三种。不定项选择

A、导送焊丝 B、传导焊接电流 C、导送C02保护气D、调节焊接电压

正确答案： A、B、C

86、检查非磁性材料焊接接头表面缺陷的方法有( )。不定项选择

A、X射线探伤 B、超声波探伤C、荧光探伤 D、磁粉探伤 E、着色探伤

正确答案： C、E、E

87、焊缝金属中氢的危害有( )。不定项选择

A、氢脆 B、白点 C、产生气孔D、引起冷裂纹 E、引起飞溅

正确答案： A、B、C、D

88、立焊有( )两种方式。不定项选择

A、? 由下向上施焊B、由上向下施焊 C、作横向摆动 D、不作横向摆动

正确答案： A、B

89、焊接工艺评定应该包括以下过程 ( )。不定项选择

A、拟订焊接工艺评定任务书B、编写焊接工艺评定报告C、评定焊接缺陷对结构的影响D、编制焊接工艺规程

正确答案： A、B、D

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

:

试卷七

1、“E5015”是碳钢焊条型号完整的表示方法，其中“50”表示熔敷金属的屈服点为500 Mpa。 判断

正确答案： 错误

2、熔化极脉冲氩弧焊既能焊接厚板，又能焊接薄板，但不适宜进行全位置的焊接。判断

正确答案： 错误

3、输气管道下向焊宜选用纤维素型焊条填充盖面。判断

正确答案： 错误

4、管道下向焊时，焊缝余高以0.5～1.6 mm为宜，个别部位不得超过3 mm。判断

正确答案： 正确

5、对接接头的应力集中主要产生在焊趾处。 判断

正确答案： 正确

6、钢与铜及其合金焊接时，随着焊缝中含铜量的增加，产生热裂纹的倾向也增加判断

正确答案： 正确

7、焊机空载时，由于输出端没有电流，所以不消耗电能。判断

正确答案： 错误

8、奥氏体不锈钢和珠光体钢焊接接头焊后热处理，可以阻止碳的扩散。判断

正确答案： 错误

9、合金是由两种不同的晶体结构彼此机械组成，称为机械混合物.判断

正确答案： 正确

10、电弧是由阴极区、阳极区和弧柱区这三个不同性质的区域组成的。判断

正确答案： 正确

11、当10mm＜T＜200mm可以用两个横向侧弯试样代替1个面弯试样和1个背弯试样。判断

正确答案： 正确

12、选择弧焊电源时，主要考虑三个因素，即电源的输出特性、电源的经济特性、电源的适用性。判断

正确答案： 正确

13、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过10min 。判断

正确答案： 正确

14、管道下向焊时，不允许存在咬边缺陷。判断

正确答案： 错误

15、增加对接接头的强度，主要应该增大焊缝的余高。 判断

正确答案： 错误

16、钛及钛合金焊接时，在焊缝中极容易产生气孔和裂纹。判断

正确答案： 正确

17、C02焊时必须使用直流电源。判断

正确答案： 正确

18、不锈钢在一定条件下发生晶间腐蚀会导致沿晶界断裂，这是不锈钢最危险的一种破坏形式。判断

正确答案： 正确

19、机械矫正法矫正变形通常适用于低碳钢、不锈钢等塑性好的金属材料。 判断

正确答案： 正确

20、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员泄露履行职责过程中知悉的商业秘密的；由本级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分判断

正确答案： 错误

21、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员作业种类与项目目录由国务院统一发布。判断

正确答案： 错误

22、《特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业管理，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。判断

正确答案： 错误

23、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

24、《特种设备焊接操作人员考核细则》规定，堆焊试件表面按照JB/T

4730《承压设备无损检测》标准采用渗透方法检测，缺陷等级不低于Ⅰ级为合格。判断

正确答案： 正确

25、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

26、焊补燃料容器和管道时，实施带压不置换焊补时，应按要求保持一定的压力，工作中应严格控制含氧量。判断

正确答案： 正确

27、发生燃烧必须同时具备可燃物质、助燃物质和着火源三个条件。判断

正确答案： 正确

28、等压式焊炬可燃气体的压力和氧气的压力是相等的，因此称等压式。判断

正确答案： 错误

29、乙炔瓶使用和存放时，可以横躺卧放。判断

正确答案： 错误

30、乙炔发生器可以在烈日下暴晒。判断

正确答案： 错误

31、从提高焊接效率和减小收缩变形的观点出发，坡口角度( )越好。单选

A、越大B、越小C、不变D、增大

正确答案： B

32、低氢焊条采用直流焊接电源是为了( )。单选

A、提高焊接速度B、保证电弧稳定C、减小磁偏吹D、减小焊接变形

正确答案： B

33、焊剂按( )分为熔练、烧结焊剂。单选

A、颗粒度 B、制造方法 C、焊接位置

正确答案： B

34、易燃、易爆容器焊前进行置换作业用的气体是( )。单选

A、氢气和氮气 B、氮气或二氧化碳气C、二氧化碳气和一氧化碳气D、一氧化碳气和氢气

正确答案： B

35、氧气瓶在阳光下曝晒可能产生( ) 。单选

A、泄漏B、氧气不纯C、爆炸D、燃烧

正确答案： C

36、焊接电缆绝缘必须良好，这是为了( )。单选

A、防止焊接电缆电阻增加 B、有利于极性调整C、防止人员触电D、防止产生缆线产生弧光

正确答案： C

37、焊接、切割过程中发生回火的原因不是 ( )。单选

A、氧气压力过高B、乙炔压力过低C、焊、割嘴阻塞D、焊、割嘴过热和距离工件太近

正确答案： A

38、不属于易燃易爆气体的是( )。单选

A、乙炔B、液化石油气C、氩气D、氢气

正确答案： C

39、高空焊接作业的主要危险是容易发生( )。单选

A、灼伤事故B、中毒事故C、高空坠落事故 D、晒伤事故

正确答案： C

40、为了防止火灾，施焊处离可燃物品的距离应为 ( )以上。 单选

A、1mB、3mC、10mD、20m

正确答案： C

41、发现焊工触电时，应立即( )。单选

A、报告领导B、剪断电缆C、切断电源 D、将人推开

正确答案： C

42、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

43、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为3G考试合格的试件可以免去位置（ ）试件的考试。单选

A、1GB、2GC、5GD、4G

正确答案： A

44、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

45、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人考试试件把钢的种类分为（ ）类。单选

A、3B、4C、6D、8

正确答案： B

46、焊接区内气体的分解，将对焊缝质量起着( )。单选

A、有利影响B、不利影响C、无影响

正确答案： B

47、手工焊焊工采用对接焊缝试件，母材厚度T为10mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度t最大范围为( )。单选

A、1.1t B、2t C、不限

正确答案： B

48、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

49、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为5FG考试合格的试件可以免去位置（ ）试件的考试。单选

A、5GB、2FGC、6GD、6FG

正确答案： B

50、焊缝中的偏析、夹杂、气孔等，是在焊接熔池( )过程中产生的。单选

A、一次结晶B、二次结晶C、三次结晶D、冷凝成形

正确答案： A

51、手工焊焊工采用管材对接焊缝试件，母材管径D为59mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于管材对接焊缝焊件外径最大值为( )。单选

A、＜25 B、25≤C、＜76 D、≥76

正确答案： B

52、Q345钢属于( )级的低合金结构钢。单选

A、300MPa B、345MPa C、400MPa D、500MPa

正确答案： B

53、HJ431属于( )锰、高硅、低氟型熔炼焊剂。单选

A、低 B、中 C、高

正确答案： C

54、Ni "308"焊条的焊芯是( )。单选

A、纯镍B、镍铁C、纯铜D、铜铁

正确答案： A

55、埋弧焊收弧的顺序应当是( )。单选

A、先停焊接小车，然后切断电源，同时停止送丝B、先停止送丝，然后切断电源，再停止焊接小车C、先切断电源，然后停止送丝，再停止焊接小车D、先停止送丝，然后停止焊接小车，同时切断电源

正确答案： A

56、气焊时，将金属熔化是利用可燃气体与氧气混合燃烧的( )。单选

A、电阻热B、化学热C、电弧热D、电渣热

正确答案： B

57、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

58、在焊接过程中，焊接电流过小时，会产生( )等焊接缺欠。 单选

A、焊瘤 B、咬边C、夹渣 D、烧穿

正确答案： C

59、采用分段退焊法会( )。单选

A、减小焊接残余应力B、减小焊接残余变形C、增大焊接残余变形 D、对焊接变形没有影响

正确答案： B

60、减小焊件焊接应力的工艺措施之一是( )。单选

A、焊前将焊件整体预热 B、使焊件焊后迅速冷却C、组装时强力装配，以保证焊件对正 D、采用刚性固定组装法

正确答案： A

61、焊接速度增大时产生气孔的倾向( )。单选

A、增大 B、减小 C、不变 D、降低

正确答案： A

62、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位不得生产（ ）特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。单选

A、不符合安全性能要求的B、不符合能效指标的C、劣质的D、不符合安全性能要求和能效指标的

正确答案： D

63、在坡口中留钝边的作用在于( )。单选

A、防止烧穿 B、保证焊透C、减少应力 D、提高效率

正确答案： A

64、焊接时，使焊条药皮发红的热量是( )。单选

A、电阻热B、物理热C、化学热D、电弧热

正确答案： A

65、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

66、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的，（ ）单选

A、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款B、责令停止使用有关特种设备C、

责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： D

67、气焊的火焰有氧化焰中性焰及碳化焰三种，应根据( )来选择。单选

A、被焊材料的性质B、焊件厚度C、焊接位置D、坡口形式

正确答案： A

68、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。单选

A、电梯B、起重机械C、锅炉D、场（厂）专用机动车辆

正确答案： C

69、摩擦焊是利用两被焊工件相互摩擦，由摩擦产生的热使被焊材料产生塑性软化区， 然后快速停止摩擦，立即( )形成固相焊接接头。单选

A、加压B、送电熔化C、加送焊丝 D、加送填料

正确答案： A

70、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员（ ）的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格单选

A、未按照使用单位的要求进行检验、检测B、未按照安全技术规范的要求进行检验、检测C、未按照检验标准的要求进行检验、检测D、

未按照行政规章的要求进行检验、检测

正确答案： B

71、低氢焊条烘干后应放在 （ )保温桶中随用随取。单选

A、50-100B、100-150C、150-200D、300-350

正确答案： A

72、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的,( )单选

A、责令停止使用有关特种设备B、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： C

73、熔炼焊剂，由于经过高温熔炼，所以含水分极少，焊前一般经( )℃烘干并保温2h即可。单选

A、150B、200C、250D、300

正确答案： C

74、气焊高合金、铸铁和有色金属及其合金时，都要加人( )，其目的是为了保护熔池和脱氧。单选

A、熔剂B、合金剂C、合金元素D、合金焊丝

正确答案： A

75、摩擦焊特别适合( )的焊接。单选

A、铸铁B、铝镁合金C、塑料

正确答案： B

76、气焊时，焊嘴倾斜角度是变动的，它主要根据( )来选择。单选

A、被焊材料的性质B、焊件厚度C、坡口形式D、焊接位置

正确答案： B

77、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

78、焊接过程中，焊接速度过慢时，易产生( )等焊接缺欠。单选

A、未焊透 B、烧穿 C、气孔 D、咬边

正确答案： B

79、有利于减小焊接应力的措施有( )。单选

A、锤击焊缝 B、采用高强度焊接材料C、采用较大的热输入D、采用刚性固定组装法

正确答案： A

80、焊条电弧焊时，为增加焊缝的熔深，其措施有( )。单选

A、增大焊接电流B、越小越好C、减小坡口角度

正确答案： A

81、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（ ）、测量调控装置及（ ）进行定期校验、检修，并作出记录。不定项选择

A、安全阀B、压力表C、安全保护装置D、有关附属仪器仪表

正确答案： C、D

82、焊工自检包括下列等内容( )。不定项选择

A、检查对口质量B、检查预热温度和层问温度C、检查每道焊缝的质量D、检查焊缝的外观

正确答案： A、B、C、D

83、接地装置可以利用下列自然接地极( ) 。不定项选择

A、与大地有可靠连接的建筑物的金属结构B、氧气、乙炔管道C、敷设于地下的非易燃易爆气体管道D、焊机外壳

正确答案： A、C

84、高空作业时应该具备下列条件( ) 。不定项选择

A、配带标准安全带B、把电缆和氧一乙炔管固定在架上C、把电缆和氧一乙炔管缠在身上D、施焊处下方的易燃易爆物品被移开

正确答案： A、B、D

85、外观检查常用的检查方法有( )。不定项选择

A、肉眼观察B、低倍放大镜检查C、焊口检测尺检查D、射线探伤检查E、超声波探伤检查

正确答案： A、B、C

86、确定焊件的预热温度时，应综合考虑下列( )因素。不定项选择

A、钢材的焊接性B、焊件厚度、接头型式C、环境温度 D、焊接材料的潜在含氢量和结构拘束度

正确答案： A、B、C、D

87、实芯焊丝是热扎线材拉拔加工生产的，广泛用于各种( )焊接方法中。不定项选择

A、电渣焊B、自动焊C、半自动焊D、电阻焊

正确答案： B、C

88、焊接接头硬度试验的目的是( )。不定项选择

A、测定接头各部位的硬度分布B、测定接头强度C、了解近缝区的淬硬倾向 D、了解区域偏析

正确答案： A、C、D

89、半自动CO2气体保护焊机主要由( )组成。不定项选择

A、焊接电源 B、控制系统 C、送丝系统 D、引弧和稳弧装置 E、焊枪

正确答案： A、B、C、E

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

:

试卷八

1、《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。判断

正确答案： 正确

2、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。判断

正确答案： 正确

3、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，向原检验检测机构提出后。原检验检测机构予以书面答复。对检验检测机构的书面答复仍有异议的，可以以书面形式向检验检测机构上级部门提出。判断

正确答案： 错误

4、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

5、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

6、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，16MnR钢考试合格后，可以免去Q235钢的考试判断

正确答案： 正确

7、为了工作方便，工作服的上衣应紧系在工作裤里边。 判断

正确答案： 错误

8、拉弧式螺柱焊所能承受的强度没有储能式螺柱焊大。判断

正确答案： 错误

9、焊件越厚，坡口不对称，角变形越大。 判断

正确答案： 正确

10、着色探伤可以检查各种金属、非金属、磁性、非磁性材料及零件的表面缺陷。判断

正确答案： 正确

11、某些材料的坡口经磁粉探伤后会有较强的剩磁，会干扰焊接，所以需要退磁。 判断

正确答案： 正确

12、斑点的压力作用方向总是阻碍熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

13、对低温钢性能的要求，主要是要保证在使用温度下具有足够的低温韧度与抗脆性破坏的能力。判断

正确答案： 正确

14、电弧气体的吹力总有利于熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

15、电焊作业区应采用局部或全面机械通风以减少对焊工的伤害。判断

正确答案： 正确

16、乙炔瓶内气体不应全部放完，应留有 0.15MPa的余气。判断

正确答案： 正确

17、在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。判断

正确答案： 正确

18、一个回火保险器可以同时供两个焊割工工作。判断

正确答案： 错误

19、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

20、对某些强度等级高，对冷裂纹十分敏感的低合金钢厚板同样可以采用碳弧气刨。判断

正确答案： 错误

21、使用低氢焊条焊接时，应始终保持短弧和适当的焊接速度。判断

正确答案： 正确

22、储能式螺柱焊由于焊接时间短，焊接电流不可调，熔深很浅，因而在汽车行业应用很少。判断

正确答案： 正确

23、采用对称的焊接法可以减少焊件的波浪变形。 判断

正确答案： 正确

24、进行渗透探伤时，对于不同的检测对象和条件，应选用不同的渗透剂。 判断

正确答案： 正确

25、对于焊后要求射线探伤的焊缝，不需进行外观检查。 判断

正确答案： 错误

26、低碳钢可采用冷加工方法，也可采用热加工方法备制坡口。 判断

正确答案： 正确

27、由于电渣焊焊接时间长，中间无停顿，因此电渣焊焊接电源应按暂载率100%考虑。判断

正确答案： 正确

28、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

29、电弧焊灭弧时，应填满熔池弧坑，使熔池缓慢降温，防止产生热裂纹。判断

正确答案： 正确

30、焊接重要部件的焊条烘焙后使用时，应装入温度保持在100～150℃的专用保温筒内，随用随取。　　　　　　　　　 判断

正确答案： 正确

31、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

32、射线探伤对焊缝内部( )缺陷检测灵敏度最高。单选

A、圆形气孔 B、微细裂纹 C、线状缺陷

正确答案： A

33、焊接残余应力是指 ( )。 单选

A、焊接过程中，由于不均匀加热和冷却在焊件内产生的应力B、焊接过程中，由于焊件本身或外加拘束作用在焊件内产生的应力C、

焊接结束后，焊件冷却到室温下残留在焊件内的应力D、焊接过程中，由于焊件各区域不均匀的体积膨胀和收缩而引起的应力

正确答案： C

34、在焊接检验方法中，( )不属于破坏性检验。单选

A、拉伸试验 B、致密性试验C、弯曲试验 D、金相试验

正确答案： B

35、焊条牌号R317是( )。单选

A、碳钢焊条B、结构钢焊条C、奥氏体不锈钢焊条D、珠光体耐热钢焊条

正确答案： D

36、正接法是直流电弧焊或电弧切割时焊件接电源输出端的( )极，电极接电源输出端的( )极的接线法。单选

A、正、负 B、负、正 C、正、正 D、负、负

正确答案： A

37、熔焊焊接铜合金时，气孔出现的倾向比低碳钢( )。单选

A、稍低 B、低很多 C、稍高 D、严重得多

正确答案： D

38、坡口形式的选择主要取决于板材( )、焊接方法和工艺过程及经济合理性。单选

A、厚度B、质量C、力学性能

正确答案： A

39、对于高强钢的多层焊，层间温度应( )预热温度，否则，同样会产生裂纹。单选

A、不低于 B、不高于 C、等于 D、略低于

正确答案： A

40、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

41、不能检查内部缺陷的探伤方法是( )。单选

A、射线探伤B、超声波探伤　C、渗透探伤

正确答案： C

42、焊接应力与变形产生的主要原因是( )。单选

A、焊接过程中焊件受到不均匀的加热和冷却B、被焊钢材和焊缝金属的热膨胀系数不一样C、焊接热影响区的组织发生变化D、焊接过程中焊件受到拘束外力的作用

正确答案： A

43、检测焊接接头的塑性大小，应进行( )试验。单选

A、弯曲 B、冲击 C、硬度 D、拉伸

正确答案： A

44、氩气瓶的外表涂成( )。单选

A、白色 B、银灰色 C、天蓝色D、铝白色

正确答案： B

45、熔焊时，由焊接能源输入给( )的热量称为焊接热输入。单选

A、单位长度焊缝上B、焊件上所有 C、单位面积焊缝上 D、瞬时单位面积焊缝

正确答案： A

46、氩弧焊最主要的危害因素是( )。单选

A、紫外线辐射B、臭氧C、噪音

正确答案： A

47、15CrMo珠光体耐热钢，采用焊条电弧焊时，应选用( )焊条。单选

A、R308 B、R307 C、R317D、R407

正确答案： B

48、在下列各种缺陷中，最容易被射线检验发现的缺陷是( )。单选

A、气孔 B、裂纹　C、未熔合

正确答案： A

49、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备（ ）。单选

A、安全运行B、安全和环保C、安全D、质量

正确答案： C

50、水压试验用的水温，低碳钢和16MnR钢不低于( )。单选

A、一5℃ B、5℃ C、10℃ D、15℃

正确答案： B

51、16Mn钢焊接时，焊条应选用( )。单选

A、E4315B、E5015 C、E5515一GD、E6015一D1

正确答案： B

52、短弧是指电弧长度( )焊条直径的电弧。单选

A、大于 B、小于 C、等于D、不等于

正确答案： B

53、钨极氩弧焊时，氩气流量(L／min)一般为喷嘴直径(mm)的( )倍。单选

A、0.5B、0．8～1．2 C、1．5～2．0

正确答案： B

54、在焊接接头横截面上，母材熔化的深度叫( )。单选

A、焊缝计算厚度B、熔深C、弧坑

正确答案： B

55、内凹的焊缝缺陷大多出现在对接接头( )位置上。单选

A、仰焊 B、立焊 C、平焊 D、横焊

正确答案： A

56、紫外线对眼睛的短时间照射就会引起( )，称为电光性眼炎。单选

A、急性角膜结膜炎B、慢性角膜结膜炎C、结膜炎

正确答案： A

57、保护接地防触电措施要求( )。单选

A、三相三线制交流B、三相三线制直流 C、三相四线制交流

正确答案： C

58、我国规定一般情况下的安全电压( )。单选

A、110VB、36VC、10V

正确答案： B

59、为了防止操作开关和闸刀开关时发生电弧灼伤，合闸时应将焊钳挂起来或放在绝缘板上；( )时必须先停止焊接工作。单选

A、工作B、拉闸C、停工

正确答案： B

60、焊工绝缘手套不得短于( )。单选

A、700mmB、500mmC、300mm

正确答案： C

61、焊接切割设备的安装，必须由( )来完成。单选

A、电工B、电击C、持证电工

正确答案： C

62、二氧化碳灭火器的喷射距离约( )，因而要接近火源，并要站立在上风处。单选

A、2米B、5米C、10米

正确答案： A

63、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

64、焊工基本知识考试合格后方能参加焊接操作技能考试。焊工基本知识考试成绩有效期为( )。单选

A、3个月 B、6个月 C、1年

正确答案： C

65、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

66、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测工作应当遵守法律、行政法规的规定，并按（ ）的要求进行。单选

A、检验规则B、检验细则C、安全技术规范D、检验作业程序

正确答案： C

67、硫会使焊缝形成( )，所以必须脱硫。单选

A、冷裂纹 B、热裂纹 C、气孔 D、夹渣

正确答案： B

68、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、20天B、3个月C、2个月D、1个月

正确答案： D

69、开双面对称坡口时，坡口角度等于( )坡口面角度。单选

A、2倍B、3倍C、4倍

正确答案： A

70、《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、特种设备使用单位B、特种设备检验检测机构C、特种设备监督管理部门D、安全生产管理部门

正确答案： A

71、低温钢焊接，控制道间温度（或层间温度）的目的是( )。单选

A、防止产生淬硬组织B、防止焊缝金属偏析C、防止过热晶粒长大

正确答案： C

72、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备有健全的质量保证、安全管理和（ ）等制度。单选

A、规章制度B、操作规程C、岗位责任D、工艺规程

正确答案： C

73、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

74、下面代表熔化极气体保护焊的符号是( )。单选

A、SMAWB、GTAWC、GMAW

正确答案： C

75、钢材抵抗腐蚀介质侵蚀的能力称为( )。单选

A、抗氧化性 B、组织稳定性 C、耐蚀性

正确答案： C

76、弯曲试样弯曲到规定的角度后，其拉伸面上如有长度大于( )mm的横向裂纹或缺陷，或出现长度大于3mm的纵向裂纹或缺陷，则评为不合格。 单选

A、1B、1.5C、2D、3

正确答案： B

77、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

78、以考试作弊或者以其它欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的焊工，吊销证书后( )年内不得重新提出焊工考试申请。单选

A、1B、3C、5

正确答案： B

79、在高合金钢(如18-8奥氏体不锈钢)中，氢的扩散速度很小，但溶解度较大，因此不会在局部地区发生聚集而产生( )裂纹。 单选

A、退火B、延迟 C、再热 D、白口

正确答案： B

80、弯曲试验的目的是测定焊接接头的( )。单选

A、强度 B、塑性 C、韧性D、硬度

正确答案： B

81、触电特别危险的环境有( )。不定项选择

A、作业场所特别潮湿B、在容器、管道内的焊接操作C、作业场所有腐蚀气体、蒸汽、煤气或游离物存在D、在金属构架上施焊

正确答案： A、B、C、D

82、对接接头是焊接结构中采用最多的一种形式，对接接头的坡口形式有( )等。不定项选择

A、U形B、V形 C、I形D、双V形

正确答案： A、B、C、D

83、根据国家标准(GB／T5118—2012)的规定，低合金钢焊条是按( )来划分型号的。不定项选择

A、熔敷金属的力学性能B、熔敷金属的组织C、药皮类型D、焊接位置E、电流种类

正确答案： A、C、D、E

84、焊接变形主要有( )等几种。 不定项选择

A、收缩变形 B、弯曲变形(挠曲变形)C、角变形 D、波浪变形E、扭曲变形

正确答案： A、B、C、D、E

85、用于检测焊缝内部缺欠的无损检测方法是( )。 不定项选择

A、射线检测 B、超声波检测C、耐压检测D、泄漏检测

正确答案： A、B

86、( )是防止气孔的措施。不定项选择

A、碱性焊条施焊时采用短弧 B、焊条和焊剂严格烘干 C、严格清理焊丝和工件坡口两侧的油、锈、水分D、焊后热处理 E、焊接电流和焊接速度要合适

正确答案： A、B、C、E

87、金属材料的物理化学性能是指材料的（ ）。不定项选择

A、熔点 B、导热性 C、导电性 D、硬度 E、塑性

正确答案： A、B、C

88、《特种设备安全监察条例》规定，未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造以及压力管道元件的制造活动的，由特种设备安全监督管理部门予以（ ）。不定项选择

A、取缔B、没收非法制造的产品C、已经实施安装、改造的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造D、处10万元以上50万元以下罚款E、追究刑事责任

正确答案： A、B、C、D

89、报名参加考试的焊工，应当向考试机构提交( )资料。不定项选择

A、《特种设备焊接操作人员考试申请表》(见附件C，1份)B、居民身份证(复印件，1份)C、正面近期免冠照片(1寸，2张)D、初中以上(含初中)毕业证书(复印件)或者同等学历证明(1份)E、医疗卫生机构出具的含有视力、色盲等内容的身体健康证明

正确答案： A、B、C、D、E

90、氧气减压器必须妥善保管、正确操作、合理维护、安全使用，要求做到( )。不定项选择

A、安装前应先打开瓶阀放气将瓶嘴脏物吹除B、安装使用前应检查是否粘有油脂或其他可燃物C、使用时应快速开启瓶阀或调节减压器D、

检查减压器装配得是否紧固

正确答案： A、B、D

:

试卷九

1、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

2、回火保险器的作用是防止焊接、切割时，焊、割炬发生回火。 判断

正确答案： 错误

3、焊机的二次导线不够长时，可以利用厂房内的金属结构、管道、轨道等连起来作为导线使用。 判断

正确答案： 错误

4、弧坑仅是焊道末端产生的凹陷，所以是一种没有危害的缺陷。判断

正确答案： 错误

5、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

6、熔化极氩弧焊可采用直流或交流电源。 判断

正确答案： 错误

7、X射线和γ射线之所以能用来探伤，主要原因是这些射线在金属内部能量会发生衰减。判断

正确答案： 正确

8、焊条牌号W607中，“W”表示低温钢焊条。 判断

正确答案： 正确

9、中厚板单道焊线能量大，焊缝和热影响大，晶粒粗大，塑性和韧性较低。 判断

正确答案： 正确

10、对于V形坡口，坡口面角度总是等于坡口角度。 判断

正确答案： 错误

11、焊接变形和焊接应力都是由于焊接时局部的不均匀加热引起。 判断

正确答案： 正确

12、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成80% 以上的根焊。判断

正确答案： 错误

13、缺陷返修部位的焊缝表面，应修磨使之与原焊缝基本一致，做到圆滑过渡，以减少应力集能。判断

正确答案： 正确

14、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

15、细丝CO2气体保护焊时，通常采用等速送丝。 判断

正确答案： 正确

16、只要焊缝中存在裂纹，焊缝经射线探伤后的底片就属于Ⅳ级。判断

正确答案： 正确

17、《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由国务院负责安全生产监督管理的部门制定。判断

正确答案： 错误

18、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当停止使用。判断

正确答案： 错误

19、《特种设备安全法》规定， 违反本法规定，被依法吊销许可证的，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。判断

正确答案： 错误

20、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

21、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

22、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

23、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

24、乙炔瓶、氧气瓶应防日晒雨淋，运输时严禁抛、扔、滚、碰和敲击。 判断

正确答案： 正确

25、选用低合金钢焊条，首先要遵守等强度原则，有时还要考虑化学成分等因素。判断

正确答案： 正确

26、定位焊只是为了装配和固定接头位置，因此要求与正式焊接可以不一样。判断

正确答案： 错误

27、在焊缝横截面中，从焊趾连线到焊缝背面（或焊缝根部）的距离称为焊缝厚度。 判断

正确答案： 正确

28、铝及铝合金用气割切割下料后，即可进行焊接。判断

正确答案： 错误

29、金属气割是金属的熔化过程。判断

正确答案： 错误

30、黄铜是铜和锌的合金，它的颜色随含锌量的增加由黄红色变成淡黄色。判断

正确答案： 正确

31、纯铝及非热处理强化铝合金采用手工钨极氩弧焊时，其焊缝及接头的力学性能可达到基本金属的( )％以上。单选

A、50B、60C、80D、90

正确答案： D

32、补充说明有关焊缝或接头的某些特征(诸如表面形状、衬垫、焊缝分布、施焊地点等)的符号是 ( )。单选

A、基本符号B、补充符号C、辅助符号D、尺寸符号

正确答案： B

33、焊接电弧根据电流种类可以分为交流电弧、直流电弧和( )。单选

A、手工焊电弧 B、埋弧焊电弧 C、脉冲电弧 D、自由电弧

正确答案： C

34、《特种设备安全法》规定，对违法行为、严重事故隐患的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，负责特种设备安全监督管理的部门应当（ ）。当地人民政府和其他有关部门应当采取必要措施，及时予以处理。单选

A、报告当地人民政府，并通知其他有关部门B、通知当地人民政府和有关部门C、报告当地人民政府和其他有关部门D、报告上级特种设备安全监督管理部门

正确答案： A

35、无损检测方法中的字母标识代码RT表示( )。单选

A、射线检测B、超声波检测C、渗透检测 D、磁粉检测

正确答案： A

36、《特种设备安全法》规定，特种设备( )应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度。单选

A、生产、经营、使用单位B、设计单位C、制造单位D、检验检测单位

正确答案： A

37、焊接铝、镁合金时，氢气孔常出现在焊缝( )。单选

A、母材B、内部C、熔合区D、热影响区

正确答案： B

38、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-16(A302)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为(  )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： A

39、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

40、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成( )的根焊。单选

A、20%B、50%C、100%D、10%

正确答案： C

41、A1-Mg合金焊接时，应选用下列 ( )焊丝。单选

A、SAL4043AB、SAL5556A C、SAL1080AD、E1100

正确答案： B

42、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、全省B、全市C、本辖区内D、县级以上

正确答案： C

43、碰“死口”时应采用( )对口，焊缝应进行100%超声波检测和射线检测。单选

A、内对口器B、外对口器C、内对口器或外对口器 D、内对口器和外对口器

正确答案： B

44、《特种设备安全法》规定，对（ ），国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。单选

A、特种设备事故B、特别重大事故、重大事故C、特别重大事故D、重大事故

正确答案： B

45、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

46、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。单选

A、商业B、商业或者技术秘密C、技术秘密D、产品质量

正确答案： B

47、下列材料中( )的热膨胀系数最大。单选

A、铬镍不锈钢B、铸铁C、低合金钢D、碳素钢

正确答案： A

48、《特种设备焊接操作人员考核细则》试件形式、位置及代号中代号6G代表试件位置是( )。单选

A、垂直固定 B、水平固定（向上焊）C、45°固定（向上焊）

正确答案： C

49、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

50、根据《固容规》规定，压力容器焊缝在同一部位上的返修次数，一般不应超过( )单选

A、一次B、二次C、三次D、四次

正确答案： B

51、在奥氏体不锈钢以及焊接材料中加入Ti,主要是为了提高钢材的（ ）性能。单选

A、淬透性B、抗晶间腐蚀 C、抗冲击D、力学

正确答案： B

52、根据NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，对接焊缝试件和试样的检验项目中，包括外观检查、( )和力学性能试验单选

A、磁粉探伤B、无损探伤C、疲劳试验D、耐压试验

正确答案： B

53、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

54、对首次采用的金属材料或焊接材料应进行( )，其结果应符合设计要求和国家标准的有关规定。单选

A、评估 B、焊接工艺评定C、焊接 D、设计

正确答案： B

55、在奥氏体不锈钢中，碳易与铬化合生成碳化铬，使不锈钢焊后( )性能下降。单选

A、抗晶间腐蚀B、抗氧化 C、化学稳定 D、抗气孔

正确答案： A

56、根据BN/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，试件母材金属厚度为6mm时，适用于焊件母材金属的厚度范围为( )mm。单选

A、1.5---12B、6--12C、8--14 D、4--10

正确答案： A

57、在锅炉压力容器压力管道以及比较密闭的场所内进行焊割作业时，照明电压应采用( )伏。单选

A、12B、110C、220

正确答案： A

58、由电焊或气焊产生炽热的( ) ，是可能引起火灾和爆炸事故的主要原因。单选

A、金属火星B、焊接烟尘C、有害气体

正确答案： A

59、在锅炉、压力容器、压力管道内焊接作业，外面应有( )单选

A、照明设备B、通风设施 C、人员监护

正确答案： C

60、( )是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。单选

A、焊接作业B、切割作业C、特种作业

正确答案： C

61、焊割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场( )米以外。单选

A、2B、10C、20

正确答案： B

62、乙炔燃烧失火时，绝对禁止使用( )。单选

A、四氯化碳灭火器 B、干粉灭火器C、干沙

正确答案： A

63、氧气瓶应留有不小于( )MPa表压的余气。单选

A、0.3MPaB、1MPaC、2MPa

正确答案： A

64、发生燃烧必须同时具备( )、助燃物质和着火源三个条件。单选

A、可燃物质B、空气C、水分

正确答案： A

65、用来焊接铝镁合金的焊丝型号是( )。单选

A、SAl—3 B、SAlSi一1 C、SAlMnD、SAlMg一5．

正确答案： D

66、无损检测方法中的字母标识代码MT表示( )。单选

A、射线检测B、磁粉检测C、渗透检测D、电磁检测

正确答案： B

67、当电极材料、电源种类及极性和气体介质一定时，电弧电压的大小仅取决于( )。单选

A、焊接电流 B、空载电压 C、焊条直径 D、电弧长度

正确答案： D

68、MIG焊接时，铝及铝合金焊缝气孔倾向与同样保护气氛条件下的TIG焊相比( )。单选

A、要大些B、要小些C、是相同的

正确答案： A

69、对接接头进行强度计算时，( )焊缝的余高。单选

A、应该考虑B、载荷大时要考虑C、不需考虑 D、精确计算时要考虑

正确答案： C

70、为防止奥氏体不锈钢焊缝发生晶间腐蚀，要降低含( )量和添加足够量的Ti或Nb，并控制焊缝含有适当数量的 一次铁素体。单选

A、SB、PC、CD、Mn

正确答案： C

71、

根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-15(A307)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： D

72、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

73、下列检查项目中，( )是属于焊接过程中的检验。单选

A、坡口组对B、焊接规范控制C、射线探伤D、热处理

正确答案： B

74、我国生产的适用于紫铜气焊及氩弧焊的焊丝，常用的牌号为( )。单选

A、ER-50B、HS201C、H13CrMoAD、ER70S-G

正确答案： B

75、无损检测方法中的字母标识代码UT表示( )。单选

A、渗透检测 B、超声波检测C、射线检测D、电磁检测

正确答案： B

76、焊机的空载电压增高时，电弧的燃烧稳定性( )，但容易引起焊工的触电危险。单选

A、增加 B、不变C、减弱

正确答案： A

77、黄铜焊接时，为了防止锌的氧化及蒸发，可使用含( )的填充金属。单选

A、TiB、A1 C、Si D、Ca

正确答案： C

78、焊缝倾角为0°，焊缝转角为90°的焊接位置是指( )单选

A、平焊位置B、立焊位置 C、横焊位置 D、仰焊位置

正确答案： B

79、奥氏体不锈钢焊接接头中的贫铬区，是指含铬量小于( )％的区域。单选

A、5B、12C、20D、30

正确答案： B

80、( )是使不锈钢产生晶间腐蚀的最有害的元素。单选

A、铬B、镍C、鈮D、碳

正确答案： D

81、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ）不定项选择

A、制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、聘用持证作业人员，并建立特种设备作业人员管理档案C、对作业人员进行安全教育和培训D、作业时随身携带证件

正确答案： A、B、C

82、焊工采用某类别任一钢号，经过焊接操作技能考试合格后，当发生( )情况时，不需重新进行焊接操作技能考试。不定项选择

A、手工焊焊工焊接该类别其他钢号；B、手工焊焊工焊接该类别钢号与类别号较低钢号所组成的异种钢号焊接接头；C、除FeⅣ类外，手工焊焊工焊接较低类别钢号；D、焊机操作工焊接各类别中的钢号。

正确答案： A、B、C、D

83、焊工穿工作服要注意( )。 不定项选择

A、工作服不应有口袋B、工作服应系在工作裤里边C、工作服不应系在工作裤里边 D、工作服要把袖子和衣领扣好E、工作服要有一定长度

正确答案： A、C、D、E

84、对焊接电缆的要求是( )。不定项选择

A、绝缘良好B、不宜发热C、柔软性好D、要有足够的导电截面积

正确答案： A、B、C、D

85、焊接工艺评定应该包括以下过程 ( )。不定项选择

A、拟订焊接工艺评定任务书B、编写焊接工艺评定报告C、评定焊接缺陷对结构的影响D、编制焊接工艺规程

正确答案： A、B、D

86、熔化极氩弧焊机控制系统的任务是( )。不定项选择

A、送丝控制和速度控制B、控制主回路的通断C、熄弧后滞后停气

正确答案： A、B、C

87、水压试验是用来对锅炉压力容器和管道进行( )检验的。不定项选择

A、弯曲B、强度C、内部缺陷D、整体严密性E、刚性

正确答案： B、D

88、钨极氩弧焊时，通常要求钨极具有( )等特性。不定项选择

A、电流容量大 B、脱氧 C、施焊时损耗小 D、引弧性好 E、稳弧性好

正确答案： A、C、D、E

89、控制焊接变形的工艺措施主要有( )。不定项选择

A、反变形 B、刚性固定 C、选择合理的装焊顺序D、选择合理的焊接方法和焊接参数

正确答案： A、B、C、D

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

:

试卷十

1、《特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位人员应当报告单位主要负责人后，按应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失判断

正确答案： 错误

2、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理。判断

正确答案： 正确

3、《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备承租单位承担。判断

正确答案： 错误

4、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，16MnR钢考试合格后，可以免去Q235钢的考试判断

正确答案： 正确

5、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

6、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

7、消除应力退火是生产中应用最广泛的、行之有效的消除焊接残余应力的方法。判断

正确答案： 正确

8、划圈收尾法适合于厚板焊接的收尾。 判断

正确答案： 正确

9、低氢钠型和低氢钾型药皮焊条的熔敷金属都具有良好的抗裂性能和力学性能。判断

正确答案： 正确

10、采用直流弧焊电源焊接时，电弧燃烧比采用交流弧焊电源焊接时稳定。 判断

正确答案： 正确

11、射线探伤可以显示出缺陷在焊缝内部的形状、位置和大小。 判断

正确答案： 正确

12、金属气割是金属的燃烧过程。判断

正确答案： 正确

13、碳当量的计算公式适用于一切金属材料。判断

正确答案： 错误

14、焊丝伸出长度越长，则电阻热越小。判断

正确答案： 错误

15、为了工作方便，工作服的上衣应紧系在工作裤里边。 判断

正确答案： 错误

16、回火保险器的作用是防止焊接、切割时，焊、割炬发生回火。 判断

正确答案： 错误

17、焊接光辐射不仅会危害焊工的眼睛，还会危害焊工的皮肤。 判断

正确答案： 正确

18、乙炔瓶、氧气瓶应防日晒雨淋，运输时严禁抛、扔、滚、碰和敲击。 判断

正确答案： 正确

19、焊工用护目玻璃的号数越大，则色泽越深。 判断

正确答案： 正确

20、焊缝起头或接头部位易产生焊接缺陷。判断

正确答案： 正确

21、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

22、生产中常用矫正焊接变形的方法主要有机械矫正和火焰矫正两种。 判断

正确答案： 正确

23、熔敷速度是熔焊过程中，单位时间内熔敷在焊件上的金属量。判断

正确答案： 正确

24、焊剂粒度的选择主要依据焊接工艺参数，一般大电流焊接时，应选用粗粒度颗粒；小电流焊接时，选用细粒度颗粒。判断

正确答案： 错误

25、焊接线能量的大小是由焊接工艺参数决定的。 判断

正确答案： 正确

26、超声波探伤的基本原理是利用超声波进入金属内部会产生反射现象。判断

正确答案： 错误

27、铝及铝合金焊后清理的目的是清除残留在焊缝及邻近区域的熔剂，以防腐蚀焊件。判断

正确答案： 正确

28、焊缝表面两焊趾之间的距离称为焊缝宽度。 判断

正确答案： 正确

29、正确选择焊接工艺参数、防止焊缝金属冷却过快、改善熔渣浮出条件是防止夹渣产生的有效措施。判断

正确答案： 正确

30、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

31、奥氏体钢、奥氏体高温合金、铝合金和铜合金等焊接时形成的焊接裂纹，一般均属于( )性质。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、层状撕裂D、应力腐蚀裂纹

正确答案： A

32、对有延迟裂纹倾向的钢种，应在焊接完成( ) 小时后进行无损检测。单选

A、12B、24C、48

正确答案： B

33、铜及铜合金焊接时，为获得成形均匀的焊缝，应尽量采用( )。单选

A、搭接接头B、T形接头C、角接接头D、对接接头

正确答案： D

34、在焊接检验方法中，( )不属于破坏性检验。单选

A、拉伸试验 B、致密性试验C、弯曲试验 D、金相试验

正确答案： B

35、不锈钢复合板装配时.定位焊一定要焊在( )面上。单选

A、基层B、复层C、过渡层

正确答案： A

36、当使用E5015焊条焊接时，如发现有较大的磁偏吹，最好通过( )来解决。单选

A、改变电源极性 B、改变地线连接工件的部位 C、.提高焊接电流D、增加电弧电压

正确答案： B

37、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

38、E4316、E5016属于( )药皮类型的焊条。单选

A、钛钙型 B、钛铁矿型 C、低氢钠型D、低氢钾型

正确答案： D

39、坡口形式的选择主要取决于板材( )、焊接方法和工艺过程及经济合理性。单选

A、厚度B、质量C、力学性能

正确答案： A

40、具有穿晶开裂特征的裂纹是( )。单选

A、热裂纹 B、再热裂纹 C、冷裂纹

正确答案： C

41、射线探伤对焊缝内部( )缺陷检测灵敏度最高。单选

A、圆形气孔 B、微细裂纹 C、线状缺陷

正确答案： A

42、焊接黄铜时，可选用含硅量高的黄铜或硅青铜焊丝，以解决( )蒸发所带来的不利影响。单选

A、碳B、硅C、锌D、铜

正确答案： C

43、水压试验用的水温，低碳钢和16MnR钢不低于( )。单选

A、一5℃ B、5℃ C、10℃ D、15℃

正确答案： B

44、15CrMo珠光体耐热钢，采用焊条电弧焊时，应选用( )焊条。单选

A、R308B、R307 C、R317D、R407

正确答案： B

45、( )着火首先应拉闸断电，然后再灭火。单选

A、电焊机B、氧气瓶C、乙炔瓶

正确答案： A

46、二氧化碳灭火器的喷射距离约( )，因而要接近火源，并要站立在上风处。单选

A、2米B、5米C、10米

正确答案： A

47、超声波探伤法用于试件焊缝检测时，主要作用是( ）。单选

A、测厚 B、清洁焊缝 C、检测焊缝内部缺陷

正确答案： C

48、紫铜钨极氩弧焊当壁厚大于3 mm时，焊前应对坡口两侧150 mm范围内进行均匀预热，预热温度应为( )。单选

A、不预热B、50～100℃ C、350～550℃ D、700～900℃

正确答案： C

49、试样弯曲后，其背面成为弯曲的拉伸面，叫( )。单选

A、面弯B、背弯C、侧弯 D、纵弯

正确答案： B

50、下列材料中( )焊缝可用磁粉检验。单选

A、铜B、铝C、奥氏体不锈钢D、碳钢

正确答案： D

51、造成焊接电弧产生偏吹的原因不包括( )。单选

A、电弧周围气流的干扰 B、直流焊时的磁偏吹 C、焊接速度过大

正确答案： C

52、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

53、15CrMo珠光体耐热钢与Q235-A低碳素钢焊接时，应选用焊条( )。单选

A、R302B、R307 C、A102D、J507

正确答案： D

54、焊缝按结合形式的不同分为对接焊缝、( ) 、端接焊缝、塞焊缝、槽焊缝及对接和角接焊缝的组合焊缝。单选

A、I形焊缝B、角焊缝 C、封底焊缝

正确答案： B

55、为了防止操作开关和闸刀开关时发生电弧灼伤，合闸时应将焊钳挂起来或放在绝缘板上；( )时必须先停止焊接工作。单选

A、工作B、拉闸C、停工

正确答案： B

56、紫外线对眼睛的短时间照射就会引起( )，称为电光性眼炎。单选

A、急性角膜结膜炎B、慢性角膜结膜炎C、结膜炎

正确答案： A

57、焊补燃料容器和管道时，实施置换焊补时，应( )，工作中应严格控制可燃物质的含量。单选

A、彻底置换B、清洗C、刷净

正确答案： A

58、氩弧焊最主要的危害因素是( )。单选

A、紫外线辐射B、臭氧C、噪音

正确答案： A

59、保护接地防触电措施要求( )。单选

A、三相三线制交流B、三相三线制直流 C、三相四线制交流

正确答案： C

60、我国规定一般情况下的安全电压( )。单选

A、110VB、36VC、10V

正确答案： B

61、钢号16MnR中的“R”表示( )。单选

A、耐热钢B、锅炉用钢板C、压力容器用钢板

正确答案： C

62、焊接接头的弯曲试验，正弯、背弯和侧弯试样各不少于( )个。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案： A

63、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

64、《特种设备焊接操作人员考核细则》中，符号sw代表是( )焊接方法。单选

A、电渣焊 B、摩擦焊C、螺柱电弧焊

正确答案： C

65、铝及铝合金焊前必须仔细清理焊件表面的原因是为了防止( )。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、气孔D、烧穿

正确答案： C

66、《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、安全监督管理部门B、特种设备安全监督管理部门C、共安消防部门D、行政执法部门

正确答案： B

67、对接焊缝开坡口的目的是为了保证焊透，保证良好的焊缝成形和内在 ( ) 。单选

A、强度B、质量C、塑性

正确答案： B

68、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者单科补考仍不合格者，（ ）。单选

A、3年内不得申请考试B、应当重新申请考试C、应当重新报名D、1年内不得申请考试

正确答案： B

69、在焊剂的牌号中，第一个字母为( )表示熔炼焊剂。单选

A、EB、FC、SJD、HJ

正确答案： D

70、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、三十个工作日内B、三十日内C、十个工作日内D、五个工作日内

正确答案： D

71、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

72、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经（ ）考试合格的，持考试合格凭证向考试场所所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。单选

A、质量技术监督局B、培训机构C、检验机构D、指定的考试机构

正确答案： D

73、焊接电弧( )，会使电弧发生剧烈摆动，飞溅增大，降低电弧的稳定性。单选

A、太短 B、太长C、太小

正确答案： B

74、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。单选

A、接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。B、接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。C、应当对检验检测人员及时进行处理。D、应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A

75、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

76、焊工基本知识考试合格后方能参加焊接操作技能考试。焊工基本知识考试成绩有效期为( )。单选

A、3个月 B、6个月 C、1年

正确答案： C

77、钢号20g中的“g”表示( )。单选

A、压力容器用钢板B、锅炉用钢板C、多层压力容器用钢板

正确答案： B

78、焊接接头冲击试验的试样，按缺口所在位置各自不少于( )个。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案： C

79、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

80、首次取得的合格项目在第一次复审时，需要重新进行考试；( )以后复审时，可以在合格项目范围内抽考。单选

A、第一次 B、第二次 C、第三次

正确答案： B

81、对焊接电缆的要求是( )。不定项选择

A、绝缘良好B、不宜发热C、柔软性好D、要有足够的导电截面积

正确答案： A、B、C、D

82、焊工穿工作服要注意( )。 不定项选择

A、工作服不应有口袋B、工作服应系在工作裤里边C、工作服不应系在工作裤里边 D、工作服要把袖子和衣领扣好E、工作服要有一定长度

正确答案： A、C、D、E、E

83、钨极氩弧焊时，焊接电流主要根据( )选择。不定项选择

A、工件厚度B、焊丝直径 C、氩气流量D、焊接空间位置 E、电源极性

正确答案： A、D

84、根据X射线探伤胶片评定焊缝质量时，I级焊缝表示焊缝内无( )焊接缺陷。不定项选择

A、裂纹 B、未焊透 C、未熔合D、气孔 E、条形夹渣

正确答案： A、B、C、E、E

85、熔化极氩弧焊机由( )等部分组成。不定项选择

A、主电路系统B、供气和水路系统C、控制系统和送丝系统D、? 半自动焊焊枪(自动焊小车)

正确答案： A、B、C、D

86、控制焊接变形的工艺措施主要有( )。不定项选择

A、反变形 B、刚性固定 C、选择合理的装焊顺序D、选择合理的焊接方法和焊接参数

正确答案： A、B、C、D

87、焊接工艺评定应该包括以下过程 ( )。不定项选择

A、拟订焊接工艺评定任务书B、编写焊接工艺评定报告C、评定焊接缺陷对结构的影响D、编制焊接工艺规程

正确答案： A、B、D

88、（ ）是珠光体耐热钢的主要合金元素。不定项选择

A、Cr B、Mo C、Si D、V E、Ti

正确答案： A、B

89、《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备（ ）或者试制特种设备（ ）新材料，必须进行型式试验和能效测试。不定项选择

A、产品、部件B、材料C、新产品、D、新部件、E、新材料

正确答案： A、C、D、E

90、焊接接头的弯曲试验标准规定了金属材料焊接接头的( )，用以检验接头拉伸面上的塑性及显示缺陷。不定项选择

A、横向正弯试验 B、横向侧弯试验 C、横向背弯试验 D、纵向正弯试验E、纵向背弯试验

正确答案： A、B、C、D、E

:

试卷十一

1、在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。 判断

正确答案： 正确

2、氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的减压器可以互换使用。 判断

正确答案： 错误

3、为了改善通风换气的效果，对局部焊接部位可以使用氧气进行通风换气。判断

正确答案： 错误

4、提高奥氏体不锈钢填充材料的含镍量，可以阻止奥氏体不锈钢和珠光体钢焊接接头中碳的扩散。 判断

正确答案： 正确

5、锤击焊缝金属可以减小焊接变形，还可以减小焊接残余应力。 判断

正确答案： 正确

6、碳弧气刨时，电源的负载持续率可能达到100%。 判断

正确答案： 正确

7、射线探伤时，I级片和Ⅱ级片中不允许存在条状夹渣。判断

正确答案： 错误

8、开坡口通常是控制余高和调整焊缝熔合比最好的方法。判断

正确答案： 正确

9、焊工应具有相应施焊条件的合格证，才可上岗操作。 判断

正确答案： 正确

10、奥氏体不锈钢焊件多层焊时，一定要保持层间温度不能太低，这样才能得到高质量的焊接接头。判断

正确答案： 错误

11、

E5016（J506）和E5015（J507）焊条不同之处是前者含钾较多，正因为如此，两种焊条在同样条件下焊接，E5016（J506）焊条比E5015（J507）焊条容易出氢气孔。

判断

正确答案： 正确

12、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

13、焊接结构中的裂纹是产生脆性断裂的重要原因。 判断

正确答案： 正确

14、Y形坡口比U形坡口角变形大。 判断

正确答案： 正确

15、CO2气路内的干燥器，其作用是吸收CO2气体中的水分。判断

正确答案： 正确

16、焊接裂纹在照相底片上常是一条中部稍宽、两端尖细的直线。判断

正确答案： 正确

17、《特种设备安全法》规定， 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。判断

正确答案： 正确

18、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。判断

正确答案： 正确

19、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有特种设备产品标准要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。判断

正确答案： 错误

20、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

21、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

22、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

23、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

24、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

25、坡口的目的主要是保证焊件在厚度方向上全部焊透。 判断

正确答案： 正确

26、凡是持有合格证的焊工，任何情况下都有资格上岗操作。 判断

正确答案： 错误

27、钢与铜及其合金焊接时，可采用镍及镍基合金作为过渡层的材料。判断

正确答案： 正确

28、焊机输出端不能短路，否则电源熔丝将被熔断。判断

正确答案： 错误

29、钛及钛合金焊接目前应用最广泛的方法是焊条电弧焊。 判断

正确答案： 错误

30、低碳钢焊缝熔合区形成粗大的马氏体组织，其塑性和韧性差。判断

正确答案： 正确

31、表示焊缝横截面的基本形式或特征的符号是( )。单选

A、基本符号B、辅助符号C、补充符号D、尺寸符号

正确答案： A

32、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员考试使用试件（ ）属于FeⅠ类材料。单选

A、Q235B、Q345C、16MnD、09MnD

正确答案： A

33、无损检测方法中的字母标识代码PT表示( )。单选

A、泄漏检测B、声发射检测C、耐压试验D、渗透检测

正确答案： D

34、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。单选

A、2万元以上5万元以下 B、1000元以上5000元以下C、5万元以上20万元以下D、2000元以上2万元以下

正确答案： D

35、焊机铭牌上的负载持续率是表明( )。单选

A、与焊工无关系 B、安全需要C、告诉焊工应注意焊接电流和时间的关系 D、焊机的极性

正确答案： C

36、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、事故发生单位B、地方政府C、特种设备安全监督管理部门D、特种设备使用单位

正确答案： A

37、等离子弧焊接时，一般都采用( )电极材料。单选

A、纯钨B、铈钨C、钍钨D、锆钨

正确答案： B

38、碰“死口”时应采用( )对口，焊缝应进行100%超声波检测和射线检测。单选

A、内对口器B、外对口器C、内对口器或外对口器 D、内对口器和外对口器

正确答案： B

39、( )是使不锈钢产生晶间腐蚀的最有害的元素。单选

A、铬B、镍C、鈮D、碳

正确答案： D

40、测定实芯焊丝化学成分时，在每批焊丝中按盘数任选3%，但不少于( )盘。单选

A、2B、5C、10D、20

正确答案： A

41、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

42、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（ ）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、批准B、批复C、审批D、受理

正确答案： D

43、( )时，电弧稳定.飞溅小，成形美观，广泛用于薄板构件的焊接和全位置焊。单选

A、射流过渡B、短路过渡C、粗滴过渡D、细滴过渡

正确答案： B

44、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，( )。单选

A、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书B、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；C、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证D、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，注销特种设备使用登记证书

正确答案： A

45、采用( )方法焊接珠光体耐热钢时，焊前不需要预热。单选

A、焊条电弧焊B、CO2气体保护焊C、氢弧焊D、埋弧焊

正确答案： C

46、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（四）对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备（ ）；单选

A、实施查封B、实施拆除、查封、扣押C、实施查封、扣押、没收D、实施查封、扣押

正确答案： D

47、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

48、根据NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，对接焊缝试件和试样的检验项目中，包括外观检查、( )和力学性能试验单选

A、磁粉探伤B、无损探伤C、疲劳试验D、耐压试验

正确答案： B

49、随着温度的升高，钛从600℃开始吸收( )。单选

A、氢B、氧C、氮D、磷

正确答案： C

50、对首次采用的金属材料或焊接材料应进行( )，其结果应符合设计要求和国家标准的有关规定。单选

A、评估 B、焊接工艺评定C、焊接 D、设计

正确答案： B

51、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

52、根据BN/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，试件母材金属厚度为6mm时，适用于焊件母材金属的厚度范围为( )mm。单选

A、1.5---12B、6--12C、8--14 D、4--10

正确答案： A

53、随着温度的升高，钛从400℃开始吸收( )。单选

A、氢B、氧C、氮D、磷

正确答案： B

54、允许独立上岗从事焊接操作作业的人员是( )。单选

A、能够进行焊接操作，尚未取证人员。B、有焊接合格证，但已中断焊接半年的焊接人员。C、有合格证并连续从事焊接作业的人员。D、焊接工程师

正确答案： C

55、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

56、根据NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定。重要因素是指影响焊接接头( )的焊接工艺因索。单选

A、抗拉强度和弯曲角度B、冲击韧性C、疲劳强度D、硬度

正确答案： A

57、焊钳手柄和焊接电缆都必须确保良好的绝缘是为了( )。单选

A、防止焊钳和电缆过热引起火灾事故 B、防止过热烫伤焊工 C、防止焊工触电

正确答案： C

58、在密闭容器内焊接时，不得将焊机放在( ) 。单选

A、容器内B、容器外 C、地面

正确答案： A

59、在锅炉压力容器压力管道以及比较密闭的场所内进行焊割作业时，照明电压应采用( )伏。单选

A、12B、110C、220

正确答案： A

60、由电焊或气焊产生炽热的( ) ，是可能引起火灾和爆炸事故的主要原因。单选

A、金属火星B、焊接烟尘C、有害气体

正确答案： A

61、在锅炉、压力容器、压力管道内焊接作业，外面应有( )单选

A、照明设备B、通风设施 C、人员监护

正确答案： C

62、( )是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。单选

A、焊接作业B、切割作业C、特种作业

正确答案： C

63、焊割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场( )米以外。单选

A、2B、10C、20

正确答案： B

64、乙炔燃烧失火时，绝对禁止使用( )。单选

A、四氯化碳灭火器 B、干粉灭火器C、干沙

正确答案： A

65、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

66、焊接电弧均匀调节(强迫调节)系统的控制对象是( )。单选

A、电弧长度 B、焊丝伸出长度 C、焊接电流 D、电网电压

正确答案： A

67、无损检测方法中的字母标识代码RT表示( )。单选

A、射线检测B、超声波检测C、渗透检测 D、磁粉检测

正确答案： A

68、补充说明有关焊缝或接头的某些特征(诸如表面形状、衬垫、焊缝分布、施焊地点等)的符号是 ( )。单选

A、基本符号B、补充符号C、辅助符号D、尺寸符号

正确答案： B

69、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员考试使用的哪种焊条属于钛钙型焊条。单选

A、Fef3B、Fef3JC、Fef1D、Fef4

正确答案： C

70、等离子弧切割中，一般喷嘴距工件的距离为( ）。单选

A、3-5mmB、6-8mmC、7-10mmD、10-15mm

正确答案： B

71、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成( )的根焊。单选

A、20%B、50%C、100%D、10%

正确答案： C

72、

根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-16(A302)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： A

73、材料为Q345钢，-20℃工况条件，采用CO2气体保护焊，应用焊丝（ ）。单选

A、H08Mn2Si B、H08Mn2SiAC、TG50ReD、YJ507-1

正确答案： B

74、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

75、均匀调节式埋弧自动焊机弧长发生变化后，弧长恢复的时间要比等速送丝式焊机( )。单选

A、长 B、短 C、一样 D、更长

正确答案： B

76、无损检测方法中的字母标识代码MT表示( )。单选

A、射线检测B、磁粉检测C、渗透检测D、电磁检测

正确答案： B

77、对接接头进行强度计算时，( )焊缝的余高。单选

A、应该考虑B、载荷大时要考虑C、不需考虑 D、精确计算时要考虑

正确答案： C

78、我国生产的适用于紫铜气焊及氩弧焊的焊丝，常用的牌号为( )。单选

A、ER-50B、HS201C、H13CrMoAD、ER70S-G

正确答案： B

79、焊接铝、镁合金时，氢气孔常出现在焊缝( )。单选

A、母材B、内部C、熔合区D、热影响区

正确答案： B

80、下列检查项目中，( )是属于焊接过程中的检验。单选

A、坡口组对B、焊接规范控制C、射线探伤D、热处理

正确答案： B

81、下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、特种设备的销售单位应当建立并严格执行特种设备进货检查验收和销售台帐制度，

B、特种设备的销售单位应当验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件，对其所销售的产品合法性负责，

C、特种设备的销售单位应当验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件，对其所销售的产品质量负责，

D、特种设备销售单位不得销售证件不齐全的特种设备以及国家明令淘汰、禁止制造、强制报废的特种设备。

正确答案： A、B、D

82、焊工采用某类别任一钢号，经过焊接操作技能考试合格后，当发生( )情况时，不需重新进行焊接操作技能考试。不定项选择

A、手工焊焊工焊接该类别其他钢号；B、手工焊焊工焊接该类别钢号与类别号较低钢号所组成的异种钢号焊接接头；C、除FeⅣ类外，手工焊焊工焊接较低类别钢号；D、焊机操作工焊接各类别中的钢号。

正确答案： A、B、C、D

83、( )等操作应在切断电源开关后才能进行。不定项选择

A、改变焊机接头B、改变二次线路C、调试焊接电流D、移动工作地点 E、更换焊条

正确答案： A、B、D

84、气焊气割时可能产生爆炸事故的原因有( )。不定项选择

A、气瓶温度过高B、气瓶受到剧烈振动C、可燃气体与空气或氧气混合比例不当D、氧气与油脂类物质接触

正确答案： A、B、C、D

85、与焊条电弧焊相比，钨极氩弧焊具有下列优点：（ ）焊缝表面无焊渣、热影响区窄、操作技术易掌握、适应性强、易于实现自动化焊接等。不定项选择

A、保护气流有力而稳定B、无激烈的化学反应C、电弧热量集中 D、焊缝表面无缺陷

正确答案： A、B、C

86、焊接热影响区是指焊接或切割过程中，材料因受热的影响(但未熔化)而发生( )变化的区域。不定项选择

A、化学成分B、温度C、金相组织 D、力学性能

正确答案： C、D

87、CO2焊时产生氮气孔的原因有( )。不定项选择

A、C02气体流量过小B、喷嘴至工件距离过大C、工件表面有铁锈 D、工件表面有油污E、C02气体中水分多

正确答案： A、B

88、焊接时，钨极起着（ ）的作用。不定项选择

A、传导电流B、引燃电弧C、维持电弧正常燃烧

正确答案： A、B、C

89、焊接工艺评定应该包括以下过程 ( )。不定项选择

A、拟订焊接工艺评定任务书B、编写焊接工艺评定报告C、评定焊接缺陷对结构的影响D、编制焊接工艺规程

正确答案： A、B、D

90、异种金属直接焊接时由于存在( )，所以给焊接带来困难。 不定项选择

A、熔点不同 B、线膨胀系数不同C、导热性不同D、比热容不同

正确答案： A、B、C、D

:

试卷十二

1、气焊、气割时，氧气的消耗量比乙炔大。 判断

正确答案： 正确

2、焊接时为维持一定的弧长，焊接速度应等于焊条熔化速度。 判断

正确答案： 错误

3、焊工考试时，对接焊缝的试件需要做弯曲试验，这主要是检测焊接接头的塑性。 判断

正确答案： 正确

4、焊件越厚，坡口不对称，角变形越大。 判断

正确答案： 正确

5、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

6、异种金属焊接时，原则上希望熔合比越小越好，所以一般开较小的坡口。 判断

正确答案： 错误

7、当熔池中杂质多，焊缝冷却速度快，且存在很大应力时，在弧坑处极易产生热裂纹。判断

正确答案： 正确

8、长宽比小于或等于3的缺陷定义为圆形缺陷，包括气孔、夹渣和夹钨。 判断

正确答案： 正确

9、等离子弧切割时，等离子的紫外线辐射强度比一般电弧强烈得多。判断

正确答案： 正确

10、焊条烘干温度过高而使药皮中部分成分变质失效，会使焊缝产生气孔。判断

正确答案： 正确

11、由于螺柱电弧焊容易操作，操作人员简单培训后，就可上岗操作。判断

正确答案： 正确

12、对于焊后要求射线探伤的焊缝，不需进行外观检查。 判断

正确答案： 错误

13、焊接应力与变形的形成都是由不均匀温度造成的。 判断

正确答案： 正确

14、电弧气体的吹力总有利于熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

15、钢中的磷会使钢产生热脆性，硫会使钢产生冷脆性。判断

正确答案： 错误

16、斑点的压力作用方向总是阻碍熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

17、焊接光辐射不仅会危害焊工的眼睛，还会危害焊工的皮肤。 判断

正确答案： 正确

18、一个回火保险器可以同时供两个焊割工工作。判断

正确答案： 错误

19、为了工作方便，工作服的上衣应紧系在工作裤里边。 判断

正确答案： 错误

20、电焊作业区应采用局部或全面机械通风以减少对焊工的伤害。判断

正确答案： 正确

21、在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。判断

正确答案： 正确

22、冷裂纹的特点是沿晶开裂。 判断

正确答案： 错误

23、着色探伤可以检查各种金属、非金属、磁性、非磁性材料及零件的表面缺陷。判断

正确答案： 正确

24、电渣焊的电源大部分都是交流电源。 判断

正确答案： 正确

25、《特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业管理，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。判断

正确答案： 错误

26、《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，起草操作规程，保证特种设备安全运行。判断

正确答案： 错误

27、《特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施安全检查。判断

正确答案： 错误

28、2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

29、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

30、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，16MnR钢考试合格后，可以免去Q235钢的考试判断

正确答案： 正确

31、保护接地防触电措施要求( )。单选

A、三相三线制交流B、三相三线制直流 C、三相四线制交流

正确答案： C

32、焊接切割设备的安装，必须由( )来完成。单选

A、电工B、电击C、持证电工

正确答案： C

33、触电急救的第一步是( )。单选

A、现场救护B、使触电者脱离电源 C、停电

正确答案： B

34、氩弧焊最主要的危害因素是( )。单选

A、紫外线辐射B、臭氧C、噪音

正确答案： A

35、当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即进行( )。单选

A、人工呼吸法B、胸外挤压法 C、心肺复苏法

正确答案： C

36、绝大部分触电死亡事故是由于( )造成的。单选

A、电击B、电伤 C、电磁场生理伤害 D、电弧

正确答案： A

37、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

38、下面代表熔化极气体保护焊的符号是( )。单选

A、SMAW   B、GTAW    C、GMAW

正确答案： C

39、焊接耐热钢时，尽可能使焊缝金属的( )与焊件金属相近或相同，以确保焊接接头的高温性能。单选

A、合金成分B、力学性能C、冲击值 D、抗拉强度

正确答案： A

40、背弯试验容易发现焊缝( )的缺陷。 单选

A、表面 B、根部C、内部

正确答案： B

41、焊条烘干的目的主要是( )。单选

A、保证焊缝金属的抗拉强度B、去除药皮中的水分 C、降低药皮中的含氧量D、改善脱渣性能

正确答案： B

42、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知（ ）。单选

A、直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门B、市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门C、

省级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门D、县级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： A

43、等离子弧切割时，如果采用( )弧，可以切割非金属材料。单选

A、转移型 B、非转移型C、联合型

正确答案： B

44、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、五个工作日B、七日C、七个工作日D、五日

正确答案： C

45、检测焊接接头的塑性大小，应进行( )试验。单选

A、弯曲 B、冲击 C、硬度 D、拉伸

正确答案： A

46、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度,( )特种设备安全。单选

A、做好B、保证C、防止和减少D、控制

正确答案： B

47、在射线检测的底片上显示出略带曲折的、波浪状的黑色细条纹，有时也呈直线状、轮廓较分明，两端较尖细中部稍宽的焊接缺欠属于( ）。单选

A、裂纹B、未焊透 C、夹渣 D、未熔合

正确答案： A

48、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出( )。单选

A、评估B、评价C、评级D、记录

正确答案： D

49、应力集中最小的接头形式是( )。单选

A、对接接头 B、T形接头 C、搭接接头 D、角接接头

正确答案： A

50、《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、( )证明等相关技术资料和文件应当齐全。单选

A、出厂检验B、产品检验C、监督检验D、型式试验

正确答案： C

51、钢材质量主要是根据( )含量多少来划分的。单选

A、S、P   B、C    C、O   D、H

正确答案： A

52、弯曲试样弯曲到规定的角度后，其拉伸面上如有长度大于( )mm的横向裂纹或缺陷，或出现长度大于3mm的纵向裂纹或缺陷，则评为不合格。 单选

A、1   B、1.5  C、2  D、3

正确答案： B

53、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

54、以考试作弊或者以其它欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的焊工，吊销证书后( )年内不得重新提出焊工考试申请。单选

A、1B、3C、5

正确答案： B

55、合金元素的含量在5％～10％的合金钢叫( )。单选

A、低合金钢 B、中合金钢 C、专用钢 D、高合金钢

正确答案： B

56、焊接接头拉伸试验，整管接头拉伸试件的数量应不少于( )个。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案： A

57、等离子弧切割时，工作气体应用最多的是( )。单选

A、氩气B、氦气C、氮气D、氢气

正确答案： C

58、根据GB／T 5117—2012；碳钢焊条型号是以熔敷金属的力学性能、( )、药皮类型和焊接电流种类来划分的。单选

A、化学成分B、焊接位置 C、扩散氢含量D、抗裂性能

正确答案： B

59、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

60、( )， 则焊后产生的焊接变形最大。单选

A、加热时，焊件能自由膨胀；冷却时，焊件能自由收缩B、加热时，焊件不能自由膨胀；冷却时，焊件能自由收缩C、

加热时，焊件不能自由膨胀；冷却时，焊件不能自由收缩D、加热时，焊件能自由膨胀；冷却时，焊件不能自由收缩

正确答案： A

61、气孔是在焊接熔池的( )过程中产生的。单选

A、一次结晶 B、二次结晶 C、三次结晶 D、共晶

正确答案： A

62、进行定位焊时，焊缝长度及距离、主要根据( )决定。单选

A、焊条直径B、焊接电流 C、工件厚度及结构形状

正确答案： C

63、我国规定一般情况下的安全电压( )。单选

A、110VB、36VC、10V

正确答案： B

64、焊工绝缘手套不得短于( )。单选

A、700mmB、500mmC、300mm

正确答案： C

65、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

66、( )，则焊后产生的焊接应力最大。单选

A、加热时，焊件能自由膨胀； 冷却时，焊件能自由收缩B、加热时，焊件不能自由膨胀；冷却时，焊件能自由收缩C、

加热时，焊件不能自由膨胀；冷却时，焊件不能自由收缩D、加热时，有相变应力存在

正确答案： C

67、焊接时接头根部未完全熔透的现象称( )。单选

A、未熔合 B、未焊透 C、未焊满 D、凹坑

正确答案： B

68、焊接时，为保证焊接质量而选定的各项参数（如焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等）的总称，称为( )。单选

A、焊接工艺 B、焊接参数 C、焊接热循环

正确答案： B

69、承受动载荷的对接接头，焊缝的余高应( )。单选

A、越大越好B、趋向于零C、0～3mm之间D、没有要求

正确答案： B

70、不能检查内部缺陷的探伤方法是( )。单选

A、射线探伤B、超声波探伤　C、渗透探伤

正确答案： C

71、水压试验用的水温，低碳钢和16MnR钢不低于( )。单选

A、一5℃ B、5℃ C、10℃ D、15℃

正确答案： B

72、LGK—300型号焊机是( )。单选

A、钨极氩弧焊机B、空气等离子弧切割机C、CO2气体保护焊机

正确答案： B

73、E4315、E5015属于( )药皮类型的焊条。单选

A、钛钙型B、钛铁矿型C、低氢钠型D、低氢钾型

正确答案： C

74、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

75、焊接应力与变形产生的主要原因是( )。单选

A、焊接过程中焊件受到不均匀的加热和冷却B、被焊钢材和焊缝金属的热膨胀系数不一样C、焊接热影响区的组织发生变化D、焊接过程中焊件受到拘束外力的作用

正确答案： A

76、未熔合属于不允许存在的焊接缺陷，其危害性( )裂纹。单选

A、大于 B、小于 C、类同于D、不同于

正确答案： C

77、焊条电弧焊时选择焊接电流，主要考虑的因素中不包括( )。单选

A、焊接位置 B、焊条直径 C、环境湿度

正确答案： C

78、在焊接接头横截面上，母材熔化的深度叫( )。单选

A、焊缝计算厚度B、熔深C、弧坑

正确答案： B

79、钨极氩弧焊熄弧时，由于电流无衰减或衰减太快，会产生( ）缺欠。单选

A、咬边 B、夹渣 C、弧坑 D、裂纹

正确答案： C

80、检测焊接接头的韧性大小，应进行( )试验。单选

A、弯曲 B、冲击 C、硬度 D、拉伸

正确答案： B

81、特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位，应当根据情况设置（ ）或者（ ）的安全管理人员。不定项选择

A、特种设备安全管理机构B、配备专职、兼职C、必须配备专职安全管理人员D、聘用其他单位技术人员进行安全管理

正确答案： A、B

82、焊工自检包括下列等内容( )。不定项选择

A、检查对口质量B、检查预热温度和层问温度C、检查每道焊缝的质量D、检查焊缝的外观

正确答案： A、B、C、D

83、高空作业时应该具备下列条件( ) 。不定项选择

A、配带标准安全带B、把电缆和氧一乙炔管固定在架上C、把电缆和氧一乙炔管缠在身上D、施焊处下方的易燃易爆物品被移开

正确答案： A、B、D

84、接地装置可以利用下列自然接地极( ) 。不定项选择

A、与大地有可靠连接的建筑物的金属结构B、氧气、乙炔管道C、敷设于地下的非易燃易爆气体管道D、焊机外壳

正确答案： A、C

85、焊条电弧焊运条时焊条的3个基本运动方向是 ( )。不定项选择

A、朝熔的方向送进运动B、作横向摆动 C、沿焊接方向移动 D、向上运动

正确答案： A、B、C

86、下列是气孔产生原因的有( )。不定项选择

A、焊接区保护不良 B、焊接材料含水量超标 C、焊接电弧太短

正确答案： A、B

87、根据GB／T324--2008《焊缝符号表示法》，焊缝基本型式有如下几种，即( ) 。不定项选择

A、I形焊缝B、角焊缝 C、T形焊缝 D、端焊缝

正确答案： A、B、D

88、药芯焊丝焊接的特点是( )等。不定项选择

A、熔敷速度高B、成型好C、全位置焊D、飞溅和裂纹倾向小

正确答案： A、B、C

89、电弧产生磁偏吹与( )有关。不定项选择

A、采用交流电源B、采用直流电源C、接地线位置D、焊条偏心度过大E、气流的干扰

正确答案： B、C、E

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

试卷十三

1、焊接工艺评定是保证压力容器焊接质量的重要措施。 判断

正确答案： 正确

2、焊机输出端不能形成短路，否则电源熔丝将被熔断。 判断

正确答案： 错误

3、埋弧焊进行厚度不同板材的对接焊时，焊丝中心线应偏向厚板一定距离。判断

正确答案： 正确

4、焊接热影响区的性能变化决定于化学成分和组织的变化。 判断

正确答案： 错误

5、对某些强度等级高，对冷裂纹十分敏感的低合金钢厚板同样可以采用碳弧气刨。判断

正确答案： 错误

6、弯曲试验分面弯、背弯和侧弯三种。 判断

正确答案： 正确

7、定位焊所使用的焊条可和正式焊接的焊条不一致，工艺条件也可降低。 判断

正确答案： 错误

8、进行渗透探伤时，对于不同的检测对象和条件，应选用不同的渗透剂。 判断

正确答案： 正确

9、采用对称的焊接法可以减少焊件的波浪变形。 判断

正确答案： 正确

10、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

11、直流正接焊接时，当电弧电压及焊条熔化系数高于反接的电弧电压和熔化系数时，发尘量将高于反接的发尘量。 判断

正确答案： 正确

12、埋弧焊的引弧方法有尖焊丝引弧法和焊丝回抽引弧法。判断

正确答案： 正确

13、低碳钢可采用冷加工方法，也可采用热加工方法备制坡口。 判断

正确答案： 正确

14、焊缝中产生夹渣缺陷，是因为焊工没有认真清理焊道，与其操作水平无关。判断

正确答案： 错误

15、某些材料的坡口经磁粉探伤后会有较强的剩磁，会干扰焊接，所以需要退磁。 判断

正确答案： 正确

16、电弧气体的吹力总有利于熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

17、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，16MnR钢考试合格后，可以免去Q235钢的考试判断

正确答案： 正确

18、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

19、电焊作业区应采用局部或全面机械通风以减少对焊工的伤害。判断

正确答案： 正确

20、焊机接地线应有足够截面的铜线，且中间不允许有接头。判断

正确答案： 正确

21、在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。判断

正确答案： 正确

22、一个回火保险器可以同时供两个焊割工工作。判断

正确答案： 错误

23、乙炔瓶内气体不应全部放完，应留有 0.15MPa的余气。判断

正确答案： 正确

24、焊件越厚，坡口不对称，角变形越大。 判断

正确答案： 正确

25、珠光体耐热钢的特性通常用高温强度和高温抗氧化性两种指标来表示。判断

正确答案： 正确

26、锰具有较强的脱氧效果，酸性焊条中常用锰铁作为脱氧剂。判断

正确答案： 正确

27、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确

28、按《特种设备安全法》规定，特种设备事故调查组应当依法、独立、公正开展调查，提出事故结论意见。 判断

正确答案： 错误

29、《特种设备安全法》规定，必要时地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门可以要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位在当地重新取得许可，可以要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备重新进行检验。判断

正确答案： 错误

30、焊接接头拉伸试验用的试样应保留焊后原始状态，不应加工掉焊缝余高。 判断

正确答案： 错误

31、焊接时造成焊工电光性眼炎是由于弧光中的( )辐射。单选

A、紫外线B、红外线C、可见光

正确答案： A

32、焊工绝缘手套不得短于( )。单选

A、700mmB、500mmC、300mm

正确答案： C

33、在焊条电弧焊焊接电流为60 ~160A时推荐使用( )号遮光片。单选

A、5B、8C、12D、18

正确答案： B

34、焊接过程中对焊工危害较大的电压是( )。单选

A、空载电压B、电弧电压 C、短路电压D、电网电压

正确答案： A

35、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

36、根据GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定，焊缝质量以( )为最好。单选

A、I级 B、Ⅱ级C、Ⅲ级 D、Ⅳ级

正确答案： A

37、钢的调质处理是指( )。单选

A、正火+淬火B、淬火+高温回火C、正火+高温回火D、淬火+回火

正确答案： B

38、符号FefS代表( )。单选

A、全部实芯焊丝和碳钢焊条B、全部药芯焊丝和焊条C、全部实芯焊丝和药芯焊丝

正确答案： C

39、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

40、钢制压力容器进行气压试验前需经100% ( ) 。单选

A、超声波探伤 B、磁粉探伤 C、X光射线探伤

正确答案： C

41、对SA335-P91钢进行氩弧打底时，下列预热温度正确的是( )℃。单选

A、100~150B、350~450 C、400~500D、600~700

正确答案： A

42、下面代表气电立焊的符号是( )。单选

A、SAWB、ESW C、EGW

正确答案： C

43、要求塑性好，冲击韧性高的焊缝，应该选用( )焊条。单选

A、酸性B、碱性C、不锈钢

正确答案： B

44、电渣焊时，为迅速而容易地形成电渣并能保证电渣形成过程的稳定性，必须提高液态熔渣的( )。单选

A、导热性B、导电性C、粘度D、沸点

正确答案： B

45、咬边处于焊接接头的( )，易引发冷裂纹和应力腐蚀。单选

A、热影响区 B、粗晶区 C、熔合区 D、焊缝

正确答案： C

46、《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，在特种设备显著位置设置（ ）、安全警示标志及其说明。单选

A、产品铭牌B、制造单位名称C、产品检验证胆D、操作说明

正确答案： A

47、在焊缝符号和焊接方法代号的标注方法中，焊缝横截面上的尺寸标注在基本符号的( )侧。单选

A、上B、下侧C、左D、右

正确答案： C

48、《特种设备安全法》规定，（ ）应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。单选

A、特种设备使用单位B、特种设备检验检测机构C、特种设备监督管理部门D、安全生产管理部门

正确答案： A

49、焊接热输入对焊件产生变形的影响是( )。单选

A、焊接热输入越大，变形越小B、焊接热输人越小，变形越大C、焊接热输人越小，变形越小D、没有影响

正确答案： C

50、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、单位分管负责人B、单位安全负责人C、单位主要负责人D、单位有关负责人

正确答案： D

51、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

52、《特种设备安全法》规定，（ ）不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。单选

A、与事故相关的单位和人员B、事故发生单位C、事帮发生单位和人员D、县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案： A

53、热裂纹的产生部位通常在( )。单选

A、母材B、焊缝中 C、热影响区

正确答案： B

54、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出( )。单选

A、评估B、评价C、评级D、记录

正确答案： D

55、金属材料抵抗表面变形的能力称为( )。单选

A、塑性 B、强度C、硬度 D、韧性

正确答案： C

56、下面代表熔化极气体保护焊的符号是( )。单选

A、SMAWB、GTAWC、GMAW

正确答案： C

57、选用低氢或超低氢焊条来防止焊接冷裂纹产生时，应严格限制药皮的( )。单选

A、含水量B、碳酸盐C、萤石D、铝的含量

正确答案： A

58、电渣焊熔渣的作用不包括( )。单选

A、预热工件B、使焊缝金属缓冷C、熔化填充金属和母材D、对焊缝金属渗合金

正确答案： D

59、检测焊接接头的塑性大小，应进行( )试验。单选

A、弯曲 B、冲击 C、硬度 D、拉伸

正确答案： A

60、直流电焊机采用酸性焊条焊接较厚的钢板，宜取( ) ，以得到较大的熔深。单选

A、反极性接法 B、正极性接法 C、跳弧焊接法

正确答案： B

61、当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即进行( )。单选

A、人工呼吸法B、胸外挤压法 C、心肺复苏法

正确答案： C

62、触电急救的第一步是( )。单选

A、现场救护B、使触电者脱离电源 C、停电

正确答案： B

63、绝大部分触电死亡事故是由于( )造成的。单选

A、电击B、电伤 C、电磁场生理伤害 D、电弧

正确答案： A

64、焊接切割设备的安装，必须由( )来完成。单选

A、电工B、电击C、持证电工

正确答案： C

65、检测焊接接头的韧性大小，应进行( )试验。单选

A、弯曲 B、冲击 C、硬度 D、拉伸

正确答案： B

66、等离子弧焊的喷嘴端面(铜喷嘴)有氧化膜存在时，将 ( )等离子弧焊产生双弧。单选

A、避免B、促使C、不影响D、略微阻碍

正确答案： B

67、焊条电弧焊盖面焊焊接速度快，焊接电流大，焊条倾角不当等也容易造成( )缺陷。单选

A、焊缝余高过高 B、咬边C、焊缝宽度过宽

正确答案： B

68、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

69、( )，则焊后产生的焊接变形最小。单选

A、加热时，焊件能自由膨胀；冷却时，焊件不能自由收缩B、加热时，焊件不能自由膨胀；冷却时，焊件能自由收缩C、加热时，焊件不能自由膨胀；冷却时，焊件不能自由收缩D、加热时，焊件能自由膨胀；冷却时，焊件能自由收缩

正确答案： C

70、抗疲劳强度最高的接头形式是( )。单选

A、对接接头B、T形接头C、搭接接头 D、角接接头

正确答案： A

71、用以测量焊接接头坡口角度、间隙、错边以及焊缝宽度、余高角焊缝的焊脚等尺寸的工具叫( )。单选

A、游标卡尺B、计算尺 C、焊缝检验尺

正确答案： C

72、焊条电弧焊焊接钢号20g、20R时，选用的焊条牌号是 ( )。单选

A、J427B、J422C、J507

正确答案： A

73、电渣焊时，当电渣过程稳定后，焊接电流通过渣池产生的热可使渣池温度达到( )。单选

A、1600～2 000℃ B、3100～3 200℃C、2600～2 800℃D、3300～3 500℃

正确答案： A

74、采用氩弧焊焊接铝镁合金时。应当选择( )焊丝。单选

A、H311B、H321 C、H331D、H301

正确答案： C

75、为保持稳定的电渣过程及减小网路电压波动的影响，电渣焊电源必须是( )。单选

A、空载电压低、感抗小的平特性电源B、空载电压高、感抗小的平特性电源C、空载电压低、感抗小的下降特性电源D、空载电压高、感抗大的下降特性电源

正确答案： A

76、形成蜂窝状气孔的气体主要是( )。单选

A、氢气 B、氮气C、氧气 D、空气

正确答案： B

77、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

78、焊接薄板时最容易产生的变形是( )。单选

A、扭曲变形B、弯曲变形C、波浪变形D、角变形

正确答案： C

79、对接接头的应力集中主要是由( )引起的。单选

A、母材的宽度B、焊缝金属的余高C、对口间隙D、母材的厚度

正确答案： B

80、钨极氩弧焊熄弧时，由于电流无衰减或衰减太快，会产生( ）缺欠。单选

A、咬边 B、夹渣 C、弧坑 D、裂纹

正确答案： C

81、特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；B、（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；C、（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。D、（四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C

82、焊接接头的弯曲试验标准规定了金属材料焊接接头的( )，用以检验接头拉伸面上的塑性及显示缺陷。不定项选择

A、横向正弯试验 B、横向侧弯试验 C、横向背弯试验 D、纵向正弯试验E、纵向背弯试验

正确答案： A、B、C、D、E

83、焊工穿工作服要注意( )。 不定项选择

A、工作服不应有口袋B、工作服应系在工作裤里边C、工作服不应系在工作裤里边 D、工作服要把袖子和衣领扣好E、工作服要有一定长度

正确答案： A、C、D、E、E

84、对焊接电缆的要求是( )。不定项选择

A、绝缘良好B、不宜发热C、柔软性好D、要有足够的导电截面积

正确答案： A、B、C、D

85、铁锈没清除干净会引起( )焊接缺陷。不定项选择

A、气孔 B、热裂纹 C、再热裂纹 D、冷裂纹 E、夹渣

正确答案： A、D、E

86、C02焊的焊丝直径根据( )等条件来选择。不定项选择

A、焊件厚度B、生产效率的要求C、焊接电流D、电源极性

正确答案： A、B、C

87、控制焊接变形的工艺措施主要有( )。不定项选择

A、反变形 B、刚性固定 C、选择合理的装焊顺序D、选择合理的焊接方法和焊接参数

正确答案： A、B、C、D

88、焊口检测尺通常用来测量( )。不定项选择

A、焊前坡口尺寸B、坡口间隙C、错边D、夹渣长度 E、裂纹长度

正确答案： A、B、C

89、钨极氩弧焊时，电弧过短，则钨极易与焊丝或熔池相碰，造成焊缝( )，并破坏电弧的稳定燃烧。不定项选择

A、气孔缺陷 B、夹钨缺陷C、表面污染 D、咬边

正确答案： B、C

90、（ ）是珠光体耐热钢的主要合金元素。不定项选择

A、Cr B、Mo C、Si D、V E、Ti

正确答案： A、B

:

试卷十四

1、采用小直径焊条(或焊丝)，使用小电流、高电压、快速焊是焊接奥氏体钢与珠光体耐热钢的主要工艺措施。 判断

正确答案： 正确

2、12CrlMoV钢与20钢焊接时，宜选用E5015焊条。 判断

正确答案： 正确

3、对接接头焊缝的余高值越大，其疲劳强度越高。判断

正确答案： 错误

4、推丝式送丝机构适用于长距离输送焊丝。 判断

正确答案： 错误

5、铁与镍及其合金焊接时，焊缝中含氧量越高，产生气孔的倾向越大。 判断

正确答案： 正确

6、纯镍与低碳钢焊接时，焊缝中的含镍量越高，焊缝的塑性和韧性越低。判断

正确答案： 正确

7、管道下向焊时，由于其特殊性，焊缝咬边深度不得超过1mm。判断

正确答案： 错误

8、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过10min 。判断

正确答案： 正确

9、CO2气体保护焊和钨极氩弧焊产生的变形比焊条电弧焊小。 判断

正确答案： 正确

10、钢与铜及其合金焊接时的主要问题是在焊缝及熔合区容易产生裂纹。判断

正确答案： 正确

11、焊接材料是指焊接时所消耗材料（包括焊条、焊丝、焊剂、气体等）的通称。 判断

正确答案： 正确

12、所有焊接接头中，以对接接头的应力集中最小。 判断

正确答案： 正确

13、弧长发生变化时，焊接电流和电弧电压都要发生变化。 判断

正确答案： 正确

14、一般金属材料在做冷弯试验时，弯心直径d越大，表示金属材料的塑性变形能力越好。判断

正确答案： 错误

15、奥氏体不锈钢的线膨胀系数比碳钢小。判断

正确答案： 错误

16、氢是在焊缝和热影响区中引起气孔和裂纹的主要因素之一。判断

正确答案： 正确

17、等压式焊炬可燃气体的压力和氧气的压力是相等的，因此称等压式。判断

正确答案： 错误

18、为了改善通风换气的效果，对局部焊接部位可以使用氧气进行通风换气。判断

正确答案： 错误

19、在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。 判断

正确答案： 正确

20、焊补燃料容器和管道时，实施带压不置换焊补时，应按要求保持一定的压力，工作中应严格控制含氧量。判断

正确答案： 正确

21、发生燃烧必须同时具备可燃物质、助燃物质和着火源三个条件。判断

正确答案： 正确

22、奥氏体不锈钢焊缝可采用射线、磁粉、着色等探伤方法进行检验。 判断

正确答案： 错误

23、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

24、单道焊产生的焊接变形比多层多道焊小。 判断

正确答案： 错误

25、《特种设备安全法》规定，从事该法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，应当具备该法规定的条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门核准，方可从事检验、检测工作。

判断

正确答案： 正确

26、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 正确

27、违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位未将特种设备登记标志或者安全检验合格标志置于该设备的显著位置的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 正确

28、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

29、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

30、

持证手工焊焊工(焊机操作工)某焊接方法中断特种设备焊接作业6个月以上，该手工焊焊工(焊机操作工)拟使用该焊接方法进行特种设备焊接作业前，应当重新考试。判断

正确答案： 正确

31、发现焊工触电时，应立即( )。单选

A、报告领导B、剪断电缆C、切断电源 D、将人推开

正确答案： C

32、焊工推拉闸刀开关时，要求( )。单选

A、戴好干燥手套，头部不要正对电闸B、赤手，头部不要正对电闸C、戴好干燥手套，头部正对电闸D、手持焊条接触闸柄，头部正对电闸

正确答案： A

33、焊接、切割过程中发生回火的原因不是 ( )。单选

A、氧气压力过高B、乙炔压力过低C、焊、割嘴阻塞D、焊、割嘴过热和距离工件太近

正确答案： A

34、气瓶阀冻结时解冻的方法是( )。单选

A、使用火烤B、使用40℃以下的温水C、使用电吹风加热D、使用100℃的开水

正确答案： B

35、氧气瓶在阳光下曝晒可能产生( ) 。单选

A、泄漏B、氧气不纯C、爆炸D、燃烧

正确答案： C

36、焊接设备的机壳必须良好的接地，这是为了( )。单选

A、? 设备漏电时，防止人员触电B、节约用电C、防止设备过热烧损D、提供稳定的焊接电流

正确答案： A

37、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

38、TSGZ6002-2010规定特种设备焊接作业人员证复审时必须进行（ ）。单选

A、口试答辩B、理论考试C、实际操作考试

正确答案： C

39、（ ）弧焊电源最容易由自身磁场引起磁偏吹现象。单选

A、交流B、直流C、脉冲D、高频

正确答案： B

40、手工焊焊工采用半自动熔化极气体保护焊，短路弧焊接对接焊缝试件，焊缝金属厚度＜12mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度为小于或者等于( )。单选

A、1.1tB、2tC、不限

正确答案： A

41、在焊接过程中，根部间隙的作用是( )。单选

A、保证焊透B、保证可焊到性 C、防止烧穿D、防止未熔合

正确答案： A

42、《特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施（ ）。单选

A、安全检查B、监督管理C、安全管理D、安全监督

正确答案： B

43、气焊火焰性质是根据母材金属的( )及其性能来选择的。单选

A、种类B、厚度C、硬度

正确答案： A

44、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、五个工作日B、七日C、七个工作日D、五日

正确答案： C

45、焊后若采取消氢处理或焊后热处理则有助于防止焊缝( )的产生。单选

A、热裂纹B、冷裂纹C、气孔

正确答案： B

46、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与（ ）的要求不一致，应当向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准，方可投入生产、使用。单选

A、安全技术规范B、行政法规C、国家标准D、国家规定

正确答案： A

47、在焊接过程中，碱性焊条的弧长应 ( )酸性焊条的弧长。单选

A、大于B、等于C、小于

正确答案： C

48、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，（ ），未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格单选

A、特种设备检验、检测机构B、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员C、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员D、

检验、检测人员

正确答案： C

49、焊件如果在焊接过程中能够自由收缩，则焊后( )。 单选

A、变形增大 B、变形减小C、应力增大D、变形与应力不改变

正确答案： A

50、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、全省B、全市C、本辖区内D、县级以上

正确答案： C

51、在焊接电弧的温度分布区域（ ）区温度最高。单选

A、弧柱区B、阴极区C、阳极区D、阴极斑点

正确答案： A

52、焊机操作工采用对接焊缝试件或管板角接头试件考试时，母材厚度为20mm，经焊接操技能作考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度( )。单选

A、20mm B、40mmC、不限

正确答案： C

53、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

54、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员将特种设备焊接作业分为( )。单选

A、承压焊和结构焊B、管焊和板焊C、熔焊和钎焊D、金属和非金属焊

正确答案： A

55、电弧磁偏吹的力量与焊接回路中的( )的平方成正比。单选

A、焊接电流B、焊接速度C、焊件厚度D、焊件厚度

正确答案： A

56、手工焊焊工采用对接焊缝试件，母材厚度T为10mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度t最大范围为( )。单选

A、1.1t B、2t C、不限

正确答案： B

57、乙炔发生器的压力表和安全阀应定期( )。单选

A、校验B、更换 C、修理

正确答案： A

58、坡口角度在焊接过程中的作用主要是保证焊透和( )等。单选

A、防止烧穿B、防止变形 C、便于清渣D、防止焊接应力

正确答案： C

59、气焊高合金、铸铁和有色金属及其合金时，都要加人( )，其目的是为了保护熔池和脱氧。单选

A、熔剂B、合金剂C、合金元素D、合金焊丝

正确答案： A

60、螺柱焊接具有快速、可靠、操作简单及( )连接等优点，正在替代石化行业的铆接、攻螺纹和钻孔等连接工艺。单选

A、开坡口B、电弧焊C、熔化 D、无孔

正确答案： D

61、E4303是碳钢焊条型号完整的表示方法，其中第三位阿拉伯数字表示的是( )。单选

A、药皮类型B、电流种类C、焊接位置D、化学成分

正确答案： C

62、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

63、为了防止火灾，施焊处离可燃物品的距离应为 ( )以上。 单选

A、1mB、3mC、10mD、20m

正确答案： C

64、不属于易燃易爆气体的是( )。单选

A、乙炔B、液化石油气C、氩气D、氢气

正确答案： C

65、Ni "308"焊条的焊芯是( )。单选

A、纯镍B、镍铁C、纯铜D、铜铁

正确答案： A

66、拉弧式螺柱焊焊接时，提升高度是决定焊接质量的一个重要参数，他与( )成正比。单选

A、螺柱直径B、焊接电流 C、焊接电压D、熔化时间

正确答案： A

67、焊接0Crl9Nil0的焊条应选用( )。 单选

A、A002B、A102C、A132D、A407

正确答案： A

68、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

69、采用刚性固定法焊接时，能够( )。单选

A、减小焊接应力B、减小焊接变形 C、增大焊接变形 D、变形与应力不改变

正确答案： B

70、在焊接过程中，碱性焊条的弧长应 ( )酸性焊条的弧长。单选

A、大于B、小于C、等于

正确答案： B

71、钨极直径太小、焊接电流太大时，容易产生( )焊接缺陷。单选

A、冷裂纹 B、未焊透 C、热裂纹 D、夹钨

正确答案： D

72、中性焰是氧—乙炔混合比为( )时所形成的火焰。单选

A、小于1.1B、1.1~1.2C、大于1.2

正确答案： B

73、焊接时，坡口角度越大，其熔合比就越( )。单选

A、大 B、小C、不变 D、增大

正确答案： B

74、铝合金缝焊时采用( )缝焊质且最好。单选

A、连续B、步进C、滚点D、加压

正确答案： B

75、储能式螺柱焊螺栓( )可以根据经验来确定。单选

A、焊接电流 B、焊接电压C、伸出长度D、熔化时间

正确答案： A

76、埋弧焊焊接钢号16MnR对接焊接缝时，应选用埋弧焊焊丝钢号是( )。单选

A、H08AB、H10Mn2 C、H13CrMoA

正确答案： B

77、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

78、焊前预热能够( )。单选

A、减小焊接应力 B、增加焊接应力C、减小焊接变形 D、减少热输人

正确答案： A

79、低氢焊条采用直流焊接电源是为了( )。单选

A、提高焊接速度B、保证电弧稳定C、减小磁偏吹D、减小焊接变形

正确答案： B

80、焊接过程中，焊接电流过大时，容易造成( )等焊接缺欠。 单选

A、夹渣B、未焊透C、烧穿 D、气孔

正确答案： C

81、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？不定项选择

A、年龄在18周岁以上。B、有与申请作业种类相适应的文化程度。C、具有相应的安全技术知识与技能。D、身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求E、有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D

82、焊工的职业守则包含( )等内容。不定项选择

A、遵守国家法律法规B、爱岗敬业，忠于职守C、工作认真负责D、谦虚谨慎， 团结合作E、坚持文明施工

正确答案： A、B、C、D、E

83、磨削钨极时，砂轮应装有吸尘装置，焊工要做到( ) 。不定项选择

A、戴好口罩 B、戴好护目眼镜 C、戴好手套D、工作后洗手

正确答案： A、C、D

84、使用乙炔瓶时的注意事项有( ) 。不定项选择

A、乙炔瓶剩余压力为0.15 MpaB、乙炔瓶距离明火区10米以上C、乙炔瓶阀冻结时不能用明火烧烤D、乙炔瓶不要在烈日下暴晒

正确答案： A、C、D

85、焊接压力容器可能产生的缺陷主要有( )。不定项选择

A、未熔合 B、夹渣 C、气孔 D、冷裂纹 E、未焊透

正确答案： A、B、C、D、E

86、焊接变形的危害主要有( )。不定项选择

A、影响结构形状尺寸精度和美观B、降低整体结构的组对装配质量C、矫正变形要降低生产率，增加制造成本 D、降低结构承载能力 E、产生焊接应力

正确答案： A、B、C、D

87、焊接过程中的检验通常包括( )等。不定项选择

A、坡口形式和尺寸检查 B、焊接工艺参数检查C、焊缝清根和层间清理检查 D、层间温度测量

正确答案： A、B、C、D

88、在焊接过程中，焊条不仅可以作为( )，而且也是一个与焊件产生电弧的电极。不定项选择

A、散热 B、填充金属 C、传导电流D、保护

正确答案： B、C

89、根据X射线探伤胶片评定焊缝质量时，Ⅱ级焊缝表示焊缝内无( )焊接缺陷。不定项选择

A、裂纹B、条形夹渣C、未熔合D、气孔

正确答案： A、B、C

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

:

试卷十五

1、高碳钢由于含碳量低，焊接性能很差。判断

正确答案： 错误

2、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位丢失生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。判断

正确答案： 错误

3、《特种设备安全监察条例》未规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，需实施制造许可。判断

正确答案： 错误

4、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门和省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门（ ）。判断

正确答案： 错误

5、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

6、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

7、增加对接接头的强度，主要应该增大焊缝的余高。 判断

正确答案： 错误

8、手工下向焊打底，自保护焊药芯焊丝半自动下向焊填充盖面这一组合工艺，焊接速度快，力学性能好，但抗风能力差，不适合野外施工。判断

正确答案： 错误

9、铝及铝合金焊前要仔细清理焊件表面，其主要目的是防止产生气孔。 判断

正确答案： 正确

10、管道下向焊时，不允许存在咬边缺陷。判断

正确答案： 错误

11、采用小线能量焊接既能减小焊接变形，也能减小焊接应力。判断

正确答案： 正确

12、碱性药芯焊丝，焊速增加时气孔消失。 判断

正确答案： 错误

13、常规力学性能指标主要包括强度、塑性、韧性和刚性。判断

正确答案： 错误

14、一般金属材料在做冷弯试验时，弯心直径d越大，表示金属材料的塑性变形能力越好。判断

正确答案： 错误

15、

持证手工焊焊工(焊机操作工)某焊接方法中断特种设备焊接作业6个月以上，该手工焊焊工(焊机操作工)拟使用该焊接方法进行特种设备焊接作业前，应当重新考试。判断

正确答案： 正确

16、在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。 判断

正确答案： 正确

17、乙炔瓶使用和存放时，可以横躺卧放。判断

正确答案： 错误

18、焊补燃料容器和管道时，实施带压不置换焊补时，应按要求保持一定的压力，工作中应严格控制含氧量。判断

正确答案： 正确

19、发生燃烧必须同时具备可燃物质、助燃物质和着火源三个条件。判断

正确答案： 正确

20、等压式焊炬可燃气体的压力和氧气的压力是相等的，因此称等压式。判断

正确答案： 错误

21、逆变焊机的逆变频率越高，其使用性能越好。 判断

正确答案： 正确

22、所有焊接接头中，以对接接头的应力集中最小。 判断

正确答案： 正确

23、气体保护焊常用的保护气体有CO2和Ar等。判断

正确答案： 正确

24、焊接珠光体耐热钢时，选用碱性焊条是防止冷裂纹的主要措施之一。 判断

正确答案： 正确

25、管道下向焊时，由于其特殊性，焊缝咬边深度不得超过1mm。判断

正确答案： 错误

26、CO2气体保护焊和钨极氩弧焊产生的变形比焊条电弧焊小。 判断

正确答案： 正确

27、CO2气瓶内盛装的实际上是液态CO2。 判断

正确答案： 正确

28、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过10min 。判断

正确答案： 正确

29、钢与铜及其合金焊接时，热影响区形成的裂纹叫做渗透裂纹，它不属于冷裂纹判断

正确答案： 错误

30、型号H01-一12的焊炬中，“1”是表示射吸式。 判断

正确答案： 正确

31、钨极氩弧焊一般不采取接触短路引弧法的原因是( )。单选

A、有放射性物质 B、焊缝中易引起夹钨缺陷 C、引弧速度引弧速度D、有高频电磁场

正确答案： B

32、钨极氩弧焊时，焊接同种钢材的工件所选用的焊丝( )。单选

A、硫磷含量相当B、晶间腐蚀能力C、应保证焊缝的性能和化学成分与母材相当 D、应考虑焊接接头的碳扩散

正确答案： C

33、12Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢和Q235—B低碳素钢焊接采用手工钨极氩弧焊焊接时，如不加填充焊丝，则焊缝中不可避免地会出现( )组织。单选

A、马氏体B、珠光体 C、奥氏体

正确答案： A

34、焊接过程中，若发现熔池突然变大，且有流动金属时，即表明焊件已( )。单选

A、有气孔B、被烧穿C、有夹渣

正确答案： B

35、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E4303(J422)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为（ ）。单选

A、Fef3B、Fef3JC、Fef1D、Fef4

正确答案： C

36、HJ431焊剂的烘干温度为( )℃单选

A、100B、250C、350D、450

正确答案： B

37、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

38、对接焊缝采用( )坡口，焊接变形小。单选

A、V形坡口 B、U形坡口 C、双面V形坡口

正确答案： C

39、钨极氩弧焊焊接碳钢、合金钢、不锈钢应使用直流电源( )极性。单选

A、正 B、反 C、正或反

正确答案： A

40、钨极氩弧焊焊接电流超过钨极许用电流时，导致钨极过热、蒸发影响电弧稳定并使焊缝产生( )缺陷。单选

A、夹钨B、气孔C、未焊透

正确答案： A

41、在钨棒中加入钍、铈的目的是为了提高钨棒的 ( ) 。单选

A、硬度B、电子发射能力 C、熔点 D、磁性

正确答案： B

42、气焊过程中，存在着熔池内的金属与母材金属中各种元素相互渗透和均匀化的过程，这种过程称为( )。单选

A、浸润B、飞溅C、扩散

正确答案： C

43、气焊低碳钢时，焊缝中的夹杂物主要有两类：一类是氧化物，另一类是( )。单选

A、钝化物B、硫化物C、磷化物

正确答案： B

44、根据GB／T 2550--2007《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》的规定，气焊、气割所用乙炔胶管的颜色是( )。单选

A、灰色B、黑色C、红色D、黄色

正确答案： C

45、气焊、气割所用乙炔胶管应能承受的工作压力是( )。单选

A、0.3 MPa B、1 MPa C、1.5 MPa D、2 Mpa

正确答案： A

46、气焊、气割所用氧气胶管应能承受的工作压力是( ) 。单选

A、0.1 MPa B、0.5 MPa C、1MPa D、2 Mpa

正确答案： D

47、钨是一种难熔的金属材料，制成的钨极具有较强的( )能力，允许通过较大的使用电流。单选

A、电子发射 B、导热 C、低温D、超导

正确答案： A

48、坡口装配间隙的作用主要是为了保证根部( )。单选

A、成形 B、焊透C、焊缝高度

正确答案： B

49、气焊低碳钢时，产生裂纹倾向是由于钢中( )较多。单选

A、含氢量B、含硫、磷量C、含锰量

正确答案： B

50、为防止马氏体的力学性能下降，焊接时( )的控制很重要。单选

A、焊接电流B、焊接速度C、电弧电压D、冷却速度

正确答案： D

51、检验焊剂颗粒度时，应取试验焊剂不少于( )g单选

A、100B、150C、200D、250

正确答案： A

52、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

53、焊件因不均匀加热和冷却,焊后两端翘起的变形称为( )。单选

A、弯曲变形 B、角变形C、扭曲变形D、收缩变形

正确答案： A

54、氩弧焊的电源种类和极性需根据( )进行选择。单选

A、焊件材质B、焊件材质C、焊件厚度

正确答案： A

55、焊接滤光片的颜色选择，一般是 ( )。单选

A、焊接电流越大，镜片颜色越深B、焊接电流越小，镜片颜色越深C、选用碱性药皮焊条，镜片颜色浅些D、选用酸性药皮焊条，镜片颜色浅些

正确答案： A

56、使用砂轮切管机( )站在砂轮直径方向。单选

A、可以B、尽量C、严禁D、允许

正确答案： C

57、氧气瓶体为( )色。单选

A、白 B、灰 C、天蓝

正确答案： C

58、露天作业时遇有( )应停止焊接或切割作业。单选

A、温度很大多云时B、风力不大有雾时C、6级以上大风力或下雨时

正确答案： C

59、焊割场地周围( )范围内，各类可燃易爆物品应清理干净。单选

A、3 m B、5 m C、10 m D、15 m

正确答案： C

60、弯曲试样通过两支持辊被弯曲后，接近U形时，即认为弯曲的角度达到( )度。单选

A、50B、90C、120D、180

正确答案： D

61、《特种设备焊接操作人员考核细则》规定，手工焊焊缝的咬边深度( )。单选

A、≤0.5mm B、≤1mm C、不允许咬边

正确答案： A

62、X射线探伤的质量等级评定分为Ⅳ等级，特种设备焊接操作人员考核细则要求射线检测技术不低于AB级，合格级别不低于（ ）级。单选

A、ⅠB、ⅡC、ⅢD、Ⅳ

正确答案： B

63、《特种设备焊接操作人员考核细则》规定，管板角接头试件应进行( )检验。单选

A、宏观金相B、弯曲C、射线探伤

正确答案： A

64、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

65、

根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员堆焊试件使用母材厚度T≥25mm考试合格的试件适用于堆焊焊件母材厚度最小值为（ ）。单选

A、TB、2TC、不限D、25mm

正确答案： D

66、钨极氩弧焊时，一般采用( )。单选

A、高频高压引弧法 B、接触短路引弧法 C、敲击式引弧法D、划擦式引弧法

正确答案： A

67、钨极氩弧焊时选用喷嘴孔径大小的经验公式是：D=2d+4，其中d是指( ) 。单选

A、焊丝直径 B、钨棒直径C、氩气管内径 D、电弧长度

正确答案： B

68、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、特种设备安全监督管理部门B、特种设备生产、使用单位C、特种设备检验检测机构D、县级以上地方人民政府

正确答案： A

69、受力状况好，应力集中较小的接头是( )。单选

A、搭接接头 B、T形接头C、角接接头D、对接接头

正确答案： D

70、《特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当（ ）。单选

A、调查B、处理C、认真处理D、及时处理

正确答案： D

71、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

72、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（ ），方可从事相关工作。单选

A、作业人员证B、管理人员证C、检测人员证D、相应资格

正确答案： D

73、焊工进行焊接操作技能考试时，( )试件母材可以用奥氏体不锈钢代替。单选

A、镍及镍合金B、钛及钛合金C、铜及铜合金D、铝及铝合金

正确答案： A

74、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，( )单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款B、责令停止使用有关特种设备C、责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款D、责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案： D

75、控制焊缝含氢量的目的是防止白点和防止产生( )。单选

A、热裂纹B、再热裂纹C、氢脆断裂D、冷裂纹

正确答案： D

76、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位履行特种设备报废义务，要向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书（ ）手续。单选

A、注销B、登记C、报废D、变更

正确答案： A

77、对于长焊缝的焊接，采用分级退焊法的目的是( )。单选

A、减小变形B、减小焊接应力C、减少焊条消耗D、提高生产效率

正确答案： A

78、焊工焊接操作考试不合格者，允许在( )个月内补考一次。单选

A、1B、3C、6

正确答案： B

79、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

80、

根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员堆焊试件使用母材厚度T＜25mm考试合格的试件适用于堆焊焊件母材厚度最小值为（ ）。单选

A、TB、2TC、不限D、25mm

正确答案： A

81、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

82、焊接接头的弯曲试验标准规定了金属材料焊接接头的( )，用以检验接头拉伸面上的塑性及显示缺陷。不定项选择

A、横向正弯试验 B、横向侧弯试验 C、横向背弯试验 D、纵向正弯试验E、纵向背弯试验

正确答案： A、B、C、D、E

83、焊工穿工作服要注意( )。 不定项选择

A、工作服不应有口袋B、工作服应系在工作裤里边C、工作服不应系在工作裤里边 D、工作服要把袖子和衣领扣好E、工作服要有一定长度

正确答案： A、C、D、E、E

84、对焊接电缆的要求是( )。不定项选择

A、绝缘良好B、不宜发热C、柔软性好D、要有足够的导电截面积

正确答案： A、B、C、D

85、控制焊接变形的工艺措施主要有( )。不定项选择

A、反变形 B、刚性固定 C、选择合理的装焊顺序D、选择合理的焊接方法和焊接参数

正确答案： A、B、C、D

86、焊接工艺评定应该包括以下过程 ( )。不定项选择

A、拟订焊接工艺评定任务书B、编写焊接工艺评定报告C、评定焊接缺陷对结构的影响D、编制焊接工艺规程

正确答案： A、B、D

87、水压试验是用来对锅炉压力容器和管道进行( )检验的。不定项选择

A、弯曲B、强度C、内部缺陷D、整体严密性E、刚性

正确答案： B、D

88、CO2焊时熔滴过渡形式主要有( )。不定项选择

A、短路过渡 B、断路过渡 C、粗滴过渡D、喷射过渡 E、射流过渡

正确答案： A、C、D

89、钨极氩弧焊时，通常要求钨极具有( )等特性。不定项选择

A、电流容量大 B、脱氧 C、施焊时损耗小 D、引弧性好 E、稳弧性好

正确答案： A、C、D、E

90、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，（ ），并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。不定项选择

A、作出记录B、分析清楚C、特种设备管理人员D、有关负责人

正确答案： A、D

:

试卷十六

1、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

2、焊机的二次导线不够长时，可以利用厂房内的金属结构、管道、轨道等连起来作为导线使用。 判断

正确答案： 错误

3、为了改善通风换气的效果，对局部焊接部位可以使用氧气进行通风换气。判断

正确答案： 错误

4、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

5、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

6、氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的减压器可以互换使用。 判断

正确答案： 错误

7、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

8、焊接裂纹在照相底片上常是一条中部稍宽、两端尖细的直线。判断

正确答案： 正确

9、管道下向焊管口组对时，若采用外对口器，在对口器撤离前必须完成50%以上根焊。判断

正确答案： 正确

10、铜和铜合金焊接时，焊丝中加入脱氧元素的目的是为了防止热裂纹。判断

正确答案： 正确

11、焊缝的基本符号是表示焊缝表面形状特征的符号。 判断

正确答案： 错误

12、脆断事故一般都起源于具有严重应力集中效应的缺口处。判断

正确答案： 正确

13、手弧焊时，电弧长度大于焊条直径称为长弧焊。 判断

正确答案： 正确

14、采用预热法来减小焊接应力通常用于低合金高强度钢的焊接，不适用于奥氏体不锈钢的焊接判断

正确答案： 正确

15、直流电弧阳极区和阴极区的温度是相等的。 判断

正确答案： 错误

16、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

17、《特种设备安全法》规定，特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备判断

正确答案： 正确

18、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员对检验、检测过程中知悉的商业秘密，负有保密义务。判断

正确答案： 正确

19、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。判断

正确答案： 正确

20、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

21、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

22、射线探伤时，I级片和Ⅱ级片中不允许存在条状夹渣。判断

正确答案： 错误

23、凡是持有合格证的焊工，任何情况下都有资格上岗操作。 判断

正确答案： 错误

24、熔剂中碱性成分（如CaO、MgO等）一般含水量较低而吸水性较强。判断

正确答案： 正确

25、开坡口通常是控制余高和调整焊缝熔合比最好的方法。判断

正确答案： 正确

26、同一种材料，在高温时容易产生延性断裂，在低温时容易产生脆性断裂。判断

正确答案： 正确

27、奥氏体不锈钢与铜及其合金焊接时，宜采用纯镍作填充材料。判断

正确答案： 正确

28、数控气割的切口质量好、效率高，能完成复杂形状的气割下料。判断

正确答案： 正确

29、铝及铝合金的熔点低，焊前一律不能预热。判断

正确答案： 错误

30、焊机输出端不能短路，否则电源熔丝将被熔断。判断

正确答案： 错误

31、焊接电弧根据电流种类可以分为交流电弧、直流电弧和( )。单选

A、手工焊电弧 B、埋弧焊电弧 C、脉冲电弧 D、自由电弧

正确答案： C

32、为防止奥氏体不锈钢焊缝发生晶间腐蚀，要降低含( )量和添加足够量的Ti或Nb，并控制焊缝含有适当数量的 一次铁素体。单选

A、S      B、P        C、C          D、Mn

正确答案： C

33、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、全省B、全市C、本辖区内D、县级以上

正确答案： C

34、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成( )的根焊。单选

A、20%     B、50%     C、100%       D、10%

正确答案： C

35、《特种设备安全法》规定， 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对( )负责。单选

A、检验、检测结果和鉴定结论      B、检验、检测结果     C、检验、检测报告   D、工作质量

正确答案： A

36、补充说明有关焊缝或接头的某些特征(诸如表面形状、衬垫、焊缝分布、施焊地点等)的符号是 ( )。单选

A、基本符号B、补充符号C、辅助符号D、尺寸符号

正确答案： B

37、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、《特种设备作业人员考核大纲》B、《特种设备作业人员考核规则》

C、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》D、《安全生产法》

正确答案： C

38、A1-Mg合金焊接时，应选用下列 ( )焊丝。单选

A、SAL4043A  B、SAL5556A  C、SAL1080A   D、E1100

正确答案： B

39、按《特种设备安全法》规定， 负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，应当自受理申请之日起三十日内，作出许可或者不予许可的决定；不予许可的，（ ）。单选

A、应当退回申请书 B、应当通知申请人C、应当公示D、应当书面向申请人说明理由

正确答案： D

40、纯铝及非热处理强化铝合金采用手工钨极氩弧焊时，其焊缝及接头的力学性能可达到基本金属的( )％以上。单选

A、50   B、60  C、80  D、90

正确答案： D

41、《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向( )单选

A、上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告B、本级人民政府报告C、本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。D、本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案： D

42、下列材料中( )的热膨胀系数最大。单选

A、铬镍不锈钢B、铸铁C、低合金钢D、碳素钢

正确答案： A

43、取得焊工合格证后，在有效期内，可以承担锅炉压力容器的( )单选

A、所有焊接工作B、所有返修焊工作C、合格项目范围内的焊接工作和返修焊工作D、合格项目范围内的焊接工作

正确答案： C

44、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

45、根据NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，对接焊缝试件和试样的检验项目中，包括外观检查、( )和力学性能试验单选

A、磁粉探伤B、无损探伤C、疲劳试验D、耐压试验

正确答案： B

46、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-16(A302)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4  B、Fef3J   C、Fef1   D、Fef4J

正确答案： A

47、无损检测方法中的字母标识代码RT表示( )。单选

A、射线检测B、超声波检测C、渗透检测 D、磁粉检测

正确答案： A

48、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

49、MIG焊接时，铝及铝合金焊缝气孔倾向与同样保护气氛条件下的TIG焊相比( )。单选

A、要大些B、要小些C、是相同的

正确答案： A

50、用来焊接铝镁合金的焊丝型号是( )。单选

A、Sal-3   B、SAlSi-1   C、SAlMn   D、SAlMg-5．

正确答案： D

51、对接接头进行强度计算时，( )焊缝的余高。单选

A、应该考虑B、载荷大时要考虑C、不需考虑 D、精确计算时要考虑

正确答案： C

52、碰“死口”时应采用( )对口，焊缝应进行100%超声波检测和射线检测。单选

A、内对口器B、外对口器C、内对口器或外对口器 D、内对口器和外对口器

正确答案： B

53、焊接铝、镁合金时，氢气孔常出现在焊缝( )。单选

A、母材B、内部C、熔合区D、热影响区

正确答案： B

54、( )是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。单选

A、焊接作业B、切割作业C、特种作业

正确答案： C

55、焊割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场( )米以外。单选

A、2    B、10    C、20

正确答案： B

56、乙炔燃烧失火时，绝对禁止使用( )。单选

A、四氯化碳灭火器 B、干粉灭火器C、干沙

正确答案： A

57、氧气瓶应留有不小于( )MPa表压的余气。单选

A、0.3MPa   B、1MPa  C、2MPa

正确答案： A

58、发生燃烧必须同时具备( )、助燃物质和着火源三个条件。单选

A、可燃物质B、空气C、水分

正确答案： A

59、在奥氏体不锈钢中，碳易与铬化合生成碳化铬，使不锈钢焊后( )性能下降。单选

A、抗晶间腐蚀B、抗氧化 C、化学稳定 D、抗气孔

正确答案： A

60、对首次采用的金属材料或焊接材料应进行( )，其结果应符合设计要求和国家标准的有关规定。单选

A、评估 B、焊接工艺评定C、焊接 D、设计

正确答案： B

61、在奥氏体不锈钢以及焊接材料中加入Ti,主要是为了提高钢材的（ ）性能。单选

A、淬透性   B、抗晶间腐蚀  C、抗冲击D、力学

正确答案： B

62、根据《固容规》规定，压力容器焊缝在同一部位上的返修次数，一般不应超过( )单选

A、一次B、二次C、三次D、四次

正确答案： B

63、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

64、根据BN/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，试件母材金属厚度为6mm时，适用于焊件母材金属的厚度范围为( )mm。单选

A、1.5---12    B、6—12    C、8--14     D、4--10

正确答案： A

65、当电极材料、电源种类及极性和气体介质一定时，电弧电压的大小仅取决于( )。单选

A、焊接电流 B、空载电压 C、焊条直径 D、电弧长度

正确答案： D

66、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-15(A307)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4  B、Fef3J   C、Fef1   D、Fef4J

正确答案： D

67、无损检测方法中的字母标识代码MT表示( )。单选

A、射线检测B、磁粉检测C、渗透检测D、电磁检测

正确答案： B

68、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

69、黄铜焊接时，为了防止锌的氧化及蒸发，可使用含( )的填充金属。单选

A、Ti    B、A1   C、Si   D、Ca

正确答案： C

70、不锈钢焊条型号中数字后的字母“L”表示( )。单选

A、碳含量较低B、碳含量较高C、硅含量较高D、硫、磷含量较低

正确答案： A

71、焊缝倾角为0°，焊缝转角为90°的焊接位置是指( )单选

A、平焊位置B、立焊位置 C、横焊位置 D、仰焊位置

正确答案： B

72、下列检查项目中，( )是属于焊接过程中的检验。单选

A、坡口组对B、焊接规范控制C、射线探伤D、热处理

正确答案： B

73、奥氏体不锈钢焊接接头中的贫铬区，是指含铬量小于( )％的区域。单选

A、5    B、12   C、20   D、30

正确答案： B

74、焊机的空载电压增高时，电弧的燃烧稳定性( )，但容易引起焊工的触电危险。单选

A、增加 B、不变C、减弱

正确答案： A

75、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员考试使用试件（ ）属于FeⅣ类材料。单选

A、12Cr1MoV    B、06Cr13    C、06Cr19Ni10   D、1Cr9Mo1

正确答案： C

76、无损检测方法中的字母标识代码UT表示( )。单选

A、渗透检测 B、超声波检测C、射线检测D、电磁检测

正确答案： B

77、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

78、在锅炉压力容器压力管道以及比较密闭的场所内进行焊割作业时，照明电压应采用( )伏。单选

A、12   B、110   C、220

正确答案： A

79、由电焊或气焊产生炽热的( ) ，是可能引起火灾和爆炸事故的主要原因。单选

A、金属火星B、焊接烟尘C、有害气体

正确答案： A

80、在锅炉、压力容器、压力管道内焊接作业，外面应有( )单选

A、照明设备B、通风设施 C、人员监护

正确答案： C

81、下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。

B、特种设备生产、销售、使用单位的主要负责人对本单位特种设备的生产、销售、使用安全负责。C、国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。

D、鼓励涉及公共安全的特种设备使用单位办理特种设备第三者责任保险。

正确答案： B、D

82、TSG Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定，从事( )焊接工作的人员必须持证。不定项选择

A、承压类设备的受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝 B、受压元件母材表面堆焊C、

机电类设备的主要受力结构（部）件焊缝、与主要受力结构（部）件相焊的焊缝 D、熔入受压焊缝、受力焊缝的定位焊缝

正确答案： A、B、C、D

83、下列情况下 ( )零部件不允许补焊。不定项选择

A、带有压力的容器或管道B、装有易燃介质的容器C、带电设备D、密闭的压力容器内部

正确答案： A、B、C、D

84、焊割作业后的安全检查应做到 ( )。不定项选择

A、焊件未冷却不交付使用B、检查火种C、彻底清理场地D、关闭水、电、气

正确答案： A、B、C、D

85、有色金属气焊时一般都采用熔剂，熔剂的作用是( )。不定项选择

A、清除焊件表面的氧化物B、使脱氧产物和其他非金属杂质过渡到渣中去C、脱硫D、脱磷E、改善液体金属的流动性

正确答案： A、B、E

86、根据“焊缝符号表示法”规定，焊缝符号包括( )等。不定项选择

A、焊缝顺序符号B、基本符号C、辅助符号D、补充符号E、焊缝尺寸符号

正确答案： B、C、D、E

87、焊接残余应力按产生原因分主要有( )。不定项选择

A、热应力B、拘束应力C、相变应力 D、氢致集中应力 E、附加应力

正确答案： A、B、C、D

88、焊条电弧焊所使电焊钳的作用是 ( )。不定项选择

A、夹持焊条B、夹持焊丝C、输送气体 D、传导电流 E、冷却焊条

正确答案： A、D

89、奥氏体不锈钢焊接工艺的特点是( )。不定项选择

A、采用小线能量，小电流快速焊 B、要快速冷却C、焊前预热，焊后缓冷 D、不进行预热和后热E、焊后消除应力退火

正确答案： A、B、D

90、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

:

试卷十七

1、《特种设备安全法》自２０１４年１月１日起施行。判断

正确答案： 正确

2、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对涉及的被检验检测单位的商业秘密，负有保密义务。判断

正确答案： 正确

3、《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。判断

正确答案： 错误

4、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

5、

2002版《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，外径小于76mm的管材对接焊缝试件进行通球检查，无需进行射线透照，2010版《特种设备焊接操作人员考核细则》也不需要进行射线透照。判断

正确答案： 错误

6、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

7、焊工用护目玻璃的号数越大，则色泽越深。 判断

正确答案： 正确

8、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

9、乙炔瓶、氧气瓶应防日晒雨淋，运输时严禁抛、扔、滚、碰和敲击。 判断

正确答案： 正确

10、焊机的二次导线不够长时，可以利用厂房内的金属结构、管道、轨道等连起来作为导线使用。 判断

正确答案： 错误

11、回火保险器的作用是防止焊接、切割时，焊、割炬发生回火。 判断

正确答案： 错误

12、超声波探伤的基本原理是利用超声波进入金属内部会产生反射现象。判断

正确答案： 错误

13、焊条牌号W607中，“W”表示低温钢焊条。 判断

正确答案： 正确

14、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成80% 以上的根焊。判断

正确答案： 错误

15、焊接变形和焊接应力都是由于焊接时局部的不均匀加热引起。 判断

正确答案： 正确

16、焊接坡口角度越大，则熔合比越小。判断

正确答案： 正确

17、熔化极氩弧焊可采用直流或交流电源。 判断

正确答案： 错误

18、弧坑仅是焊道末端产生的凹陷，所以是一种没有危害的缺陷。判断

正确答案： 错误

19、立焊、横焊时选用的电流要比平焊时的大些。 判断

正确答案： 错误

20、焊接工艺卡是直接发到焊工手里的指导生产的焊接工艺文件。判断

正确答案： 正确

21、只要焊缝中存在裂纹，焊缝经射线探伤后的底片就属于Ⅳ级。判断

正确答案： 正确

22、碱性焊条抗气孔的能力比酸性焊条强。 判断

正确答案： 错误

23、焊接接头弯曲试验的目的是检验焊接接头拉伸面上的抗拉强度。判断

正确答案： 错误

24、焊接线能量越大，焊接变形越小。 判断

正确答案： 错误

25、在焊缝横截面中，从焊趾连线到焊缝背面（或焊缝根部）的距离称为焊缝厚度。 判断

正确答案： 正确

26、等离子弧焊焊接铝、镁合金时，为了利用阴极破碎现象，可以采用交流电源。判断

正确答案： 正确

27、板对接时，焊前应在坡口及两侧20 mm范围内，将油污、铁锈、氧化物等清理干净。判断

正确答案： 正确

28、金属气割是金属的燃烧过程。判断

正确答案： 正确

29、铝及铝合金用气割切割下料后，即可进行焊接。判断

正确答案： 错误

30、金属气割是金属的熔化过程。判断

正确答案： 错误

31、焊后为消除焊接应力，应采用( )的热处理方法。单选

A、消氢处理 B、淬火C、回火 D、退火

正确答案： C

32、焊接接头的热影响区对接头的性能影响很大，因此，热影响区( )。单选

A、越大越好B、越小越好 C、大小都一样

正确答案： B

33、立焊或仰焊时，促使熔滴过渡的力是( )。单选

A、重力B、电弧吹力C、电磁压缩力D、斑点压力

正确答案： B

34、焊剂牌号中的字母为( )表示熔炼焊剂。单选

A、EB、FC、SJD、HJ

正确答案： D

35、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

36、适当提高焊缝成型系数，可以防止( )缺陷。单选

A、再热裂纹B、未焊透 C、热裂纹 D、氢致裂纹

正确答案： C

37、气电立焊一般采用?1.6mm药芯焊丝以及( )气体保护进行立向对接焊焊接形式。单选

A、CO2B、混合气C、氩气 D、富氩

正确答案： A

38、熔化极脉冲气体保护焊的电弧电压对熔池保持能力是非常敏感的，一般以（ ）V为最好。单选

A、20~21 B、30~40C、50~100

正确答案： A

39、低氢焊条在使用前烘干的目的是( )。单选

A、增加焊条熔化速度B、使熔渣容易脱落C、减小焊条药皮中的水分D、减小变形

正确答案： C

40、采用分段退焊法会( )。单选

A、减小焊接残余应力B、减小焊接残余变形C、增大焊接残余变形 D、对焊接变形没有影响

正确答案： B

41、焊条电弧焊时，为增加焊缝的熔深，其措施有( )。单选

A、增大焊接电流B、越小越好C、减小坡口角度

正确答案： A

42、焊接时，使焊条药皮发红的热量是( )。单选

A、电阻热B、物理热C、化学热D、电弧热

正确答案： A

43、焊剂牌号中的字母为( )表示烧结焊剂。单选

A、EB、FC、SJD、HJ

正确答案： C

44、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

45、焊接速度增大时产生气孔的倾向( )。单选

A、增大 B、减小 C、不变 D、降低

正确答案： A

46、摩擦焊焊接时( )、效率高。单选

A、成本高 B、成本低C、设备简单D、不需要填料

正确答案： B

47、氧气与乙炔的混合比值为l～1．2时，其火焰为( )。单选

A、碳化焰B、中性焰C、氧化焰 D、混合焰

正确答案： B

48、气焊高合金、铸铁和有色金属及其合金时，都要加人( )，其目的是为了保护熔池和脱氧。单选

A、熔剂B、合金剂C、合金元素D、合金焊丝

正确答案： A

49、减小焊件焊接应力的工艺措施之一是( )。单选

A、焊前将焊件整体预热 B、使焊件焊后迅速冷却C、组装时强力装配，以保证焊件对正 D、采用刚性固定组装法

正确答案： A

50、在坡口中留钝边的作用在于( )。单选

A、防止烧穿 B、保证焊透C、减少应力 D、提高效率

正确答案： A

51、焊接Q345钢时，应选用( )焊条。单选

A、E4303B、E4315 C、E5015D、E7015

正确答案： C

52、将一定比例的各种粉状配料加入适当的粘接剂，混合搅拌后经700~900℃高温烧结成块然后粉碎筛选制成的焊剂叫( )。单选

A、熔炼焊剂 B、非熔炼焊剂 C、粘接焊剂D、烧结焊剂

正确答案： D

53、高空焊接作业的主要危险是容易发生( )。单选

A、灼伤事故B、中毒事故C、高空坠落事故 D、晒伤事故

正确答案： C

54、焊接电缆绝缘必须良好，这是为了( )。单选

A、防止焊接电缆电阻增加 B、有利于极性调整C、防止人员触电D、防止产生缆线产生弧光

正确答案： C

55、易燃、易爆容器焊前进行置换作业用的气体是( )。单选

A、氢气和氮气 B、氮气或二氧化碳气C、二氧化碳气和一氧化碳气D、一氧化碳气和氢气

正确答案： B

56、氧气瓶在阳光下曝晒可能产生( ) 。单选

A、泄漏B、氧气不纯C、爆炸D、燃烧

正确答案： C

57、焊工在离地面( )的地点进行焊接与切割作业，叫高空焊割作业。单选

A、2 m或2 m以上 B、3 m C、5 m D、10m

正确答案： A

58、焊接、切割过程中发生回火的原因不是 ( )。单选

A、氧气压力过高B、乙炔压力过低C、焊、割嘴阻塞D、焊、割嘴过热和距离工件太近

正确答案： A

59、不属于易燃易爆气体的是( )。单选

A、乙炔B、液化石油气C、氩气D、氢气

正确答案： C

60、焊工吸取多量碱性焊条烟尘或其他金属(铜、锌等)烟尘，引起的急性体温升高的现象称为( )。单选

A、焊工金属烟热B、焊工尘肺C、锰中毒D、皮炎

正确答案： C

61、为细化组织，提高力学性能，改善切削加工性能，对低碳钢零件应进行( )处理。单选

A、退火B、回火C、正火D、再结晶退火

正确答案： B

62、焊机操作工采用管材对接焊缝试件和管板角接头试件考试时，母材管径D为20mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于管材对接焊缝焊件外径和管板角接头焊件管外径( )。单选

A、＜219mmB、100mm≤C、＜500mm D、不限

正确答案： D

63、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

64、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为6FG考试合格的试件不可以免去位置（ ）试件的考试。。单选

A、2FGB、5FGC、2FRGD、6G

正确答案： D

65、低氢焊条烘干后应放在 （ )保温桶中随用随取。单选

A、50-100B、100-150C、150-200D、300-350

正确答案： A

66、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（ ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、十日B、五个工作日C、七个工作日D、十个工作日

正确答案： D

67、焊接电源电缆过长或盘成盘，将引起焊接电流 （ ） 。单选

A、减小 B、不变C、增大

正确答案： A

68、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，( )单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款B、责令停止使用有关特种设备C、

责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款D、责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案： D

69、气电立焊适用于( )的焊接。单选

A、铝镁合金B、强度钢 C、铸铁D、钛合金

正确答案： B

70、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为重大事故。单选

A、1000万元以上1亿元以下B、500万元以上1000万元以下C、1亿元以上D、5000万元以上1亿元以下

正确答案： D

71、坡口角度( )时，焊条电弧焊易产生夹渣或未焊透等缺陷。单选

A、大 B、小 C、不变 D、增大

正确答案： B

72、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。单选

A、检验机构质量责任人B、检验检测机构负责人C、检验机构技术责任人D、检验机构检验责任人员

正确答案： B

73、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

74、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，( )。单选

A、责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证B、

责令限期改正，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证C、处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证D、处五万元以上五十万元以下罚款

正确答案： A

75、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

76、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为3G考试合格的试件可以免去位置（ ）试件的考试。单选

A、1GB、2GC、5GD、4G

正确答案： A

77、表示金属材料的维氏硬度时，用( )。单选

A、HRC B、HRA C、HV D、HB

正确答案： C

78、手工焊焊工采用管材对接焊缝试件，母材管径D为59mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于管材对接焊缝焊件外径最大值为( )。单选

A、＜25 B、25≤C、＜76 D、≥76

正确答案： B

79、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

80、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为5FG考试合格的试件可以免去位置（ ）试件的考试。单选

A、5GB、2FGC、6GD、6FG

正确答案： B

81、按《特种设备作业人员考核规则》规定，对同意受理的发证申请，发证部门应当（ )。 不定项选择

A、在20个工作日内完成审核批准手续B、准予发证的，在10个工作日内向申请人颁发《作业人员证》C、不予发证的，应当书面说明理由。D、不予发证的，退回考试机构或申请人

正确答案： A、B、C

82、焊工自检包括下列等内容( )。不定项选择

A、检查对口质量B、检查预热温度和层问温度C、检查每道焊缝的质量D、检查焊缝的外观

正确答案： A、B、C、D

83、在易燃、易爆、有毒、窒息等环境中，焊接作业前，必须进行( )作业。不定项选择

A、置换 B、清洗 C、干燥 D、通风

正确答案： A、B

84、焊接盛放过易燃、易爆介质的容器时，焊前必须将容器内的介质放净，并用( )彻底刷洗干净，无误后方可焊接。不定项选择

A、冷水 B、碱水 C、热水 D、盐水

正确答案： B、C

85、焊接残余应力按产生原因分主要有( )。不定项选择

A、热应力B、拘束应力C、相变应力 D、氢致集中应力 E、附加应力

正确答案： A、B、C、D

86、在高温下钛与( )_反应速度较快，使焊接接头塑性下降，特别是韧性大大减低，引起脆化。不定项选择

A、氢B、氮C、锰D、铁E、氧

正确答案： A、B、E、E

87、常用碳弧气刨枪有( )两种类型。不定项选择

A、圆周式送风式气刨枪 B、钳式正面送风式气刨枪C、旋转式侧面送风式气刨枪 D、侧面送风式气刨枪

正确答案： A、D

88、油气输送管道钢管焊缝的无损检测方法有( )。不定项选择

A、耐压检测 B、磁粉检测C、渗透检测D、射线检测E、外观检测

正确答案： A、D

89、碱性焊条的特点是( )。不定项选择

A、抗裂性能好B、抗裂性能不好C、脱S、P能力强D、脱S、P能力差 E、力学性能差

正确答案： A、C

90、黄铜的导电性比紫铜差，但( )比紫铜好，因此广泛用来制造各种结构零件。不定项选择

A、强度B、硬度C、价格便宜D、焊接性 E、耐腐蚀性

正确答案： A、B、C、E

:

试卷十八

1、高碳钢由于含碳量低，焊接性能很差。判断

正确答案： 错误

2、阴极斑点具有主动寻找氧化膜、破碎氧化膜的特点。判断

正确答案： 正确

3、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当报告单位负责人后处理。判断

正确答案： 错误

4、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照安全管理要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的真实性负责。判断

正确答案： 错误

5、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。判断

正确答案： 正确

6、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

7、增加对接接头的强度，主要应该增大焊缝的余高。 判断

正确答案： 错误

8、采用小线能量焊接既能减小焊接变形，也能减小焊接应力。判断

正确答案： 正确

9、管道下向焊时，不允许存在咬边缺陷。判断

正确答案： 错误

10、铝及铝合金焊接时焊前有时进行预热是为了防止冷裂纹。 判断

正确答案： 错误

11、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过10min 。判断

正确答案： 正确

12、埋弧焊适于焊接中厚板结构的长焊缝。判断

正确答案： 正确

13、碱性药芯焊丝，焊速增加时气孔消失。 判断

正确答案： 错误

14、一般金属材料在做冷弯试验时，弯心直径d越大，表示金属材料的塑性变形能力越好。判断

正确答案： 错误

15、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

16、

持证手工焊焊工(焊机操作工)某焊接方法中断特种设备焊接作业6个月以上，该手工焊焊工(焊机操作工)拟使用该焊接方法进行特种设备焊接作业前，应当重新考试。判断

正确答案： 正确

17、在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。 判断

正确答案： 正确

18、焊补燃料容器和管道时，实施带压不置换焊补时，应按要求保持一定的压力，工作中应严格控制含氧量。判断

正确答案： 正确

19、发生燃烧必须同时具备可燃物质、助燃物质和着火源三个条件。判断

正确答案： 正确

20、等压式焊炬可燃气体的压力和氧气的压力是相等的，因此称等压式。判断

正确答案： 错误

21、乙炔瓶使用和存放时，可以横躺卧放。判断

正确答案： 错误

22、所有焊接接头中，以对接接头的应力集中最小。 判断

正确答案： 正确

23、CO2气体保护焊和钨极氩弧焊产生的变形比焊条电弧焊小。 判断

正确答案： 正确

24、管道下向焊时，由于其特殊性，焊缝咬边深度不得超过1mm。判断

正确答案： 错误

25、铝及铝合金焊前要仔细清理焊件表面，其主要目的是防止产生气孔。 判断

正确答案： 正确

26、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

27、气体保护焊常用的保护气体有CO2和Ar等。判断

正确答案： 正确

28、用E5015（J507）、E5016（J506）焊条来焊接16Mn钢，能得到满意的结果。判断

正确答案： 正确

29、钢与铜及其合金焊接时，热影响区形成的裂纹叫做渗透裂纹，它不属于冷裂纹判断

正确答案： 错误

30、采用交流电时因极性不断变化，因此磁偏吹现象更为严重。判断

正确答案： 错误

31、埋弧焊时电弧电压增加，焊缝的( )也增加。单选

A、熔深 B、宽度 C、余高

正确答案： B

32、异种金属焊接时，熔合比越小越好的原因是为了( )。单选

A、减小焊接材料的填充量B、减小熔化的母材对焊缝的稀释作用 C、减小焊接应力D、减小焊接变形

正确答案： B

33、气电立焊一般在( )上使用。单选

A、钢结构B、管道C、储罐D、炉管

正确答案： C

34、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

35、焊后为消除焊接应力，应采用( )的热处理方法。单选

A、消氢处理 B、淬火C、回火 D、退火

正确答案： C

36、埋弧焊的焊接材料是指( )。单选

A、焊丝、焊剂 B、焊丝、保护气体C、焊条、保护气体 D、药心焊丝、保护气体

正确答案： A

37、立焊或仰焊时，促使熔滴过渡的力是( )。单选

A、重力B、电弧吹力C、电磁压缩力D、斑点压力

正确答案： B

38、CO2气体保护焊的电弧电压应随所采用的焊接电流的增加而 （ ） 。单选

A、减小B、不变 C、增加

正确答案： C

39、Q235A钢焊接时采用H08A焊丝，（ ）焊剂。单选

A、HJ431    B、HJ230    C、HJ252   D、HJ252

正确答案： A

40、焊接接头的热影响区对接头的性能影响很大，因此，热影响区( )。单选

A、越大越好B、越小越好 C、大小都一样

正确答案： B

41、适当提高焊缝成型系数，可以防止( )缺陷。单选

A、再热裂纹B、未焊透 C、热裂纹 D、氢致裂纹

正确答案： C

42、气电立焊相对焊条电弧焊的成本( )。单选

A、相同B、低C、高3倍D、高5倍

正确答案： B

43、焊工吸取多量碱性焊条烟尘或其他金属(铜、锌等)烟尘，引起的急性体温升高的现象称为( )。单选

A、焊工金属烟热B、焊工尘肺C、锰中毒D、皮炎

正确答案： C

44、焊工在离地面( )的地点进行焊接与切割作业，叫高空焊割作业。单选

A、2 m或2 m以上 B、3 m C、5 m D、10m

正确答案： A

45、高空焊接作业的主要危险是容易发生( )。单选

A、灼伤事故B、中毒事故C、高空坠落事故 D、晒伤事故

正确答案： C

46、人体触电时，电流从( )的途径是最危险的。单选

A、手到手B、脚到脚C、手到脚D、腿到脚

正确答案： C

47、电渣焊时，熔渣太稠将在焊缝金属中产生( )现象。单选

A、未焊透B、夹渣和咬肉 C、气孔D、裂纹

正确答案： B

48、气焊是利用( )作热源的焊接法。单选

A、气体火焰B、电弧C、化学反应热D、电阻热

正确答案： A

49、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

50、为了减小焊件的焊接残余变形，选择合理的焊接顺序的原则之一是( )。单选

A、采用对称焊B、先焊收缩量大的焊缝C、尽可能考虑焊缝能自由收缩D、先焊收缩量小的焊缝

正确答案： A

51、常用的牌号为H08Mn2SiA焊丝中的“Mn2”表示( )。单选

A、含锰量为0．02％ B、含锰量为0．2％C、含锰量为2％D、含锰量为20％

正确答案： C

52、焊接Q345钢时，应选用( )焊条。单选

A、E4303     B、E4315     C、E5015   D、E7015

正确答案： C

53、CO2气体保护焊电弧电压的大小决定 （ ） 和熔滴过渡形式。它对焊缝成形、飞溅、焊接缺陷及焊缝力学性能影响很大。单选

A、电弧弧长 B、焊接速度C、焊接电流

正确答案： A

54、低氢焊条烘干后应放在 （ )保温桶中随用随取。单选

A、50-100     B、100-150   C、150-200     D、300-350

正确答案： A

55、焊接电缆绝缘必须良好，这是为了( )。单选

A、防止焊接电缆电阻增加 B、有利于极性调整C、防止人员触电D、防止产生缆线产生弧光

正确答案： C

56、易燃、易爆容器焊前进行置换作业用的气体是( )。单选

A、氢气和氮气 B、氮气或二氧化碳气C、二氧化碳气和一氧化碳气D、一氧化碳气和氢气

正确答案： B

57、氧气瓶在阳光下曝晒可能产生( ) 。单选

A、泄漏B、氧气不纯C、爆炸D、燃烧

正确答案： C

58、乙炔气瓶的表面温度不应超过( )℃。单选

A、20   B、40    C、80

正确答案： B

59、等离子弧切割用的割炬，其核心部分是( )。单选

A、上枪体   B、下枪体    C、喷嘴   D、电极

正确答案： C

60、焊机操作工采用管材对接焊缝试件和管板角接头试件考试时，母材管径D为20mm，经焊接操作技能考试合格后，适用于管材对接焊缝焊件外径和管板角接头焊件管外径( )。单选

A、＜219mmB、100mm≤C、＜500mm D、不限

正确答案： D

61、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

62、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工对接焊缝试件使用试件厚度T≥12mm适用于对接焊缝焊件焊缝金属厚度最大值（ ）。单选

A、不限（焊缝不少于3层）B、TC、2TD、12mm

正确答案： A

63、厚度大于30mm的Q345 (16Mn)钢，焊接时的一般预热温度为( ) ℃单选

A、250~300 B、150~250C、80~100

正确答案： C

64、焊工基本知识考试满分为100分，不低于( )分为合格。单选

A、60B、70C、80D、90

正确答案： A

65、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

66、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工焊对接焊缝试件使用试件厚度T≥12mm考试合格适用于对接焊缝焊件焊缝金属厚度最小值（ ）。单选

A、不限B、TC、2TD、12mm

正确答案： A

67、低氢焊条在使用前烘干的目的是( )。单选

A、增加焊条熔化速度B、使熔渣容易脱落C、减小焊条药皮中的水分D、减小变形

正确答案： C

68、SW表示为( )单选

A、等离子弧焊B、气电立焊C、脉冲熔化极焊D、螺柱电弧焊

正确答案： D

69、CO2气体保护焊的焊接电压较高，随着焊接电流的增加，熔滴过渡频率增高而熔滴颗粒的体积将（ ） 。单选

A、增大B、不变C、减小

正确答案： C

70、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员从事有关特种设备的生产、经营活动的，（ ）单选

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C

71、E5015焊条要求采用( )。单选

A、交流电源B、直流正接C、直流反接D、脉冲电源

正确答案： C

72、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（ ）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；单选

A、书面告知B、书面申请C、书面申报D、当面申报

正确答案： A

73、为保证金属切割与焊接的质量，工业用氧的纯度应达到( )以上。单选

A、0.95B、0.992C、0.9999

正确答案： B

74、按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、责令改正

B、责令改正，处一万元以上十万元以下罚款

C、责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款

D、责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B

75、用火焰矫正薄板局部凸、凹变形宜采用( )加热方式。单选

A、点状B、线状C、三角形D、圆圈形

正确答案： A

76、按《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备持证人员在申请复审时，持证期间的没有违章作业等不良记录证明材料，由（ ）。单选

A、用人单位B、申请人C、专业培训机构D、安全管理人员

正确答案： A

77、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

78、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（ ）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、批准B、批复C、审批D、受理

正确答案： D

79、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

80、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员试件位置为6FG考试合格的试件不可以免去位置（ ）试件的考试。。单选

A、2FG     B、5FG      C、2FRG     D、6G

正确答案： D

81、ZX5-400焊机型号中，字母和数字表示( )。不定项选择

A、下降外特性晶闸管式弧焊整流器 B、下降外特性动圈式弧焊变压器C、最大焊接电流400 A D、额定焊接电流400 A

正确答案： A、D

82、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

83、《特种设备安全监察条例》规定，下列哪些资料不应存入于特种设备安全技术档案？不定项选择

A、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。B、特种设备安全宣传材料。C、特种设备安全技术培训教材。D、特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

正确答案： B、C

84、焊工自检包括下列等内容( )。不定项选择

A、检查对口质量B、检查预热温度和层问温度C、检查每道焊缝的质量D、检查焊缝的外观

正确答案： A、B、C、D

85、焊接工防护面罩必须使用 ( )，并具有一定强度的不透光材料制作。不定项选择

A、耐高低温B、耐腐蚀C、耐潮湿D、阻燃

正确答案： A、B、C、D

86、高空作业时应该具备下列条件( ) 。不定项选择

A、配带标准安全带B、把电缆和氧一乙炔管固定在架上C、把电缆和氧一乙炔管缠在身上D、施焊处下方的易燃易爆物品被移开

正确答案： A、B、D

87、外观检查常用的检查方法有( )。不定项选择

A、肉眼观察B、低倍放大镜检查C、焊口检测尺检查D、射线探伤检查E、超声波探伤检查

正确答案： A、B、C

88、焊接接头硬度试验的目的是( )。不定项选择

A、测定接头各部位的硬度分布B、测定接头强度C、了解近缝区的淬硬倾向 D、了解区域偏析

正确答案： A、C、D

89、根据GB／T324--2008《焊缝符号表示法》，焊缝基本型式有如下几种，即( ) 。不定项选择

A、I形焊缝B、角焊缝 C、T形焊缝 D、端焊缝

正确答案： A、B、D

90、焊接残余应力按产生原因分主要有( )。不定项选择

A、热应力B、拘束应力C、相变应力 D、氢致集中应力 E、附加应力

正确答案： A、B、C、D

:

试卷十九

1、《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款：判断

正确答案： 错误

2、《特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府应当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全使用中存在的问题。判断

正确答案： 错误

3、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。判断

正确答案： 正确

4、持证手工焊焊工(焊机操作工)某焊接方法中断特种设备焊接作业6个月以上，该手工焊焊工(焊机操作工)拟使用该焊接方法进行特种设备焊接作业前，应当重新考试。判断

正确答案： 正确

5、NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》中弯曲试验规定弯心直径为4倍板厚。判断

正确答案： 错误

6、《特种设备焊接操作人员考核细则》规定，堆焊试件表面按照JB/T

4730《承压设备无损检测》标准采用渗透方法检测，缺陷等级不低于Ⅰ级为合格。判断

正确答案： 正确

7、乙炔瓶使用和存放时，可以横躺卧放。判断

正确答案： 错误

8、乙炔发生器可以在烈日下暴晒。判断

正确答案： 错误

9、气割时，金属在氧气中的燃烧点应高于其熔点。判断

正确答案： 错误

10、由奥氏体转变为马氏体时，体积会膨胀而引起很大的内应力，往往导致工件的变形或开裂。 判断

正确答案： 正确

11、钢与镍及其合金焊接时，焊缝中含氧量越高，产生气孔的倾向越大。判断

正确答案： 正确

12、电弧是由阴极区、阳极区和弧柱区这三个不同性质的区域组成的。判断

正确答案： 正确

13、焊接方法改变，需要重新进行焊接焊接工艺评定（ ）。判断

正确答案： 正确

14、压力容器组焊不应采用十字形焊缝。判断

正确答案： 正确

15、乙炔气着火可用干粉,干沙扑灭。判断

正确答案： 正确

16、气流对电弧稳定性影响很大，因此在风较大时，一般要求采取必要的措施加以遮挡或停止焊接。判断

正确答案： 正确

17、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过10min 。判断

正确答案： 正确

18、气体保护焊很适宜于全位置焊接。判断

正确答案： 错误

19、奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时，应采用较大的坡口角度，以减少熔合比。判断

正确答案： 正确

20、钛及钛合金焊接时，在焊缝中极容易产生气孔和裂纹。判断

正确答案： 正确

21、珠光体耐热钢中含碳量越高，奥氏体不锈钢和珠光体耐热钢焊接接头中形成扩散层的可能性越大判断

正确答案： 正确

22、低合金结构钢可以用预热法来减少焊接残余应力。判断

正确答案： 正确

23、铁镍焊缝中，含镍量越高，产生热裂纹的倾向越大。 判断

正确答案： 正确

24、焊接电缆使用时，可盘绕成圈状，以防产生感抗影响焊接电流。判断

正确答案： 错误

25、奥氏体不锈钢与铜及其合金焊接时，应该采用奥氏体不锈钢作为填充材料。判断

正确答案： 错误

26、输气管道下向焊宜选用纤维素型焊条填充盖面。判断

正确答案： 错误

27、氧化性气体由于本身氧化性较强，所以不适宜作为保护气体。判断

正确答案： 错误

28、主视图和俯视图都反映了被投影物体的长度。判断

正确答案： 正确

29、铜及铜合金焊接时，产生气孔倾向较碳钢小。判断

正确答案： 错误

30、珠光体耐热钢中，Cr、Mo含量的高低，是决定钢的抗氧化能力和提高强度的主要因素。判断

正确答案： 正确

31、在焊接检验方法中，( )不属于破坏性检验。单选

A、拉伸试验 B、致密性试验C、弯曲试验 D、金相试验

正确答案： B

32、焊条牌号R317是( )。单选

A、碳钢焊条B、结构钢焊条C、奥氏体不锈钢焊条D、珠光体耐热钢焊条

正确答案： D

33、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

34、15CrMo珠光体耐热钢，采用焊条电弧焊时，应选用( )焊条。单选

A、R308 B、R307 C、R317D、R407

正确答案： B

35、不能检查内部缺陷的探伤方法是( )。单选

A、射线探伤B、超声波探伤　C、渗透探伤

正确答案： C

36、熔焊时，由焊接能源输入给( )的热量称为焊接热输入。单选

A、单位长度焊缝上B、焊件上所有 C、单位面积焊缝上 D、瞬时单位面积焊缝

正确答案： A

37、在焊接接头横截面上，母材熔化的深度叫( )。单选

A、焊缝计算厚度B、熔深C、弧坑

正确答案： B

38、内凹的焊缝缺陷大多出现在对接接头( )位置上。单选

A、仰焊 B、立焊 C、平焊 D、横焊

正确答案： A

39、“TIG”是指( )。单选

A、熔化极氩弧焊 B、脉冲钨极氩弧焊 C、钨极氩弧焊 D、气体保护焊

正确答案： C

40、检测焊接接头的塑性大小，应进行( )试验。单选

A、弯曲 B、冲击 C、硬度 D、拉伸

正确答案： A

41、E4303、E5003属于( )药皮类型的焊条。单选

A、钛钙型B、钛铁矿型 C、低氢钠型D、低氢钾型

正确答案： A

42、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

43、焊接应力与变形产生的主要原因是( )。单选

A、焊接过程中焊件受到不均匀的加热和冷却B、被焊钢材和焊缝金属的热膨胀系数不一样C、焊接热影响区的组织发生变化D、焊接过程中焊件受到拘束外力的作用

正确答案： A

44、射线探伤对焊缝内部( )缺陷检测灵敏度最高。单选

A、圆形气孔 B、微细裂纹 C、线状缺陷

正确答案： A

45、正接法是直流电弧焊或电弧切割时焊件接电源输出端的( )极，电极接电源输出端的( )极的接线法。单选

A、正、负 B、负、正 C、正、正 D、负、负

正确答案： A

46、应力集中最小的接头形式是( )。单选

A、对接接头 B、T形接头 C、搭接接头 D、角接接头

正确答案： A

47、在下列各种缺陷中，最容易被射线检验发现的缺陷是( )。单选

A、气孔 B、裂纹　C、未熔合

正确答案： A

48、焊接残余应力是指 ( )。 单选

A、焊接过程中，由于不均匀加热和冷却在焊件内产生的应力B、焊接过程中，由于焊件本身或外加拘束作用在焊件内产生的应力C、焊接结束后，焊件冷却到室温下残留在焊件内的应力D、焊接过程中，由于焊件各区域不均匀的体积膨胀和收缩而引起的应力

正确答案： C

49、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有二名以上特种设备安全监察人员参加，并出示（ ）。单选

A、特种设备安全监察员证B、有效的特种设备安全监察员证C、特种设备安全行政执法证件D、有效的特种设备安全行政执法证件

正确答案： D

50、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

51、《特种设备作业人员考核规则》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员应当先经考试合格，凭考试合格证明向（ ）申请办理《作业人员证》后，方可从事相应的工作。单选

A、负责发证的质量技术监督部门B、省级质量技术监督部门C、市级质量技术监督部门D、县级质量技术监督部门

正确答案： A

52、16Mn钢焊接时，焊条应选用( )。单选

A、E4315B、E5015 C、E5515一GD、E6015一D1

正确答案： B

53、按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的；（ ）单选

A、责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：C、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；D、责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

正确答案： B

54、短弧是指电弧长度( )焊条直径的电弧。单选

A、大于 B、小于 C、等于D、不等于

正确答案： B

55、开双面对称坡口时，坡口角度等于( )坡口面角度。单选

A、2倍B、3倍C、4倍

正确答案： A

56、硫会使焊缝形成( )，所以必须脱硫。单选

A、冷裂纹 B、热裂纹 C、气孔 D、夹渣

正确答案： B

57、钨极氩弧焊时，氩气流量(L／min)一般为喷嘴直径(mm)的( )倍。单选

A、0.5B、0．8～1．2 C、1．5～2．0

正确答案： B

58、对于高强钢的多层焊，层间温度应( )预热温度，否则，同样会产生裂纹。单选

A、不低于 B、不高于 C、等于 D、略低于

正确答案： A

59、氩弧焊最主要的危害因素是( )。单选

A、紫外线辐射B、臭氧C、噪音

正确答案： A

60、紫外线对眼睛的短时间照射就会引起( )，称为电光性眼炎。单选

A、急性角膜结膜炎B、慢性角膜结膜炎C、结膜炎

正确答案： A

61、保护接地防触电措施要求( )。单选

A、三相三线制交流B、三相三线制直流 C、三相四线制交流

正确答案： C

62、我国规定一般情况下的安全电压( )。单选

A、110VB、36VC、10V

正确答案： B

63、为了防止操作开关和闸刀开关时发生电弧灼伤，合闸时应将焊钳挂起来或放在绝缘板上；( )时必须先停止焊接工作。单选

A、工作B、拉闸C、停工

正确答案： B

64、焊工绝缘手套不得短于( )。单选

A、700mmB、500mmC、300mm

正确答案： C

65、焊接切割设备的安装，必须由( )来完成。单选

A、电工B、电击C、持证电工

正确答案： C

66、触电急救的第一步是( )。单选

A、现场救护B、使触电者脱离电源 C、停电

正确答案： B

67、在高合金钢(如18-8奥氏体不锈钢)中，氢的扩散速度很小，但溶解度较大，因此不会在局部地区发生聚集而产生( )裂纹。 单选

A、退火B、延迟 C、再热 D、白口

正确答案： B

68、弯曲试验的目的是测定焊接接头的( )。单选

A、强度 B、塑性 C、韧性D、硬度

正确答案： B

69、珠光体耐热钢主要用于最高工作温度为( )℃的高温设备，如热动力设备和化工设备等。单选

A、100以下B、100~200 C、200~300 D、500～600

正确答案： D

70、弯曲试样弯曲到规定的角度后，其拉伸面上如有长度大于( )mm的横向裂纹或缺陷，或出现长度大于3mm的纵向裂纹或缺陷，则评为不合格。 单选

A、1B、1.5C、2D、3

正确答案： B

71、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

72、焊工基本知识考试合格后方能参加焊接操作技能考试。焊工基本知识考试成绩有效期为( )。单选

A、3个月 B、6个月 C、1年

正确答案： C

73、水压试验用的水温，低碳钢和16MnR钢不低于( )。单选

A、一5℃ B、5℃ C、10℃ D、15℃

正确答案： B

74、

《特种设备安全法》规定，地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门不得要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备( )。单选

A、检查资料B、重复进行检验C、查验D、进行监督检验

正确答案： B

75、低温钢焊接，控制道间温度（或层间温度）的目的是( )。单选

A、防止产生淬硬组织B、防止焊缝金属偏析C、防止过热晶粒长大

正确答案： C

76、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、安全性能B、能效指标C、安全性能和能效指标D、产品质量

正确答案： A

77、珠光体耐热钢焊后一般不进行调质处理，而要进行( )处理。单选

A、低温回火 B、中温回火 C、高温回火 D、淬火

正确答案： C

78、背弯试验容易发现焊缝( )的缺陷。 单选

A、表面 B、根部C、内部

正确答案： B

79、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

80、以考试作弊或者以其它欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的焊工，吊销证书后( )年内不得重新提出焊工考试申请。单选

A、1B、3C、5

正确答案： B

81、CO2气体保护焊容易产生较大的飞溅，其主要原因是( )。不定项选择

A、熔滴过渡时所含CO气体急剧膨胀B、斑点压力较大C、短路电流增大太快 D、母材合金系统复杂

正确答案： A、B、C

82、焊接检验的目的在于( )。不定项选择

A、检查焊接应力大小B、发现焊接缺陷 C、确保产品的焊接质量 D、确保产品的安全使用E、提高焊接接头强度

正确答案： B、C、D

83、检查非磁性材料焊接接头表面缺陷的方法有( )。不定项选择

A、X射线探伤 B、超声波探伤C、荧光探伤 D、磁粉探伤 E、着色探伤

正确答案： C、E、E

84、焊接工艺评定应该包括以下过程 ( )。不定项选择

A、拟订焊接工艺评定任务书B、编写焊接工艺评定报告C、评定焊接缺陷对结构的影响D、编制焊接工艺规程

正确答案： A、B、D

85、压力容器焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接变形 B、防止产生热裂纹C、改善热影响区组织性能D、消除焊接残余应力

正确答案： C、D

86、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（ ）、测量调控装置及（ ）进行定期校验、检修，并作出记录。不定项选择

A、安全阀B、压力表C、安全保护装置D、有关附属仪器仪表

正确答案： C、D

87、按照焊接方法的机动化程度，将焊工分为手工焊焊工、机动焊焊工和自动焊焊工。( )统称为焊机操作工。不定项选择

A、机动焊焊工B、自动焊焊工C、手工焊焊工D、埋弧焊焊工

正确答案： A、B

88、焊接时对焊工呼吸系统影响的因素有( )。 不定项选择

A、粉尘B、氮氧化物C、臭氧D、弧光E、噪音

正确答案： A、B、C

89、电焊工必须具备的防护用具包括( )。不定项选择

A、滤光镜面罩B、电焊手套和焊工工作服C、橡胶绝缘鞋 D、清除焊渣时用的白光眼镜

正确答案： A、B、C、D

90、焊接变形的危害主要有( )。不定项选择

A、影响结构形状尺寸精度和美观B、降低整体结构的组对装配质量C、矫正变形要降低生产率，增加制造成本 D、降低结构承载能力 E、

产生焊接应力

正确答案： A、B、C、D

:

试卷二十

1、

《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，由考试机构补办《特种设备作业人员证》。原持证项目有效期不变，补发的《特种设备作业人员证》上注明“此证补发”字样。判断

正确答案： 错误

2、《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。判断

正确答案： 正确

3、《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。判断

正确答案： 正确

4、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

5、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，16MnR钢考试合格后，可以免去Q235钢的考试判断

正确答案： 正确

6、GB 150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加热区内最高温度与最低温度之差不宜超过65℃。判断

正确答案： 正确

7、焊工用护目玻璃的号数越大，则色泽越深。 判断

正确答案： 正确

8、在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。判断

正确答案： 正确

9、焊接光辐射不仅会危害焊工的眼睛，还会危害焊工的皮肤。 判断

正确答案： 正确

10、电焊作业区应采用局部或全面机械通风以减少对焊工的伤害。判断

正确答案： 正确

11、为了工作方便，工作服的上衣应紧系在工作裤里边。 判断

正确答案： 错误

12、等离子弧切割时，气体流量过大反而会使切割能力减弱。 判断

正确答案： 正确

13、在任何焊接位置，电磁压缩力的作用方向都是使熔滴向熔池过渡。判断

正确答案： 正确

14、焊缝金属的力学性能和焊接热输入无关。判断

正确答案： 错误

15、焊接接头包括焊缝区、熔合区和热影响区。 判断

正确答案： 正确

16、由于碱性焊条属于渣、气联合保护，所以可长弧操作。 判断

正确答案： 错误

17、合金堆焊时，最危险、最常见的缺陷是裂纹。判断

正确答案： 正确

18、氩气纯度越高，其保护液态金属的作用就越好。 判断

正确答案： 正确

19、对于焊缝内部的裂纹，超声波检验比射线检验的灵敏度要高。 判断

正确答案： 正确

20、坡口角度越大的V形坡口，其焊件焊后角变形越大。 判断

正确答案： 正确

21、焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在产品焊接之后完成。判断

正确答案： 错误

22、焊工考试时，对接焊缝的试件需要做弯曲试验，这主要是检测焊接接头的塑性。 判断

正确答案： 正确

23、等离子弧切割时，钨极内缩量极大地影响着电弧压缩效果及电极的烧损。判断

正确答案： 正确

24、对接板组装时，应确定组对间隙，且终焊端比始焊端间隙略小。 判断

正确答案： 错误

25、碱性焊条收弧时不宜采用反复断弧收弧法。 判断

正确答案： 正确

26、预热是马氏体不锈钢焊接时防止冷裂纹的主要方法。判断

正确答案： 正确

27、用酸性焊条焊接的焊缝金属含氢量，一般高于液态金属的饱和浓度，但由于气泡成长、逸出速度快，因而也就不会形成气孔。 判断

正确答案： 正确

28、长宽比小于或等于3的缺陷定义为圆形缺陷，包括气孔、夹渣和夹钨。 判断

正确答案： 正确

29、在同样厚度的情况下，采用同样的焊接条件，双V形坡口的角变形比V形坡口的大。 判断

正确答案： 错误

30、奥氏体不锈钢与珠光体耐热钢焊接时，通过不锈钢焊缝组织图，可以得到在焊缝中避免产生马氏体组织的工艺措施。 判断

正确答案： 正确

31、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E5015(J507)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为（ ）。单选

A、Fef3B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： B

32、多层焊时，( )焊缝引起的收缩量最大。单选

A、第一层 B、第二层C、第三层

正确答案： A

33、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

34、EGW表示为( )。单选

A、等离子弧焊 B、气电立焊C、脉冲熔化极焊D、螺柱焊接

正确答案： B

35、CO2气体保护焊的特点是（ ）。单选

A、焊接成本低、生产率高、焊后变形小、抗锈能力强B、焊接成本低、生产率低、焊后变形小、抗锈能力强C、

焊接成本低、生产率高、焊后变形大、抗锈能力弱D、焊接成本高、生产率高、焊后变形大、抗锈能力强

正确答案： A

36、矫正焊接变形的方法可分为机械矫正法和( )矫正法两大类。单选

A、火焰加热B、锤击C、热处理

正确答案： A

37、CO2气体保护焊时，加入少量氩气时会发生随着氩气含量的增加，（ ）将减少。单选

A、电流 B、飞溅率C、熔滴过渡

正确答案： B

38、Q235A钢焊接时采用H08A焊丝，（ ）焊剂。单选

A、HJ431B、HJ230C、HJ252 D、HJ252

正确答案： A

39、气体保护焊用的喷嘴截面（ ）形应用最广泛，因为截面匀称，内壁平滑，气体流速均匀，容易保持层流，保护效果好。单选

A、圆筒 B、收敛C、扩散D、锥形

正确答案： A

40、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员考试使用试件（ ）属于FeⅡ类材料。单选

A、Q245RB、20GC、1Cr5MoD、Q345R

正确答案： D

41、在埋弧焊双面焊时，背面焊接前采用碳弧气刨清根是为了( )。单选

A、防止未焊透 B、防止咬边C、防止产生气孔

正确答案： A

42、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

43、埋弧焊时，若其它焊接参数不变，焊丝直径增加，焊缝的熔深将( )。单选

A、增加 B、减少 C、不变

正确答案： B

44、CO2气体保护焊按操作方法可分为（ ）两大类。单选

A、自动焊和半自动焊B、自动焊和手工焊C、手工焊和半自动焊D、手工焊

正确答案： A

45、当去掉全部外加载荷后仍存在于物体内的应力，通常称为( )。单选

A、工作应力B、温度应力 C、残余应力

正确答案： C

46、熔化极氩弧焊焊接碳素钢、不锈钢及级别较高的高强度钢采用 （ ）混合气体。单选

A、Ar+O2B、Ar+CO2 C、Ar+He

正确答案： A

47、HJ431焊剂的烘干温度为( )℃单选

A、100B、250C、350D、450

正确答案： B

48、CO2气体保护焊焊接薄板及全位置焊接时，熔滴过渡的形式通常采用( )。单选

A、粗滴过渡B、喷射过渡C、短路过渡 D、颗粒过渡

正确答案： C

49、在CO2气体保护焊时，CO2气是焊接过程的保护气体，虽然在高温具有强烈的氧化作用，但CO2气却排除了（ ）的有害作用。单选

A、氮气B、氦气C、氨气

正确答案： A

50、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（ ），方可承担考试工作。单选

A、指定B、批准C、备案D、发证

正确答案： B

51、采用刚性固定法焊接，( )将增大。单选

A、焊接应力B、焊接变形 C、焊缝塑性

正确答案： A

52、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位不得生产（ ）以及国家明令淘汰的特种设备。单选

A、不符合安全性能要求B、不符合能效指标要求C、劣质的D、不符合安全性能要求和能效指标

正确答案： D

53、C02焊的焊丝伸出长度通常取决于( )。单选

A、焊丝直径B、焊接电流C、电弧电压 D、焊接速度

正确答案： A

54、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位明知特种设备( )。责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：单选

A、出现质量问题的B、作业人员无证上岗的C、存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的D、存在同一性缺陷，未立即停止生产的

正确答案： C

55、平板对接接头双面埋弧焊时，在焊剂垫上留间隙开I形坡口，是为了( )。单选

A、降低成本B、防止产生夹渣 C、防止产生气孔

正确答案： A

56、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上死亡，属特别重大事故。 单选

A、2B、10C、20D、30

正确答案： D

57、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

58、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门（ ），但应当防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。单选

A、应当对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，B、

应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，C、应当组织对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，D、应当对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

正确答案： B

59、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

60、焊接试件背面凹坑，当母材厚度T＞5mm时，深度不大于20％，且不大于( )mm。单选

A、1B、1.5C、2

正确答案： C

61、检验焊剂颗粒度时，应取试验焊剂不少于( )g单选

A、100B、150C、200D、250

正确答案： A

62、熔化极氩弧焊为使熔滴出现喷射过渡，其电源极性应选用（ ）。单选

A、交流B、直流正接C、直流反接D、交流或直流正接

正确答案： C

63、当采用交流弧焊电源时，应采用( )焊条。单选

A、E4303 B、E4315 C、E5015D、E6015

正确答案： A

64、埋弧焊时，( )焊缝容易产生气孔。单选

A、焊丝直径太小B、焊剂未烘干C、坡口钝边太大

正确答案： B

65、氧气瓶体为( )色。单选

A、白 B、灰 C、天蓝

正确答案： C

66、露天作业时遇有( )应停止焊接或切割作业。单选

A、温度很大多云时B、风力不大有雾时C、6级以上大风力或下雨时

正确答案： C

67、焊割场地周围( )范围内，各类可燃易爆物品应清理干净。单选

A、3 m B、5 m C、10 m D、15 m

正确答案： C

68、乙炔气瓶的表面温度不应超过( )℃。单选

A、20B、40C、80

正确答案： B

69、人体触电时，电流从( )的途径是最危险的。单选

A、手到手B、脚到脚C、手到脚D、腿到脚

正确答案： C

70、焊接滤光片的颜色选择，一般是 ( )。单选

A、焊接电流越大，镜片颜色越深B、焊接电流越小，镜片颜色越深C、选用碱性药皮焊条，镜片颜色浅些D、选用酸性药皮焊条，镜片颜色浅些

正确答案： A

71、焊工吸取多量碱性焊条烟尘或其他金属(铜、锌等)烟尘，引起的急性体温升高的现象称为( )。单选

A、焊工金属烟热B、焊工尘肺C、锰中毒D、皮炎

正确答案： C

72、焊工在离地面( )的地点进行焊接与切割作业，叫高空焊割作业。单选

A、2 m或2 m以上 B、3 m C、5 m D、10m

正确答案： A

73、为防止平板的焊接变形，可采用( )。单选

A、反变形法B、增加板厚C、增加根部间隙D、增加坡口角度

正确答案： A

74、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工焊管材对接焊缝试件使用试件管材外径为D＜25mm考试合格的试件适用于管材焊件外径最大值（）单选

A、DB、不限C、50mmD、273mm

正确答案： B

75、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

76、手工焊试件焊缝外形尺寸除平焊的其他位置焊缝余高允许范围是( )mm。单选

A、0-3B、0-4C、2-4

正确答案： B

77、焊缝倾角为0°、焊缝转角为90°的焊接位置是( )。单选

A、平焊位置B、立焊位置C、横焊位置D、仰焊位置

正确答案： B

78、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员手工焊管材对接焊缝试件使用试件管材外径为D＜25mm考试合格的试件适用于管材焊件外径最小值（ ）。单选

A、DB、10mmC、1/2DD、2D

正确答案： A

79、压力容器组焊不应采用( )焊缝。单选

A、对接 B、角接 C、十字 D、T字

正确答案： C

80、焊工焊接操作考试不合格者，允许在( )个月内补考一次。单选

A、1B、3C、6

正确答案： B

81、CO2气体保护焊的供气系统由( )组成。不定项选择

A、气瓶 B、预热器 C、干燥器 D、减压阀 E、流量计

正确答案： A、B、C、D、E

82、珠光体耐热钢焊后热处理的目的是( )。不定项选择

A、消除焊接残余应力 B、防止产生延迟裂纹 C、改善接头组织 D、提高接头的综合力学性能E、提高组织稳定性

正确答案： A、B、C、D、E

83、《特种设备安全法》规定，特种设备出租单位不得出租（ ）的特种设备。不定项选择

A、国家明令淘汰B、二手特种设备C、旧特种设备D、已经报废

正确答案： A、D

84、焊接接头的弯曲试验标准规定了金属材料焊接接头的( )，用以检验接头拉伸面上的塑性及显示缺陷。不定项选择

A、横向正弯试验 B、横向侧弯试验 C、横向背弯试验 D、纵向正弯试验E、纵向背弯试验

正确答案： A、B、C、D、E

85、对焊接电缆的要求是( )。不定项选择

A、绝缘良好B、不宜发热C、柔软性好D、要有足够的导电截面积

正确答案： A、B、C、D

86、( )等操作应在切断电源开关后进行。不定项选择

A、改变焊机接头B、改变二次线路 C、调试焊接电流D、移动工作地点E、更换焊条

正确答案： A、B、D

87、钨极氩弧焊时，钨极直径主要根据( )来选择。不定项选择

A、焊件厚度 B、焊接电流大小 C、电源极性 D、焊丝直径 E、电弧电压

正确答案： A、B、C

88、焊缝符号标注原则是：坡口角度、根部间隙等尺寸标注在基本符号的( )。不定项选择

A、左侧B、右侧C、上侧D、下侧E、尾部

正确答案： C、D、E

89、氩弧焊与其他电弧焊相比优点有( )。不定项选择

A、保护效果好B、焊缝质量高C、焊接变形小D、焊接应力大

正确答案： A、B、C

90、控制焊接变形的工艺措施主要有( )。不定项选择

A、反变形 B、刚性固定 C、选择合理的装焊顺序D、选择合理的焊接方法和焊接参数

正确答案： A、B、C、D

:

试卷二十一

1、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任判断

正确答案： 错误

2、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案： 正确

3、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当持证上岗。判断

正确答案： 正确

4、

持证手工焊焊工(焊机操作工)某焊接方法中断特种设备焊接作业6个月以上，该手工焊焊工(焊机操作工)拟使用该焊接方法进行特种设备焊接作业前，应当重新考试。判断

正确答案： 正确

5、焊接接头及堆焊金属的硬度试验应在其横断面上进行。判断

正确答案： 正确

6、年龄超过55岁的焊工，需要继续从事特种设备焊接作业，根据情况由发证机关决定是否需要重新考试。判断

正确答案： 正确

7、在狭窄和通风不良的地沟、坑道及密闭容器、舱室中进行气焊、气割作业时，焊炬、割炬应随人进出，严禁放在工作地点。 判断

正确答案： 正确

8、电光性眼炎可以自愈。 判断

正确答案： 正确

9、为防止水泥爆炸，不要直接在水泥地上进行切割。判断

正确答案： 正确

10、为了改善通风换气的效果，对局部焊接部位可以使用氧气进行通风换气。判断

正确答案： 错误

11、氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的减压器可以互换使用。 判断

正确答案： 错误

12、低碳钢焊缝熔合区形成粗大的马氏体组织，其塑性和韧性差。判断

正确答案： 正确

13、钛及钛合金焊接目前应用最广泛的方法是焊条电弧焊。 判断

正确答案： 错误

14、焊机输出端不能短路，否则电源熔丝将被熔断。判断

正确答案： 错误

15、焊接结构中的裂纹是产生脆性断裂的重要原因。 判断

正确答案： 正确

16、采用预热法来减小焊接应力通常用于低合金高强度钢的焊接，不适用于奥氏体不锈钢的焊接判断

正确答案： 正确

17、焊缝的基本符号是表示焊缝表面形状特征的符号。 判断

正确答案： 错误

18、焊接电流越小，焊接电弧的燃烧越稳定。 判断

正确答案： 错误

19、熔剂中碱性成分（如CaO、MgO等）一般含水量较低而吸水性较强。判断

正确答案： 正确

20、管道下向焊管口组对时，若采用外对口器，在对口器撤离前必须完成50%以上根焊。判断

正确答案： 正确

21、铝和铝合金焊接时，只有采用直流正接才能产生“阴极破碎”作用，去除工件表面的氧化膜 。判断

正确答案： 错误

22、管道下向焊时，对于L415及以上等级钢材，在5℃以上环境中施工，焊前预热要求是预热到100～150℃。判断

正确答案： 正确

23、焊接裂纹在照相底片上常是一条中部稍宽、两端尖细的直线。判断

正确答案： 正确

24、脆断事故一般都起源于具有严重应力集中效应的缺口处。判断

正确答案： 正确

25、Y形坡口比U形坡口角变形大。 判断

正确答案： 正确

26、开坡口通常是控制余高和调整焊缝熔合比最好的方法。判断

正确答案： 正确

27、碳弧气刨时，电源的负载持续率可能达到100%。 判断

正确答案： 正确

28、酸性药芯焊丝，焊速增加时，则气孔也将增加。 判断

正确答案： 正确

29、凡是持有合格证的焊工，任何情况下都有资格上岗操作。 判断

正确答案： 错误

30、铜及铜合金采用开坡口的单面焊时，必须在背面加成型垫板才能获得所要求的焊缝形状。判断

正确答案： 正确

31、碰“死口”时应采用( )对口，焊缝应进行100%超声波检测和射线检测。单选

A、内对口器B、外对口器C、内对口器或外对口器 D、内对口器和外对口器

正确答案： B

32、我国生产的适用于紫铜气焊及氩弧焊的焊丝，常用的牌号为( )。单选

A、ER-50B、HS201C、H13CrMoAD、ER70S-G

正确答案： B

33、电源种类和极性对气孔形成的影响是( )最容易出现气孔。单选

A、交流电源 B、直流正接 C、直流反接 D、脉冲电源

正确答案： B

34、等离子弧焊接时，一般都采用( )电极材料。单选

A、纯钨B、铈钨C、钍钨D、锆钨

正确答案： B

35、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-16(A302)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： A

36、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

37、无损检测方法中的字母标识代码PT表示( )。单选

A、泄漏检测B、声发射检测C、耐压试验D、渗透检测

正确答案： D

38、测定实芯焊丝化学成分时，在每批焊丝中按盘数任选3%，但不少于( )盘。单选

A、2B、5C、10D、20

正确答案： A

39、对接接头进行强度计算时，( )焊缝的余高。单选

A、应该考虑B、载荷大时要考虑C、不需考虑 D、精确计算时要考虑

正确答案： C

40、管道下向焊时，管口组对宜选用内对口器，在撤离内对口器前必须完成( )的根焊。单选

A、20%B、50%C、100%D、10%

正确答案： C

41、A1-Mg合金焊接时，应选用下列 ( )焊丝。单选

A、SAL4043AB、SAL5556A C、SAL1080AD、E1100

正确答案： B

42、焊接电弧根据电流种类可以分为交流电弧、直流电弧和( )。单选

A、手工焊电弧 B、埋弧焊电弧 C、脉冲电弧 D、自由电弧

正确答案： C

43、为防止奥氏体不锈钢焊缝发生晶间腐蚀，要降低含( )量和添加足够量的Ti或Nb，并控制焊缝含有适当数量的 一次铁素体。单选

A、SB、PC、CD、Mn

正确答案： C

44、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊条电弧焊使用E309-15(A307)焊条考试合格的项目，焊接操作技能要素中填充金属类别表示为( )。单选

A、Fef4B、Fef3JC、Fef1D、Fef4J

正确答案： D

45、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

46、无损检测方法中的字母标识代码MT表示( )。单选

A、射线检测B、磁粉检测C、渗透检测D、电磁检测

正确答案： B

47、无损检测方法中的字母标识代码RT表示( )。单选

A、射线检测B、超声波检测C、渗透检测 D、磁粉检测

正确答案： A

48、管道焊接前预热温度一般为100-120℃，预热宽度为坡口两侧各大于( ) 为宜。单选

A、10mmB、20mmC、30mmD、75mm

正确答案： D

49、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。单选

A、2万元以上5万元以下 B、1000元以上5000元以下C、2000元以上2万元以下 D、5万元以上20万元以下

正确答案： D

50、材料为Q345钢，-20℃工况条件，采用CO2气体保护焊，应用焊丝（ ）。单选

A、H08Mn2Si B、H08Mn2SiAC、TG50ReD、YJ507-1

正确答案： B

51、补充说明有关焊缝或接头的某些特征(诸如表面形状、衬垫、焊缝分布、施焊地点等)的符号是 ( )。单选

A、基本符号B、补充符号C、辅助符号D、尺寸符号

正确答案： B

52、( )是使不锈钢产生晶间腐蚀的最有害的元素。单选

A、铬B、镍C、鈮D、碳

正确答案： D

53、《特种设备作业人员考核规则》规定，由省级质量技术监督部门指定的考试机构考试合格的，其《作业人员证》发证部门由（ ）。单选

A、国家质检总局确定B、市级质量技术监督部门确定C、县级质量技术监督部门确定D、省级质量技术监督部门确定

正确答案： D

54、焊接铝、镁合金时，氢气孔常出现在焊缝( )。单选

A、母材B、内部C、熔合区D、热影响区

正确答案： B

55、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经( )的，责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。单选

A、验收检验B、定期检验C、施工检验D、监督检验

正确答案： D

56、均匀调节式埋弧自动焊机弧长发生变化后，弧长恢复的时间要比等速送丝式焊机( )。单选

A、长 B、短 C、一样 D、更长

正确答案： B

57、《特种设备安全法》规定， 违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起( )内，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。单选

A、一年B、二年C、三年D、四年

正确答案： C

58、TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定特种设备焊接作业人员考试使用的哪种焊条属于钛钙型焊条。单选

A、Fef3B、Fef3JC、Fef1D、Fef4

正确答案： C

59、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。单选

A、五个工作日B、七日C、七个工作日D、五日

正确答案： C

60、纯铝及非热处理强化铝合金采用手工钨极氩弧焊时，其焊缝及接头的力学性能可达到基本金属的( )％以上。单选

A、50B、60C、80D、90

正确答案： D

61、表示焊缝横截面的基本形式或特征的符号是( )。单选

A、基本符号B、辅助符号C、补充符号D、尺寸符号

正确答案： A

62、下列检查项目中，( )是属于焊接过程中的检验。单选

A、坡口组对B、焊接规范控制C、射线探伤D、热处理

正确答案： B

63、在密闭容器内焊接时，不得将焊机放在( ) 。单选

A、容器内B、容器外 C、地面

正确答案： A

64、在锅炉压力容器压力管道以及比较密闭的场所内进行焊割作业时，照明电压应采用( )伏。单选

A、12B、110C、220

正确答案： A

65、由电焊或气焊产生炽热的( ) ，是可能引起火灾和爆炸事故的主要原因。单选

A、金属火星B、焊接烟尘C、有害气体

正确答案： A

66、在锅炉、压力容器、压力管道内焊接作业，外面应有( )单选

A、照明设备B、通风设施 C、人员监护

正确答案： C

67、( )是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。单选

A、焊接作业B、切割作业C、特种作业

正确答案： C

68、焊割作业时，应把乙炔瓶或乙炔发生器和氧气瓶安放在作业场( )米以外。单选

A、2B、10C、20

正确答案： B

69、乙炔燃烧失火时，绝对禁止使用( )。单选

A、四氯化碳灭火器 B、干粉灭火器C、干沙

正确答案： A

70、氧气瓶应留有不小于( )MPa表压的余气。单选

A、0.3MPaB、1MPaC、2MPa

正确答案： A

71、随着温度的升高，钛从600℃开始吸收( )。单选

A、氢B、氧C、氮D、磷

正确答案： C

72、对首次采用的金属材料或焊接材料应进行( )，其结果应符合设计要求和国家标准的有关规定。单选

A、评估 B、焊接工艺评定C、焊接 D、设计

正确答案： B

73、在奥氏体不锈钢中，碳易与铬化合生成碳化铬，使不锈钢焊后( )性能下降。单选

A、抗晶间腐蚀B、抗氧化 C、化学稳定 D、抗气孔

正确答案： A

74、允许独立上岗从事焊接操作作业的人员是( )。单选

A、能够进行焊接操作，尚未取证人员。B、有焊接合格证，但已中断焊接半年的焊接人员。C、有合格证并连续从事焊接作业的人员。D、焊接工程师

正确答案： C

75、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

76、根据NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定。重要因素是指影响焊接接头( )的焊接工艺因索。单选

A、抗拉强度和弯曲角度B、冲击韧性C、疲劳强度D、硬度

正确答案： A

77、06Cr18Ni9Ti钢的金相组织类型为( )。单选

A、奥氏体型B、铁素体型C、马氏体D、珠光体型

正确答案： A

78、根据《固容规》规定，压力容器焊缝在同一部位上的返修次数，一般不应超过( )单选

A、一次B、二次C、三次D、四次

正确答案： B

79、在工艺管道安装施工中( )不宜焊接。单选

A、有缝管B、无缝管C、镀锌管 D、铸铁管

正确答案： D

80、根据BN/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，试件母材金属厚度为6mm时，适用于焊件母材金属的厚度范围为( )mm。单选

A、1.5---12B、6--12C、8--14 D、4--10

正确答案： A

81、用于检测焊缝内部缺欠的无损检测方法是( )。 不定项选择

A、射线检测 B、超声波检测C、耐压检测D、泄漏检测

正确答案： A、B

82、焊接外部缺陷位于焊缝外表面，用肉眼或低倍放大镜就可看到，如( )等。不定项选择

A、焊缝尺寸不符合要求 B、咬边 C、弧坑缺陷 D、表面气孔 E、表面裂纹

正确答案： A、B、C、D、E

83、碳钢中除含有铁、碳元素外，还有少量的（ ）等元素。不定项选择

A、硅 B、锰 C、硫D、磷

正确答案： A、B、C、D

84、按《特种设备安全法》规定，特种设备事故调查组应当( )开展调查，提出事故调查报告。不定项选择

A、依法B、独立C、公正D、公开

正确答案： A、B、C

85、报名参加考试的焊工，应当向考试机构提交( )资料。不定项选择

A、《特种设备焊接操作人员考试申请表》(见附件C，1份)B、居民身份证(复印件，1份)C、正面近期免冠照片(1寸，2张)D、

初中以上(含初中)毕业证书(复印件)或者同等学历证明(1份)E、医疗卫生机构出具的含有视力、色盲等内容的身体健康证明

正确答案： A、B、C、D、E

86、触电特别危险的环境有( )。不定项选择

A、作业场所特别潮湿B、在容器、管道内的焊接操作C、作业场所有腐蚀气体、蒸汽、煤气或游离物存在D、在金属构架上施焊

正确答案： A、B、C、D

87、氧气减压器必须妥善保管、正确操作、合理维护、安全使用，要求做到( )。不定项选择

A、安装前应先打开瓶阀放气将瓶嘴脏物吹除B、安装使用前应检查是否粘有油脂或其他可燃物C、使用时应快速开启瓶阀或调节减压器D、

检查减压器装配得是否紧固

正确答案： A、B、D

88、焊接工艺评定是通过焊接试件、检验试样、考察焊接接头性能以达到( )的目的。不定项选择

A、测定材料焊接性能好坏B、验证所拟定的焊接工艺方案是否正确C、验证施焊单位的焊接能力D、验证焊工的技术水平

正确答案： B、C

89、焊接变形主要有( )等几种。 不定项选择

A、收缩变形 B、弯曲变形(挠曲变形)C、角变形 D、波浪变形E、扭曲变形

正确答案： A、B、C、D、E

90、优质碳素结构钢埋弧焊时，如采用HJ431牌号的焊剂，可配合使用( )牌号的焊丝。不定项选择

A、H08AB、H08MnAC、H08Cr18Mn2SiAD、H08Cr18Ni9E、ER50-6

正确答案： A、B

试卷二十二

1、在压力容器上焊接的临时吊耳和拉筋的垫板割除后留下的焊疤必须打磨平滑。 判断

正确答案： 正确

2、外观检查是一种常用的、简单的检验方法，以肉眼观察为主。 判断

正确答案： 正确

3、氩气是惰性气体，它在高温下分解并与焊缝金属起化学反应。 判断

正确答案： 错误

4、在焊缝和热影响区中，氢是产生气孔和裂纹的主要因素之一。判断

正确答案： 正确

5、铝和铝合金采用机械清理时，一般都用砂轮打磨，直至露出金属光泽。判断

正确答案： 错误

6、焊接符号是直接在图样上标注焊接方法和位置的一种符号。判断

正确答案： 正确

7、外观检查之前，要求将焊缝表面的熔渣清理干净。 判断

正确答案： 正确

8、由于氩原子可溶于熔化的金属中，所以焊缝中易产生氩气孔。 判断

正确答案： 错误

9、奥氏体不锈钠和珠光体耐热钥焊接接头中，会产生很大的热应力，这种热应力可以通过高温回火加以消除。判断

正确答案： 正确

10、等离子弧切割时，在功率不变的情况下，适当提高切割速度，可使切口变窄，热影响区减小。判断

正确答案： 正确

11、熔焊时，焊缝成型系数是在单道焊缝横截面上焊缝计算厚度与焊缝宽度之比值。判断

正确答案： 错误

12、氩弧焊工应掌握外填丝和内填丝两种基本填丝操作方法，以便在不同的焊接部位，根据实际情况选用。 判断

正确答案： 正确

13、在做06Cr18Ni9Ti钢的焊接工艺评定时，必须对焊缝进行晶间腐蚀试验。 判断

正确答案： 错误

14、钨极氩弧焊时，焊接电弧的阳极区温度高于阴极区温度。 判断

正确答案： 正确

15、《特种设备安全监察条例》规定，国家实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。判断

正确答案： 错误

16、《特种设备安全法》规定，国家支持有关特种设备安全的科学技术研究，管理先进技术和先进管理方法的推广应用，对做出突出贡献的单位和个人给予奖励。判断

正确答案： 错误

17、《特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施拆除该特种设备判断

正确答案： 错误

18、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，1Cr5Mo钢考试合格后，可以免去Q345R和Q235钢的考试。判断

正确答案： 正确

19、焊接接头拉伸试验用的试样应保留焊后原始状态，不应加工掉焊缝余高。 判断

正确答案： 错误

20、根据《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定，06Cr19Ni10不锈钢考试合格后，可以免去Q345和Q235B钢的考试。判断

正确答案： 错误

21、禁止在带压力或带电的容器、罐、管道、设备上进行焊接和切割作业。判断

正确答案： 正确

22、CO2焊结束后，必须切断电源和气源，检查现场，确保无火种方能离开。判断

正确答案： 正确

23、CO2焊时会产生CO有毒气体。 判断

正确答案： 正确

24、CO2焊的金属飞溅引起火灾的危险性比其他焊接方法大。 判断

正确答案： 正确

25、手工钨极氩弧焊时，为减少对人体危害，应尽量选用无放射性的钍钨棒来代替有放射性的铈钨棒。 判断

正确答案： 错误

26、CO2焊的焊接电流增大时，熔深、熔宽和余高都有相应地增加。 判断

正确答案： 正确

27、高频引弧就是在钨极与工件之间瞬时加一高频高压产生火花放电引燃电弧。 判断

正确答案： 正确

28、焊接工艺评定是保证压力容器焊接质量的重要措施。 判断

正确答案： 正确

29、钨极氩弧焊机的调试内容主要是对电源参数、控制系统的功能及其精度、供气系统完好性、焊枪的发热情况等进行调试。 判断

正确答案： 正确

30、水压试验应在无损检测前进行。 判断

正确答案： 错误

31、采用氩弧焊焊接铝镁合金时。应当选择( )焊丝。单选

A、H311B、H321 C、H331D、H301

正确答案： C

32、埋弧自动焊机采用直流电源时，电弧稳定性好，采用直流电源，一般取( )。单选

A、反接法B、正接法C、Y接法

正确答案： A

33、角焊缝的横截面中，从一个直角面上的焊趾到另一个直角面表面的最小距离称为( )。单选

A、熔宽 B、余高 C、焊脚D、熔深

正确答案： C

34、根据焊条药皮性质，碱性焊条与酸性焊条相比，其焊接工艺性能( )。单选

A、相同B、差C、好D、极好

正确答案： B

35、根据NB/T47014—2011《承压设备焊接工艺评定》的规定，板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺( )管材的对接焊缝，反之亦可。单选

A、不适用于B、适用于C、适用于大直径

正确答案： B

36、对接焊缝采用( )，焊后产生变形最小。单选

A、V形坡口 B、X形坡口C、U形坡口D、J形坡口

正确答案： B

37、焊条电弧焊过程中，产生夹渣缺陷的原因是( )。单选

A、坡口钝边小B、焊接速度太慢，熔渣超前C、母材过热

正确答案： B

38、焊条电弧焊时，将金属熔化是利用焊条与焊件之间产生的 ( )。单选

A、电渣热B、电弧热C、化学热D、电阻热

正确答案： B

39、焊接设备的机壳必须良好的接地，这是为了( )。单选

A、? 设备漏电时，防止人员触电B、节约用电C、防止设备过热烧损D、提供稳定的焊接电流

正确答案： A

40、焊接过程中对焊工危害较大的电压是( )。单选

A、空载电压B、电弧电压 C、短路电压D、电网电压

正确答案： A

41、气瓶阀冻结时解冻的方法是( )。单选

A、使用火烤B、使用40℃以下的温水C、使用电吹风加热D、使用100℃的开水

正确答案： B

42、在焊条电弧焊焊接电流为60 ~160A时推荐使用( )号遮光片。单选

A、5B、8C、12D、18

正确答案： B

43、焊接时造成焊工电光性眼炎是由于弧光中的( )辐射。单选

A、紫外线B、红外线C、可见光

正确答案： A

44、焊工推拉闸刀开关时，要求( )。单选

A、戴好干燥手套，头部不要正对电闸B、赤手，头部不要正对电闸C、戴好干燥手套，头部正对电闸D、手持焊条接触闸柄，头部正对电闸

正确答案： A

45、绝大部分触电死亡事故是由于( )造成的。单选

A、电击B、电伤 C、电磁场生理伤害 D、电弧

正确答案： A

46、发现焊工触电时，应立即( )。单选

A、报告领导B、剪断电缆C、切断电源 D、将人推开

正确答案： C

47、埋弧焊时增大焊接电流可加快焊丝熔化速度，并使母材熔化量及熔深( )。单选

A、增加 B、减小 C、保持不变

正确答案： A

48、( )坡口加工比较容易。单选

A、V形 B、U形C、双U形 D、J形

正确答案： A

49、焊条的直径是以( )来表示的。单选

A、焊芯直径B、焊条外径 C、药皮厚度 D、焊芯直径和药皮厚度之和

正确答案： A

50、管道立向下焊接时，应根据不同的管材和输送介质选择不同的焊条。输油管线宜选用( )立向下焊条。单选

A、纤维素型 B、低氢型C、石墨型D、钛钙型

正确答案： A

51、? 防止产生焊接变形的措施包括( )。单选

A、刚性固定B、焊后热处理C、采用碱性焊条 D、采用酸性焊条

正确答案： A

52、焊盖面焊道时为( )和获得美观的焊道，使用的电流应稍小些。单选

A、防止咬边 B、防止烧穿 C、防止夹渣

正确答案： A

53、焊条电弧焊运条时，包括三个基本动作——焊条送进（保持弧长）、沿焊接方向前进和( )。单选

A、纵向摆动B、横向摆动C、波浪摆动

正确答案： B

54、在胶片上显示出呈圆形或椭圆形黑点的缺陷属于( )焊接缺陷。单选

A、气孔 B、裂纹C、未熔合 D、未焊透

正确答案： A

55、管道手工立向下焊接时，底层焊道焊完后应立即进行热焊，时间间隔不宜超过( )。单选

A、1min B、10minC、30min D、60min

正确答案： B

56、可以减小对接焊缝横向收缩的措施是( )。单选

A、减小焊接速度 B、焊前预热C、用U形坡口代替V形坡口D、焊后热处理

正确答案： C

57、焊条直径及焊接位置相同时，碱性焊条的焊接电流( )酸性焊条的焊接电流。单选

A、等于B、大于C、小于D、大于等于

正确答案： C

58、《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、特种设备安全监督管理部门B、特种设备生产、使用单位C、特种设备检验检测机构D、县级以上地方人民政府

正确答案： A

59、熔焊时，被熔化的母材在焊道金属中所占的百分比称为( )。单选

A、熔化系数B、焊缝成形系数 C、熔合比 D、焊缝熔深

正确答案： C

60、按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。( )单选

A、责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：C、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；D、

责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

正确答案： B

61、在各种焊接缺陷中，以( )的危害性为最大。单选

A、裂纹 B、气孔 C、夹渣

正确答案： A

62、焊条电弧焊过程中，焊条横向摆动主要是为了保证焊缝 ( )。单选

A、熔透B、高度C、宽度

正确答案： C

63、对于（ ）材料，磁粉探伤将无法应用。单选

A、纸碳素钢 B、低合金结构钢 C、铁磁性材料D、非铁磁性材料

正确答案： D

64、铝合金缝焊时采用( )缝焊质且最好。单选

A、连续B、步进C、滚点D、加压

正确答案： B

65、利用电弧自身调节特性制成的焊机叫等速送丝式埋弧自动焊机，这种埋弧焊机国产型号有( )。单选

A、MZ1-1000 B、MZ-1000 C、MZ-1-1000 D、MB-1000

正确答案： A

66、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。单选

A、《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、按照国家标准D、按照特种设备安全技术规范

正确答案： A

67、铝合金点焊和缝焊时，应采用( )进行焊接。单选

A、短时间、大电流B、长时间、小电流C、短时间、小电流D、长时间、大电流

正确答案： A

68、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、培训B、培训合格C、考核 D、考核合格

正确答案： D

69、胶片上显示出呈一条断续的或连续的黑直线，其宽窄取决于对接焊缝间隙的大小或呈一条很细黑线的缺陷属于( )焊接缺陷。 单选

A、气孔 B、裂纹C、夹渣D、未焊透

正确答案： D

70、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和其他有关法律、行政法规规定的条件和程序以及安全技术规范的要求进行审查；不符合规定的，不得( )。单选

A、受理B、同意C、许可D、审批

正确答案： C

71、用焊条电弧焊，埋弧焊，钨极气体保护焊等焊接方法完成的试件，当规定进行冲击试验时，焊接工艺评定合格后，若试件厚度T≥6mm时，适用于母材厚度的有效范围最小值为试件厚度T与（ ）两者中的最小值。单选

A、10   B、12  C、16  D、20

正确答案： C

72、焊机操作工采用对接焊缝试件或管板角接头试件考试时，母材厚度为20mm，经焊接操技能作考试合格后，适用于焊件焊缝金属厚度( )。单选

A、20mm B、40mmC、不限

正确答案： C

73、管道系统试压前，系统安装施工和支、吊、托架( )工程必须完成。单选

A、组装B、安装C、吊装D、连接

正确答案： B

74、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的焊工，吊销证书后（ ）年内不得重新提出焊工考试申请。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案： C

75、钢材的碳当量越大，则其( )敏感性也越大。单选

A、夹渣B、冷裂C、抗气孔D、未熔合

正确答案： B

76、符号2FRG在焊接试件类别、位置的代号代表( )。单选

A、管板角接头试件水平转动试件B、管板角接头试件垂直固定平焊试件C、管板角接头试件横焊试件

正确答案： A

77、不锈钢管道或容器内表面若有电弧擦伤，则会降低其( )。单选

A、淬硬性 B、耐腐蚀性 C、强度D、塑性和韧性

正确答案： B

78、根据TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定:焊接合格项目中的焊接因素代号为1G（K）不能用于（ ）焊接。单选

A、试件和焊件的平焊双面焊B、试件和焊件的船型焊C、板材对接焊缝试件的单面焊双面成型D、不要求全焊透的对接板材平焊焊缝

正确答案： C

79、以下组别号为（ ）的母材评定合格的焊接工艺适用于组别号为Fe-1-1的母材。单选

A、Fe-1-2 B、Fe-1-3C、Fe-1-4D、Fe-1-5

正确答案： A

80、符号2S在焊接试件类别、位置的代号代表( )。单选

A、螺柱焊试件平焊试件B、螺柱焊试件横焊试件C、螺柱焊试件立焊试件

正确答案： B

81、奥氏体不锈钢焊接时，如果焊接材料选用不当或焊接工艺不合理，会产生( )等问题。不定项选择

A、降低焊接接头抗晶间腐蚀能力 B、热裂纹 C、冷裂纹D、再热裂纹

正确答案： A、B

82、在高温下钛与( )_反应速度较快，使焊接接头塑性下降，特别是韧性大大减低，引起脆化。不定项选择

A、氢B、氮C、锰D、铁E、氧

正确答案： A、B、E

83、碳弧气刨枪的作用是( )。不定项选择

A、夹持碳棒 B、传导焊接电流 C、输送压缩空气 D、调节焊接电压

正确答案： A、B、C

84、油气输送管道钢管焊缝的无损检测方法有( )。不定项选择

A、耐压检测 B、磁粉检测C、渗透检测D、射线检测E、外观检测

正确答案： A、D

85、管道焊接前预热常采用的预热方法有( )。不定项选择

A、火焰加热法B、红外辐射加热法C、电磁加热法 D、中频感应加热法E、蒸汽加热法

正确答案： A、D

86、黄铜的导电性比紫铜差，但( )比紫铜好，因此广泛用来制造各种结构零件。不定项选择

A、强度B、硬度C、价格便宜D、焊接性 E、耐腐蚀性

正确答案： A、B、C、E

87、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（ ）；责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款不定项选择

A、使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理的B、使用未取得相应资格的人员从事特种设备检测的C、

使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业的D、使用未取得相应资格的人员从事特种设备生产的

正确答案： A、B、C

88、TSG Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定，从事( )焊接工作的人员必须持证。不定项选择

A、承压类设备的受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝 B、受压元件母材表面堆焊C、

机电类设备的主要受力结构（部）件焊缝、与主要受力结构（部）件相焊的焊缝 D、熔入受压焊缝、受力焊缝的定位焊缝

正确答案： A、B、C、D

89、焊接盛放过易燃、易爆介质的容器时，焊前必须将容器内的介质放净，并用( )彻底刷洗干净，无误后方可焊接。不定项选择

A、冷水 B、碱水 C、热水 D、盐水

正确答案： B、C

90、下列情况下 ( )零部件不允许补焊。不定项选择

A、带有压力的容器或管道B、装有易燃介质的容器C、带电设备D、密闭的压力容器内部

正确答案： A、B、C、D